ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC). МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ; ГОСТ (проект KZ, окончательная редакция).

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Количественный химический анализ Часть 2 Трехкомпонентные смеси волокон (ISO 1833-2:2020, IDT) Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств.  В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №…. от …. г.).

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                           ISO 1833-2:2020 Textiles – Quantitative chemical analysis – Part 2: Ternary fibre mixtures (Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон, IDT).

Международный стандарт разработан техническим комитетом ISO/TC 38 «Текстиль» в сотрудничестве с Техническим комитетом CEN/TC 248 Европейского комитета по стандартизации (CEN) «Текстиль и текстильные изделия» в соответствии с Соглашением о техническом сотрудничестве между ISO и CEN (Венское соглашение).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ ISO 1833-2-2011

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

|  | Введение ……………………………………………………………………………………. |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Область применения …………………………………………………………………… |  |
| 2 | Нормативные ссылки …………………………………………………………………... |  |
| 3 | Термины и определения ……………………………………………………………… |  |
| 4 | Сущность метода ………………………………………………………………………… |  |
| 5 | Реактивы и аппаратура ………………………………………………………………... |  |
| 6 | Атмосферные условия для кондиционирования и испытаний ………. |  |
| 7 | Отбор проб и предварительная подготовка проб…………………………… |  |
| 8 | Метод испытаний ………………………………………………………………………… |  |
| 9 Расчет и представление результатов……………………………………. 9.1 Общие положения………………………………………………………. 9.2 Расчет массовой доли чистых сухих волокон без учета потерь массы волокон при предварительной обработке……………………… 9.2.1 Вариант 1…………………………………………………………….. 9.2.2 Вариант 2…………………………………………………………….. 9.2.3 Вариант 3…………………………………………………………….. 9.2.4 Вариант 4…………………………………………………………….. 9.3 Расчет процентного содержания каждого компонента с учетом общепринятого коэффициента восстановления и когда необходимо, поправочных коэффициентов на потерю массы при предварительной подготовке………………………………………………. 9.4 Обработка результатов количественного анализа с помощью ручного разделения………………………………………………………….. 9.4.1 Общие положения………………………………………………….. 9.4.2 Расчет массы чистого сухого волокна без учета потерь массы волокна во время предварительной подготовки…………………….. |  |  |
| 10 | Метод анализа путем сочетания ручного разделения и химических способов …………………………………………………………………………………….. |  |
| 11 | Погрешность методов ………………………………………………………………….. |  |
| 12 | Протокол испытаний ……………………………………………………………………. |  |
| Приложение A (справочное) Примеры расчета процентного содержания компонентов ряда трехкомпонентных смесей с использованием некоторых вариантов, описанных в 9.2…………………………………………………………………………. |  |  |
| Приложение В (справочное) Таблица типичных трехкомпонентных смесей, которые могут быть проанализированы с использованием методов анализа двухкомпонентных смесей, установленных в различных частях ISO 1833... |  |  |
| Библиография …………………………………………………………………………………….. |  |  |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочным межгосударственным стандартам |  |  |

Введение

Настоящий межгосударственный стандарт разработан на основе международного стандарта ISO 1833-2:2020 Textiles – Quantitative chemical analysis – Part 2: Ternary fibre mixtures (Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон, IDT).

Настоящий межгосударственный стандарт разработан взамен 
ГОСТ ISO 1833-2-2011.

ISO 1833-2:2020 отменяет и заменяет ISO 1833-2:2006, которое было технически пересмотрено.

Основные изменения по сравнению с предыдущей редакцией:

- исключен раздел «Введение», а соответствующая информация перенесена в раздел 4;

– обновлен раздел 2;

– добавлен обязательный раздел 3;

– в раздел 4 (ранее раздел 3) добавлено объяснение 4 вариантов;

– в 9.3 введена дополнительная инструкция в случае предварительной обработки путем экстрагирования петролейным эфиром и водой;

– в таблице B.1

– добавлена ссылка на лиоцелл (кроме вискозы, купро и/или модала);

– дополнительные случаи: №36 для Варианта 3, №37 и №38 для новых волокон (эластолефин, меламин), №39 и №40 для смесей с эластаном;

– обновлен раздел «Библиография» (удалены ссылки на части ISO 1833).

Серия стандарта ISO 1833 состоит из следующих частей:

ISO 1833-1:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний;

ISO 1833-2:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон;

ISO 1833-3:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 3. Смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона);

ISO 1833-4:2017 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 4. Смеси определенных белковых волокон с некоторыми другими волокнами (метод с использованием гипохлорита);

ISO 1833-5:2006 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 5. Смеси вискозных, купро или модальных и хлопковых волокон (метод с использованием цинката натрия);

ISO 1833-6:2018 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 6. Смеси вискозных или отдельных видов купро, модал или лиоцелл волокон и хлопковых волокон (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка);

ISO 1833-7:2017 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. Смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты);

ISO 1833-8:2006 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 8. Смеси ацетатных и триацетатных волокон (метод с использованием ацетона);

ISO 1833-9:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 9. Смеси ацетатного и триацетатного волокон (метод с использованием бензилового спирта);

ISO 1833-10:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 10. Смеси триацетатного или полилактидного и некоторых других волокон (метод с использованием дихлорметана);

ISO 1833-11:2017 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. Смеси целлюлозного и полиэфирного волокон (метод с использованием серной кислоты);

ISO 1833-12:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12. Смеси акрилового, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием диметилформамида);

ISO 1833-13:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. Смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона);

ISO 1833-14:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 14. Смеси ацетатного и некоторых поливинилхлоридных волокон (метод с использованием уксусной кислоты);

ISO 1833-15:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 15. Смеси джутового и некоторых животных волокон (метод на основе определения содержания азота);

ISO 1833-16:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. Смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола);

ISO 1833-17:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. Смеси поливинилхлоридных волокон (гомополимеров винилхлорида) и некоторых других волокон (метод с использованием серной кислоты);

ISO 1833-18:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 18. Смеси натурального шелкового волокна и шерстяного волокна или волокна из волос животных (метод с использованием серной кислоты);

ISO 1833-19:2006 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 19: Смеси целлюлозных волокон и асбеста (метод нагревания);

ISO 1833-20:2018 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. Смеси эластанового и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида);

ISO 1833-21:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. Смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона);

ISO 1833-22:2020 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 22. Смеси вискозы или определенных типов купро, модала или лиоцелла с льняными волокнами (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка);

ISO 1833-24:2010 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 24. Смеси полиэфира и некоторых других волокон (метод с использованием фенола и тетрахлорэтана);

ISO 1833-25:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 25. Смеси полиэфирного и некоторых других волокон (метод с использованием трихлоруксусной кислоты и хлороформа);

ISO 1833-26:2020 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 26: Смеси меламина с некоторыми другими волокнами (метод с использованием горячей муравьиной кислоты);

ISO 1833-27:2018 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 27: Смеси целлюлозных волокон с некоторыми другими волокнами (метод с использованием сульфата алюминия);

ISO 1833-28:2019 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 28: Смеси хитозана с некоторыми другими волокнами (метод с использованием разбавленной уксусной кислоты);

ISO 1833-29:2020 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 29: Смеси полиамида с двухкомпонентным полипропиленом/полиамидом (метод с использованием серной кислоты).

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Количественный химический анализ Часть 2 Трехкомпонентные смеси волокон (Textiles. Quantitative chemical analysis. Part 2: Ternary fibre mixtures).

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы количественного химического анализа различных трехкомпонентных смесей волокон.

Область применения каждого метода анализа трехкомпонентных смесей, установленного в различных частях ISO 1833, распространяется на волокна, к которым применим этот метод.

Настоящий стандарт применим к смесям волокон с более чем тремя компонентами при условии, что комбинация методов испытаний приводит к простым случаям смесей волокон. В таблице B.1 показаны типичные трёхкомпонентные смеси волокон и соответствующие им части серии ISO 1833.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения):

ISO 1833–1:2020 Textiles – Quantitative chemical analysis – Part 2: Ternary fibre mixtures (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте отсутствуют термины и определения.

ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в области стандартизации, которые доступны по следующим ссылкам:

– электропедия IEC досупна по ссылке: http://www.electropedia.org/;

– онлайн-платформа ISO для поиска доступна по ссылке: http://www.iso.org/obp.

Проект KZ, окончательная редакция

4 Сущность метода

После идентификации компонентов смеси, удаляют не волокнистое вещество соответствующей предварительной обработкой, а затем применяют один или более из четырех вариантов процедур селективного растворения, описанных в данном разделе.

За исключением тех ситуаций, когда имеются технические трудности, предпочтительно растворять основной волокнистый компонент для того, чтобы получить меньший по содержанию компонент в качестве конечного остатка.

В общем, методы количественного химического анализа трехкомпонентных смесей волокон основаны на селективном растворении отдельных компонентов. Возможны четыре варианта этой процедуры:

– Вариант 1: испытание проводят на двух разных испытуемых образцах, из первого образца растворяют компонент (а), из второго образца растворяют компонент (b). Нерастворимые остатки каждого испытуемого образца взвешивают, процентное содержание каждого растворимого компонента рассчитывают по соответствующей по потере массы. Процентное содержание третьего компонента (c) рассчитывают по разнице.

– Вариант 2: испытание проводят на двух разных испытуемых образцах, из первого образца растворяют компонент (а), из второго образца растворяют два компонента (а и b). Нерастворимый остаток первого образца взвешивают, процентное содержание компонента (а)  рассчитывают потере массы.  Нерастворимый остаток второго образца взвешивают: он будет соответствовать компоненту (c).  Процентное содержание третьего компонента (b) рассчитывают по разнице.

– Вариант 3: испытание проводят на двух разных испытуемых образцах, из первого образца растворяют компонент (a и b), из второго образца растворяют два компонента (b и c). Нерастворимые остатки соответствуют двум компонентам (с) и (а) соответственно. Процентное содержание третьего компонента (b) рассчитывают по разнице.

– Вариант 4: испытание проводят на одном испытуемом образце, после удаления одного из компонентов взвешивают нерастворимый остаток, образованный двумя другими волокнами, и процентное содержание растворимого компонента рассчитывают по потере массы. Одно из двух волокон остатка растворяют, нерастворимый компонент взвешивают, и процентное содержание второго растворимого компонента рассчитывают по потере массы. При использовании этого варианта, когда испытуемый образец подвергается последовательному воздействию двух разных растворителей, необходимо применять поправочные коэффициенты для возможных потерь массы. Если есть возможность выбора, рекомендуют использовать один из первых трех вариантов. При использовании химического анализа следует выбирать методы, предписывающие растворители, которые растворяют только необходимое волокно или волокна и оставляют не растворенными другие волокна или волокно.

Для снижения вероятности погрешности к минимуму, рекомендуется, по возможности, проводить химический анализ с использованием как минимум двух из четырех вышеупомянутых вариантов.

П р и м е ч а н и е – В качестве примера Приложение B содержит определенное количество трехкомпонентных смесей вместе с методами анализа двухкомпонентных смесей, которые, в принципе, могут быть использованы для анализа этих трехкомпонентных смесей волокон.

Когда смесь волокон в образце содержит более 3 компонентов, то применение комбинированного ручного разделения и химического анализа приводит к уменьшению количества компонентов в подвыборках, так что данная процедура может быть применена в стандарте ISO 1833-1 или ISO 1833-2.

5 Реактивы и аппаратура

Используют аппаратуру и реактивы, описанные в ISO 1833-1.

6 Атмосферные условия для кондиционирования и испытаний

Атмосферные условия для кондиционирования и испытаний – по ISO 1833-1.

7 Отбор проб и предварительная подготовка проб

Отбор проб и предварительная подготовка проб – по ISO 1833-1.

8 Метод испытаний

Метод испытаний – по ISO 1833-1.

9 Расчет и представление результатов

9.1 Общие положения

Массу каждого компонента выражают в процентах относительно общей массы волокон в смеси. Результат рассчитывают на основе чистой сухой массы, в которой учитывают, во-первых, допущенную влажность, и, во-вторых, поправочный коэффициент, необходимый для учета потери вещества в процессе предварительной обработки и анализа.

9.2 Расчет массовой доли чистых сухих волокон без учета потерь массы волокон при предварительной обработке

П р и м е ч а н и е – Ряд примеров расчетов приведен в приложении А.

9.2.1 Вариант 1

В случае, когда один компонент смеси удаляют из первого образца, а другой компонент - из второго образца, для расчета применяют формулы (1) – (3):

P1= d2d1-d2× r1m1+ r2m2× 1- d2d1× 100,                                   (1)

P2=d4d3-d4× r2m2+ r1m1×1- d4d3×100,                                 (2)

P3 =100-P1+ P2                                                               (3)

где, P1 – содержание первого чистого сухого компонента (компонент в первом образце, растворенный в первом реактиве), %;

P 2 – содержание второго чистого сухого компонента (компонент во втором образце, растворенный во втором реактиве), %;

P3 – содержание третьего чистого сухого компонента (компонент, нерастворенный в обоих образцах), %;

m1 – сухая масса первого образца после предварительной обработки, г;

m2 – сухая масса второго образца после предварительной обработки, г;

r1 – сухая масса остатка после удаления первого компонента из первого образца первым реактивом, г;

r2 – сухая масса остатка после удаления второго компонента из второго образца вторым реактивом, г;

d1 – поправочный коэффициент на потерю массы в первом реактиве второго компонента, не растворенного в первом образце;

d2 – поправочный коэффициент на потерю массы в первом реактиве третьего компонента, не растворенного в первом образце;

d3 – поправочный коэффициент на потерю массы во втором реактиве первого компонента, не растворенного во втором образце;

d4 – поправочный коэффициент на потерю массы во втором реактиве третьего компонента, не растворенного во втором образце.

Значения d указаны в соответствующих частях ISO 1833

9.2.2 Вариант 2

В случае, когда компонент (а) удаляют из первого образца для испытаний, оставляя в качестве остатка два других компонента (b + с) и два компонента        (а + b) удаляют из второго образца, оставляя в качестве остатка третий компонент (с), необходимо применять формулы (4) – (6):

P1 =100-P2+ P3,                                                       (4)

P2 =100 ×d1r1m1- d1d2×P3,                                                               (5)

P3 = d4r2m2 ×100.                                                         (6)

где, P1 – содержание первого чистого сухого компонента (компонент первого образца, растворенный в первом реактиве), %;

P2 – содержание второго чистого сухого компонента (компонент растворенный одновременно с первым компонентом второго образца во втором реактиве), %;

P3 – содержание третьего чистого сухого компонента (компонент, нерастворенный в обоих образцах), %;

m1 – сухая масса первого образца после предварительной обработки, г;

m2 – сухая масса второго образца после предварительной обработки, г;

r1 – сухая масса остатка после удаления первого компонента из первого образца первым реактивом, г;

r2 – сухая масса остатка после удаления первого и второго компонентов из второго образца вторым реактивом, г;

d1 – поправочный коэффициент на потерю массы в первом реактиве второго компонента, не растворенного в первом образце;

d2 – поправочный коэффициент на потерю массы в первом реактиве третьего компонента, не растворенного в первом образце;

d4 – поправочный коэффициент на потерю массы во втором реактиве третьего компонента, не растворенного во втором образце.

Значения d указаны в соответствующих частях ISO 1833

9.2.3 Вариант 3

В случае, когда два компонента (а+b) удаляют из первого образца, оставляя в качестве остатка третий компонент (с), затем два компонента (b+с) удаляют из другого образца, оставляя в качестве остатка первый компонент (а), необходимо применять формулы (7) – (9):

P1= d3r2m2×100,                                                       (7)

P2 =100-P1+ P3,                                              (8)

P3 = d2r1m1×100                                                       (9)

где, P1 – содержание первого чистого сухого компонента (компонент, растворенный в первом образце в первом реактиве), %;

P2 – содержание второго чистого сухого компонента (компонент, растворенный во втором образце во втором реактиве), %;

P3 – содержание третьего чистого сухого компонента (компонент, растворенный во втором образце во втором реактиве), %;

m1 – сухая масса первого образца после предварительной обработки, г;

m2 – сухая масса второго образца после предварительной обработки, г;

r1 – сухая масса остатка после удаления первого и второго компонентов из первого образца первым реактивом, г;

r2 – сухая масса остатка после удаления второго и третьего компонентов из второго образца вторым реактивом, г;

d2 – поправочный коэффициент на потерю массы в первом реактиве третьего компонента, не растворенного в первом образце;

d3 – поправочный коэффициент на потерю массы во втором реактиве первого компонента, не растворенного во втором образце.

Значения d указаны в соответствующих частях ISO 1833

9.2.4 Вариант 4

В случае, когда два компонента последовательно удаляют из смеси, используя один и тот же образец для испытаний, необходимо применять формулы (10) – (12):

P1 =100-P2+ P3,                                                       (10)

P2=100× d1r1m- d1d2× P3 ,                                                (11)

P3= d3r2m×100.                                                                (12)

где,  P1 – содержание первого чистого сухого компонента (первого растворенного компонента), %;

P2 – содержание второго чистого сухого компонента (второго растворенного компонента), %;

P3 – содержание третьего чистого сухого компонента (нерастворенного компонента), %;

m – сухая масса образца для испытаний после предварительной обработки, г;

r1 – сухая масса остатка после удаления первого компонента первым реактивом, г;

r2 – сухая масса остатка после удаления первого и второго компонентов первым и вторым реактивом, г;

d1 – поправочный коэффициент на потерю массы второго компонента в первом реактиве1);

d2 – поправочный коэффициент на потерю массы третьего компонента в первом реактиве1);

d3 – поправочный коэффициент на потерю массы третьего компонента в первом и во втором реактивах1).

Значения d указаны в соответствующих частях ISO 1833

Везде, где это возможно, d3, должно быть определено заранее экспериментальными методами.

9.3 Расчет процентного содержания каждого компонента с учетом общепринятого коэффициента допущенную влажность и когда необходимо, поправочных коэффициентов на потерю массы при предварительной подготовке

А=1+ a1+b1100,      B=1+ a2+b2100 ,       C=1+ a3+c3100,                                         (13)

исходя из этого

P1A= P1AP1A+ P2B+ P3C ×100,                                                 (14)

P2A= P2ВP1A+ P2B+ P3C×100,                                              (15)

P3A= P3СP1A+ P2B+ P3C×100,                                                 (16)

или

P3A =100-P1A+ P2A,                                               (17)

где, P1A – содержание первого чистого сухого компонента, включая содержание влаги и потерю массы во время предварительной подготовки, %;

P2A – содержание второго чистого сухого компонента, включая содержание влаги и потерю массы во время предварительной подготовки, %;

P3A – содержание третьего чистого сухого компонента, включая содержание влаги и потерю массы во время предварительной подготовки, %;

P1 – содержание первого чистого сухого компонента, полученное по одной из формул, приведенных в 9.2, %;

P2 – содержание второго чистого сухого компонента, полученное по одной из формул, приведенных в 9.2, %;

P3 – содержание третьего чистого сухого компонента, полученное по одной из формул, приведенных в 9.2, %;

a1 – общепринятый коэффициент восстановления первого компонента;

a2 – общепринятый коэффициент восстановления второго компонента;

a3 – общепринятый коэффициент восстановления третьего компонента;

b1 – потеря массы первого компонента во время предварительной обработки, %;

b2 – потеря массы второго компонента во время предварительной обработки, %;

b3 – потеря массы третьего компонента во время предварительной обработки, %.

Когда используется специальная предварительная подготовка, значения b1, b2, и b3 следует определять, если это возможно, с помощью предварительной обработки, применяемой в анализе каждого компонента чистого волокна. Чистые волокна – это волокна без неволокнистых веществ, кроме таких неволокнистых веществ, которые эти волокна обычно содержат (по своей природе или вследствие процесса изготовления) в состоянии (неотбеленные, отбеленные), в котором они присутствуют в материале, подлежащем анализу.

Когда нет в наличии чистых компонентов волокон, используемых при производстве материала, подлежащего анализу, следует использовать средние значения b1, b2, и b3, полученные в результате испытаний чистых волокон, аналогичных тем, которые содержатся в анализируемой смеси. Если проводят обычную предварительную обработку путем экстрагирования петролейным эфиром и водой, поправочными коэффициентами b1, b2, и b3 можно пренебречь, за исключением неотбеленных хлопка, льна и пеньки, когда потерю массы в результате предварительной обработки обычно принимают равной 4 % и в случае полипропилена, когда потерю массы принимают равной 1 %.

Для других волокон, как правило, при расчетах потерь массы во время обычной предварительной подготовки не вводят никаких поправок. Однако следует принимать во внимание любую значительную потерю массы.

П р и м е ч а н и е – Некоторые примеры расчетов приведены в приложении А.

9.4 Обработка результатов количественного анализа с помощью ручного разделения

9.4.1 Общие положения

Массу каждого компонента выражают в процентах от общей массы волокна в смеси. Результат рассчитывают на основе чистой сухой массы, в которой учитывается общепринятый коэффициент допущенную влажность и поправочный коэффициент, необходимый для учета потери массы во время проведения операций предварительной подготовки.

9.4.2 Расчет массы чистого сухого волокна без учета потерь массы волокна во время предварительной подготовки

P1= 100m1m1+ m2+ m3= 1001+ m2+ m3m1 ,                                           (18)

P2= 100m2m1+ m2+ m3= 1001+ m1+ m3m2,                                            (19)

P3 =100-P1+ P2,                                                      (20)

где,   P1 – содержание первого чистого сухого компонента, %;

P2 – содержание второго чистого сухого компонента, %;

P3 – содержание третьего чистого сухого компонента, %;

m1 – чистая сухая масса первого компонента, г;

m2 – чистая сухая масса второго компонента, г;

m3 – чистая сухая масса третьего компонента, г.

9.4.3 Расчет процентного содержания каждого компонента с учетом общепринятого коэффициента допущенную влажность и когда необходимо, поправочных коэффициентов на потерю массы во время операций по предварительной подготовке

Смотреть 9.3.

10 Метод количественного анализа путем сочетания ручного разделения и химических способов

Следует использовать ручное разделение (по ISO 1833-1:2020, приложение В), с учетом пропорций отделяемых компонентов, прежде чем приступить к любой химической обработке каждого из отделенных компонентов.

11 Погрешность методов

Погрешность, указанная в каждом методе анализа двухкомпонентных смесей, относится к воспроизводимости (ISO 1833-1:2020, раздел 11).

Для определения погрешности результатов анализа трехкомпонентных смесей обычно используют значения погрешностей, указанные в методах анализа двухкомпонентных смесей, которые были применены при анализе трехкомпонентных смесей.

Исходя из того, что в четырех вариантах количественного химического анализа трехкомпонентных смесей предусмотрено два растворения (с использованием двух отдельных образцов для трех первых вариантов и одного образца для четвертого варианта) и, предполагая, что E1 и E2 обозначают соответствующие погрешности обоих методов анализа двухкомпонентных смесей, погрешность результатов для каждого компонента будет определяться в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 – Точность анализа трехкомпонентной смеси в зависимости от применяемых вариантов

| Компонент волокон | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 и 3 | 4 |
| a | E1 | E1 | E1 |
| b | E2 | E1 + E2 | E1 + E2 |
| c | E1 + E2 | E2 | E1 + E2 |

Если применяют четвертый вариант, погрешность может оказаться ниже, чем рассчитанная по методу, приведенному выше, что обусловлено возможным воздействием первого реактива на остаток, состоящий из компонентов (b) и (c), которое будет трудно учесть.

12 Протокол испытаний

Протокол испытаний оформляют в соответствии с ISO 1833-1:2020, раздел 12.

Приложение А

(справочное)

Примеры расчета процентного содержания компонентов определенных трехкомпонентных смесей с использованием некоторых из вариантов, описанных в 9.2

А.1 Вариант 1

А.1.1 Общие положения

Рассмотрим случай смеси волокон, качественный анализ которой выявил следующие компоненты: нечесаное шерстяное, полиамидное, неотбеленное хлопковое волокна.

Предположим, что применяя этот вариант, т.е. взяв два различных образца и удалив один компонент (a=шерсть) путем растворения из первого образца для испытаний и второй компонент (b=полиамид) из второго образца для испытаний, получили следующие результаты:

1) сухая масса первого образца после предварительной подготовки:                  m1 = 1,6000 г;

2) сухая масса остатка после обработки щелочным гипохлоритом натрия (полиамид + хлопок): r1 = 1,4166 г;

3) сухая масса второго образца после предварительной подготовки:

m2 = 1,8000 г;

4) сухая масса остатка после обработки муравьиной кислотой (шерсть + хлопок): r2 = 0,9000 г.

Обработка щелочным гипохлоритом натрия не вызывает какой-либо потери массы полиамида, тогда как неотбеленный хлопок теряет 3%, поэтому d1 = 1,00 и              d2 = 1,03.

Обработка муравьиной кислотой не вызывает какой-либо потери массы шерсти и неотбеленного хлопка, поэтому d2 = 1,00 и d3 = 1,00.

А.1.2 Сухие массы

Если значения, полученные путем химического анализа, и поправочные коэффициенты подставить в формулы (1), (2) и (3) соответственно, получится результат:

P1= 1,031,00-1,03×1,41661,6000+ 0,90001,8000× 1- 1,031,00×100=10,30,

P2= 1,001,00-1,00×0,90001,8000+ 1,41661,6000× 1- 1,001,00×100=50,00,

P3=100- 10,30+50,00=39,70.

Процентное содержание различных чистых сухих волокон в смеси:

полиамид (P2) – 50,00 %;

хлопок (P3) – 39,70 %;

шерсть (P1) – 10,30 %.

А.1.3 Массы с учетом влажности

Процентное содержание компонентов смеси следует скорректировать в соответствии с формулами (14), (15) и (17), чтобы учесть также общепринятый коэффициент допущенную влажность и поправочные коэффициенты на любые потери массы после предварительной обработки.

Предполагая, что неотбеленное хлопковое волокно теряет в массе 4% после предварительной обработки в петролейном эфире и воде и что общепринятый коэффициент допущенную влажность составляет для шерсти 17%, для полиамида 6,25% и для хлопка 8,5%, были получены следующие результаты:

P1A= 10,30 × 1+ 17,0+0,010010,30× 1+ 17,0+0.0100+50,00 × 1+ 6,25+0,0100+ 39,70 × 1+ 8,5+4,0100×100=10,97 %,

P2A= 50,00 × 1+ 6,25+0,00100109,8385×100=48,37 %,

P3A = 100 – 10,97 +48,37=40,66 %.

Состав смеси после округления:

полиамид (P2A) – 48,4 %;

хлопок (P3A) – 40,6 %;

шерсть (P1A) – 11,0 %.

_____________

Итого 100 %.

А.2 Вариант 4

А.2.1 Общие положения

Рассмотрим случай смеси волокон, качественный анализ которой выявил следующие компоненты: кардная шерсть, вискоза, небеленый хлопок.

Предположим, что применяя вариант 4, т.е. последовательно удаляя два компонента смеси из одного образца для испытаний, были получены следующие результаты:

1) Сухая масса образца для испытаний после предварительной обработки: m1 = 1,6000 г;

2) Сухая масса остатка образца для испытаний после первой обработки щелочным гипохлоритом натрия (вискоза + хлопок): r1 = 1,4166 г;

3) Сухая масса остатка второго образца после второй обработки остатка r1 муравьиной кислотой/хлоридом цинка (хлопок): r2 = 0,6630 г.

Обработка щелочным гипохлоритом натрия не вызывает какой-либо потери массы вискозы, тогда как неотбеленный хлопок теряет 3 %, поэтому d1 = 1,00 и          d2 = 1,03. После обработки муравьиной кислотой/хлоридом цинка масса хлопка уменьшается на 2 %, так что d3 = (1,03 х 1,02) = 1,0506, округляемое до 1,05                     (d3 представляет собой поправочный коэффициент для соответствующей потери или возрастания массы третьего компонента в первом и втором реактиве).

А.2.2 Сухие массы

В формулы (11), (12) и (10) подставляют значения, полученные при химическом анализе, и поправочные коэффициенты и получают следующие результаты:

P2= 1,0×1,41661,6000×100- 1,001,03×43,51=46,32 %,

P3= 1,05×0,66301,6000×100=43,51 %,

P1 = 100 – 46,32 +43,51=10,17 %.

где   P2 - вискоза,

P3 - хлопок

P1 - шерсть.

А.2.3 Масса с учетом общепринятого коэффициента восстановления

Как уже было приведено в варианте 1, процентное содержание следует скорректировать по формулам (14), (15) и (17). Взяв приведенные выше значения, получим следующие процентные содержания смеси:

P1A= 10,17 × 1+ 17,0+0,010010,17 × 1+ 17,0+0.0100 + 46,32 × 1+ 13,0+0,0100 + 43,51 × 1+ 8,5+4,0100×100=10,51 %,

P2A= 46,32× 1+ 13,0+0,00100113,21×100=46,24 %,

P3A = 100 – 10,51 +46,24=43,25 %.

Состав смеси после округления:

Вискоза (P2А) 46,2 %;

хлопок (P3А) 43,3 %;

шерсть (P1А) 10,5 %.

________________

Итого 100 %.

Приложение В

(справочное)

Таблица типичных трехкомпонентных смесей, которые могут быть проанализированы с использованием методов анализа двухкомпонентных смесей, установленных в различных частях ISO 1833

П р и м е ч а н и е – В Таблице B.1 выражение «в порядке растворения» актуально для варианта 4 и сохранено для удобства.

Таблица В.1 – Типичные трехкомпонентные смеси и соответствующие им части ISO 1833

| + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесь |  | Компоненты волокон (в порядке растворения) |  |  |  |  | Вариант |  | Соответствующие части ISO 1833 (показывающие используемые реактивы в порядке проведения растворения) |  |
|  |  | 1-й компонент | 2-й компонент |  | 3-й компонент |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Шерсть или волосы | Вискоза, купро, лиоцелл или некоторые типы высокомодульных волокон |  | Хлопок |  | 1 и/или 4 |  | ISO 1833-4 (гипохлорит) и ISO 1833-6 (хлорид цинка/муравьиная кислота) |  |
| 2 |  | Шерсть или волосы | Полиамид |  | Хлопок, вискоза, купро, модал, лиоцелл |  | 1 и/или 4 |  | ISO 1833-4 (гипохлорит) и ISO 1833- 7 (муравьиная кислота 80% по массе) |  |
| 3 |  | Шерсть, волосы или шелк | Некоторые поливинилхлориды |  | Хлопок, вискоза, купро, модал, лиоцелл |  | 1 и/или 4 |  | ISO 1833-4 (гипохлорит) и ISO 1833-13 (сероуглерод/ ацетон 55,5/44,5 по объему) |  |
| 4 |  | Шерсть или волосы | Полиамид |  | Полиэстер, полипропилен, акрил или стекловолокно |  | 1 и/или 4 |  | ISO 1833-4 (гипохлорит) и ISO 1833-7 (муравьиная кислота 80% по массе) |  |
| 5 |  | Шерсть, волосы или шелк | Некоторые поливинилхлориды |  | Полиэстер, акрил, полиамид или стекловолокно |  | 1 и/или 4 |  | ISO 1833-4 (гипохлорит) и ISO 1833-13 (сероуглерод/ ацетон 55,5/44,5 по объему) |  |
| 6 |  | Шелк | Шерсть или волосы |  | Полиэстер |  | 2 |  | ISO 1833-18 (серная кислота 75% по массе) и ISO 1833-4 (гипохлорит) |  |
| 7 |  | Полиамид | Акрил |  | Хлопок, вискоза, купро, модал или лиоцелл |  | 1 и/или 4 |  | ISO 1833-7 (муравьиная кислота 80% по массе) и ISO 1833-12 (диметилформамид) |  |
| 8 |  | Некоторые поливинилхлориды | Полиамид |  | Хлопок, вискоза, купро, модал или лиоцелл |  | 1 и/или 4 |  | ISO 1833-12 (диметилформамид) и ISO 1833-7 (муравьиная кислота 80% по массе), ISO 1833-13 (сероуглерод/ ацетон 55,5/44,5 по объему) и ISO 1833-7 (муравьиная кислота 80% по массе) |  |
| 9 |  | Акрил | Полиамид |  | Полиэстер |  | 1 и/или 4 |  | ISO 1833-12 (диметилформамид) и ISO 1833-7 (муравьиная кислота 80% по массе) |  |

| Продолжение таблицы В.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесь | Компоненты волокон (в порядке растворения) |  |  | Вариант | Соответствующие части ISO 1833 (показывающие используемые реактивы в порядке проведения растворения) |
|  | 1-й компонент | 2-й компонент | 3-й компонент |  |  |
| 10 | Ацетат | Полиамид | Хлопок, вискоза, купро, модал или лиоцелл | 4 | ISO 1833-3 (ацетон) и ISO 1833-7 (муравьиная кислота 80% по массе) |
| 11 | Некоторые поливинилхлориды | Акрил | Полиамид | 2 и/или 4 | ISO 1833-13 (сероуглерод/ацетон 55,5/44,5 по объему) и ISO 1833-12 (диметилформамид) |
| 12 | Некоторые поливинилхлориды | Полиамид | Акрил | 1 и/или 4 | ISO 1833-13 (сероуглерод/ацетон 55,5/44,5 по объему) и ISO 1833-7 (муравьиная кислота 80% по массе) |
| 13 | Полиамид | Хлопок, вискоза, купро или модал | Полиэстер | 4 | ISO 1833-7 (муравьиная кислота 80% по массе) и ISO 1833-11 (серная кислота 75% по массе) |
| 14 | Ацетат | Хлопок, вискоза, купро или модал | Полиэстер | 4 | ISO 1833-3 (ацетон) и ISO 1833-11 (серная кислота 75% по массе) |
| 15 | Акрил | Хлопок, вискоза, купро или модал | Полиэстер | 4 | ISO 1833-12 (диметилформамид) и ISO 1833-11 (серная кислота 75% по массе) |
| 16 | Ацетат | Шерсть, волосы или шелк | Хлопок, вискоза, купро, модал, лиоцелл, полиамид, полиэстер, акрил | 4 | ISO 1833-3 (ацетон) и ISO 1833-4 (гипохлорит) |
| 17 | Триацетат или полилактид | Шерсть, волосы или шелк | Хлопок, вискоза, купро, модал, лиоцелл, полиамид, полиэстер, акрил | 4 | ISO 1833-10 (дихлорометан) и ISO 1833-4 (гипохлорит) |
| 18 | Акрил | Шерсть, волосы или шелк | Полиэстер | 1 и/или 4 | ISO 1833-12 (диметилформамид) и ISO 1833-4 (гипохлорит) |
| 19 | Акрил | Шелк | Шерсть или волосы | 4 | ISO 1833-12 (диметилформамид) и ISO 1833-18 (серная кислота 75% по массе) |
| 20 | Акрил | Шерсть, волосы или шелк | Хлопок, вискоза, купро, модал или лиоцелл | 1 и/или 4 | ISO 1833-12 (диметилформамид) и ISO 1833-4 (гипохлорит) |

| Продолжение таблицы В.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесь | Компоненты волокон (в порядке растворения) |  |  | Вариант | Соответствующие части ISO 1833 (показывающие используемые реактивы в порядке проведения растворения) |
|  | 1-й компонент | 2-й компонент | 3-й компонент |  |  |
| 21 | Шерсть, волосы или шелк | Хлопок, вискоза, купро, модал или лиоцелл | Полиэстер | 4 | ISO 1833-4 (гипохлорит) и ISO 1833-11 (серная кислота 75% по массе) |
| 22 | Вискоза, купро или некоторые типы модала | Хлопок | Полиэстер | 2 и/или 4 | ISO 1833-6 (хлорид цинка/муравьиная кислота) и ISO 1833-11 (серная кислота 75% по массе) |
| 23 | Акрил | Вискоза, купро, лиоцелл или некоторые виды модала | Хлопок | 4 | ISO 1833-12 (диметилформамид) и ISO 1833-6 (хлорид цинка/муравьиная кислота) |
| 24 | Некоторые поливинилхлориды | Вискоза, купро, лиоцелл или некоторые виды модала | Хлопок | 1 и/или 4 | ISO 1833-13 (сероуглерод/ ацетон 55,5/44,5 по объему) и ISO 1833-6 (хлорид цинка/муравьиная кислота) или ISO 1833-12 (диметилформамид) и ISO 1833-6 (хлорид цинка/муравьиная кислота) |
| 25 | Ацетат | Вискоза, купро, лиоцелл или некоторые виды модала | Хлопок | 4 | ISO 1833-3 (ацетон) и ISO 1833-6 (хлорид цинка/ муравьиная кислота) |
| 26 | Триацетат | Вискоза, купро, лиоцелл или некоторые виды модала | Хлопок | 4 | ISO 1833-10 (дихлорметан) и ISO 1833-6 (хлорид цинка/муравьиная кислота) |
| 27 | Ацетат | Шелк | Шерсть или волосы | 4 | ISO 1833-8 (ацетон 70% по массе) и ISO 1833-18 (серная кислота 75% по массе) |
| 28 | Триацетат | Шелк | Шерсть или волосы | 4 | ISO 1833-10 (дихлорметан) и ISO 1833-18 (серная кислота 75% по массе) |
| 29 | Ацетат | Акрил | Хлопок, вискоза, купро, модал или лиоцелл | 4 | ISO 1833-3 (ацетон) и ISO 1833-12 (диметилформамид) |
| 30 | Триацетат | акрил | Хлопок, вискоза, купро, модал или лиоцелл | 4 | ISO 1833-10 (дихлорметан) и ISO 1833-12 (диметилформамид) |
| 31 | Триацетат | Полиамид | Хлопок, вискоза, купро, модал или лиоцелл | 4 | ISO 1833-10 (дихлорметан) и ISO 1833-7 (муравьиная кислота 80% по массе) |
| 32 | Триацетат | Хлопок, вискоза, купро, модал или лиоцелл | Полиэстер | 4 | ISO 1833-10 (дихлорметан) и ISO 1833-11 (серная кислота 75% по массе) |

| Окончание таблицы В.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесь | Компоненты волокон (в порядке растворения) |  |  | Вариант | Соответствующие части ISO 1833 (показывающие используемые реактивы в порядке проведения растворения) |
|  | 1-й компонент | 2-й компонент | 3-й компонент |  |  |
| 33 | Ацетат | Полиамид | Полиэстер или акрил | 4 | ISO 1833-3 (ацетон) и ISO 1833-7 (муравьиная кислота 80% по массе) |
| 34 | Ацетат | Акрил | Полиэстер | 4 | ISO 1833-3 (ацетон) и ISO 1833-12 (диметилформамид) |
| 35 | Некоторые поливинилхлориды | Хлопок, вискоза, купро, модал или лиоцелл | Полиэстер | 4 | ISO 1833-12 (диметилформамид) и ISO 1833-11 (серная кислота 75% по массе) или ISO 1833-13 (сероуглерод/ ацетон 55,5/44,5 по объему) и ISO 1833-11 (серная кислота 75% по массе) |
| 36 | Шерсть | Шелк | Хлопок | 3 | ISO 1833-4 (гипохлорит) и ISO 1833-11 (серная кислота, массовая доля 75%) (независимо от порядка растворения) |
| 37 | Хлопок | Эластолефин | Полиэстер | 2 и/или 4 | ISO 1833-11 (серная кислота 75% массовая доля) и ISO 1833-17 (концентрированная серная кислота) |
| 38 | Некоторые модакрилы | Полиэстер | Меламин | 2 и/или 4 | ISO 1833-12 (диметилформамид) и ISO 1833-17 (концентрированная серная кислота) |
| 39 | Эластан | Хлопок | Полиэстер | 4 | ISO 1833-20 (диметилацетамид) и ISO 1833-11 (серная кислота, массовая доля 75%) |
| 40 | Эластан | Шерсть | Полиэстер | 4 | ISO 1833-20 (диметилацетамид) и ISO 1833-4 (гипохлорит) |

Пример четырёхкомпонентных смесей волокон: эластан, шерсть, полиамид, акрил, с использованием варианта 4, основанного на ISO 1833-21 (циклогексанон), ISO 1833-4 (гипохлорит) и ISO 1833-7 (муравьиная кислота).

Библиография

| [1] ISO 2076 | Textiles – Man-made fibres – Generic names (Материалы текстильные. Искусственные волокна. Общие наименования) |
| --- | --- |
| [2] ISO 6938 | Textiles – Natural fibres – Generic names and definitions (Текстиль. Натуральные волокна. Общие наименования и определения) |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 1833–1:2020 | IDT | ГОСТ ISO 1833-1-2011* Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний |
| Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты; |  |  |

___________

* На стадии пересмотра по плану стандартизации на 2021 г

______________________________________________________________________

УДК                                                   МКС 59.060.01                                                   IDT

Ключевые слова: текстильные материалы, волокно, химический анализ, проба, протокол испытаний, метод, трехкомпонентные смеси волокон

______________________________________________________________________

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

| Заместитель Генерального директора РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» | ___________________ | С. Радаев |
| --- | --- | --- |
| Руководитель Департамента разработки нормативно-технических документов | ___________________ | А. Сопбеков |
| Специалист Департамента разработки нормативно-технических документов | ___________________ | А. Берік |