| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 1833-7 (проект, KZ, окончательная редакция) |

Материалы и изделия текстильные

Количественный химический анализ

Часть 7

СМЕСИ ПОЛИАМИДА И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ВОЛОКОН (МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТЫ)

(ISO 1833-7-2017, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202_

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и 
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                                ISO 1833-7:2017 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. Смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты)» («Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 7: Mixtures of polyamide with certain other fibres (method using formic acid)», IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 38, Текстиль.

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 1833-7-2011

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Межгосударственные стандарты», а текст этих изменений – в информационных указателях «Межгосударственные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Введение

Настоящий межгосударственный стандарт разработан на основе международного стандарта ISO 1833-7:2017 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. Смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты)» («Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 7: Mixtures of polyamide with certain other fibres (method using formic acid)», IDT).

Настоящий межгосударственный стандарт разработан взамен ГОСТ ISO 1833-7-2011.

ISO 1833-7:2017 отменяет и заменяет ISO 1833-7:2006, которое было технически пересмотрено.

Основные изменения по сравнению с предыдущей редакцией:

- название изменено с «Смеси полимидных и некоторых других волокон…» на «Смеси полиамидных и некоторых других волокон…»;

- в разделе 1 добавлены оставшиеся волокна;

- в разделе 8 добавлен специальный d-фактор для меламина;

- в разделе 9 добавлен «процентный пункт» во избежание путаницы.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Материалы и изделия текстильные Количественный химический анализ Часть 7 СМЕСИ ПОЛИАМИДНЫХ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ВОЛОКОН (МЕТОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТЫ) Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 7: Mixtures of polyamide with certain other fibres (method using formic acid)

Дата введения –

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод, использующий муравьиную кислоту, для определения процентного содержания полиамидного волокна после удаления неволокнистых материалов в текстильных изделиях, изготовленных из двухкомпонентных смесей полиамида

с

— хлопком, вискозой, купро, модалом, полиэстером, полипропиленом, хлорфиброй, акрилом, стекловолокном, эластомультиэфиром, эластолефином и меламином, или

— шерстью (если содержание шерсти составляет менее или равно 25 %), или волокнами волос животных.

Настоящий стандарт не применяется, если содержание шерсти превышает 25 %; в этом случае необходимо применять ISO 1833-4.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения):

ISO 1833-1, Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний

3 Термины и определения

В настоящем документе отсутствуют термины и определения.

ISO и IEC поддерживают следующие терминологические базы данных для использования в стандартизации:

– ISO Платформа для просмотра файлов в режиме онлайн: доступная по адресу https://www.iso.org/obp

4 Принцип проведения испытаний

Полиамидное волокно из смеси с известной массой растворяют в водном растворе муравьиной кислоты. Нерастворимый остаток собирают, промывают, сушат и взвешивают. Его массу, если необходимо с поправкой, выражают в процентах относительно сухой массы смеси. Процентное содержание полиамидного волокна определяют по разности.

5 Реактивы

Используют реактивы, описанные в ISO 1833-1, совместно с реагентами, указанными в 5.1 и 5.2.

5.1 Муравьиная кислота, 80 % (массовая доля) (ρ= 1,19 г/мл при 20 °C)

Разбавляют 880 мл 90 %-ной (массовая доля) муравьиной кислоты 
(ρ = 1,20 г/мл при 20 °C)  водой до 1 л. В качестве альтернативы, разбавляют 780 мл 98 % до 100 % (массовая доля) муравьиной кислоты (ρ = 1,22 г/мл при 20 °C), водой до 1 л.

Концентрация муравьиной кислоты должна быть выдержана в пределах от 77% до 83% (массовая доля).

Примечание - Плотность раствора муравьиной кислоты концентрацией 80 % - 1,186 г/мл.

5.2 Аммиак, разбавленный раствор

Разбавляют до 1 л водой 80 мл концентрированного раствора аммиака 
(ρ= 0,88 г/мл при 20 °С).

6 Аппаратура

Используют аппаратуру, описанную в ISO 1833-1, совместно с прибором, указанным в 5.1.

6.1 Коническая колба вместимостью не менее 200 мл с притертой стеклянной пробкой.

7 Метод проведения испытаний

Используют общую процедуру, описанную в ISO 1833-1, и затем выполняют следующее.

К испытуемой пробе, помещенному в коническую колбу, добавляют муравьиную кислоту из расчета 100 мл кислоты на 1 г испытуемой пробы. Вставляют пробку, взбалтывают колбу, чтобы смочить испытуемую пробу, и выдерживают в течение 15 мин при комнатной температуре, периодически взбалтывая.

Содержимое колбы фильтруют через взвешенный фильтровальный тигель и переносят все остатки волокон из колбы в тигель, используя дополнительное количество муравьиной кислоты.

Сливают жидкость из фильтровального тигля с помощью вакуума и промывают остаток на фильтре последовательно муравьиной кислотой, горячей водой, разбавленным раствором аммиака и, холодной водой, используя при каждом добавлении жидкостей отсасывание вакуумом. Отсасывание не применяют до тех пор, пока промывная жидкость не стечет под действием силы тяжести.

Отсасывают из тигля остаток жидкости, сушат тигель и остаток, затем охлаждают и взвешивают их.

8 Расчёт и оформление результатов испытаний

Вычисляют результаты в соответствии с общими указаниями стандарта 
ISO 1833-1.

Значение d равно 1,00, за исключением меламина, для которого d равно 1,01.

9 Прецизионность

Для однородных смесей текстильных материалов доверительные интервалы результатов измерений, полученных этим методом, не более ±1 % при уровне доверительной вероятности 95 %.

Библиография

[1] ISO 1833-4, Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 4: Mixtures of certain protein fibres with certain other fibres (method using hypochlorite) (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 4. Смеси некоторых белковых и некоторых других волокон (метод с использованием гипохлорита)

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 1833-1 | IDT | ГОСТ ISO 1833-1-2011 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний* |
| П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT — идентичный стандарт. * - на стадии пересмотра |  |  |

УДК 677.014 МКС 59.060.01 IDT Ключевые слова: материалы текстильные, муравьиная кислота, волокна, количественный химический анализ, смеси текстильных материалов

РАЗРАБОТЧИК

РГП на ПХВ «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора					      С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации/

Руководитель разработки				      С. Карибжанова

Специалист

Департамента стандартизации					    А. Зиятаева