| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект KZ, окончательная редакция) |

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Количественный химический анализ

Часть 12

Смеси акриловых, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон с некоторыми другими волокнами (метод с использованием диметилформамида)

(ISO 1833-12:2020, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» на основе собственного перевода на русский язык англоязычной (франкоязычной) версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № ….. от …. г.).

За принятие стандарта проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 1833-12-2020 «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12: Смеси акриловых, некоторых модакрилов, определенных хлороволокон, определенных эластановых волокон с определенными другими волокнами (метод с использованием диметилфина)» («Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 12: Mixtures of acrylic, certain modacrylics, certain chlorofibres, certain elastane fibres with certain other fibres (method using dimethylformamide)», IDT).

Международный стандарт ISO 1833-12-2020 был подготовлен Техническим комитетом ISO / TC 38 «Текстиль».

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

5 ВЗАМЕН ГОСТ ISO 1833-12-2011

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

Введение ……………………………………………………………………………..

| 1 | Область применения……………………………………….……….….………….. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки……………………………..…………….……..……….…... | 1 |
| 3 | Термины и определения…………………………………………….…………...… | 2 |
| 4 | Сущность метода ………………………………………………………..…………. | 2 |
| 5 | Реактивы……………………………………………………………..………………. | 2 |
| 6 | Оборудование ……………………………………………………….….…………... | 2 |
| 7 | Метод испытания …………….…………………………………………….………. | 3 |
| 8 | Вычисление и представление результатов………………………………..…… | 3 |
| 9 | Прецизионность……………………………………………………………………... | 3 |
| Библиография…………………………………………………………………………..... Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочного международного стандарта ссылочному межгосударственному стандарту |  | 4 5 |

Введение

Настоящее второе издание отменяет и заменяет первое издание (ГОСТ ISO 1833-12-2011), которое было технически пересмотрено.

Основные изменения по сравнению с предыдущей редакцией:

- название было изменено с «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12. Смеси акриловых, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон с некоторыми другими волокнами (метод с использованием диметилформамида)» на «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12. Смеси акриловых, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон с некоторыми другими волокнами (метод с использованием диметилформамида)»;

- в разделе 1 добавлено несколько оставшихся волокон;

- добавлен обязательный раздел 3 «Термины и определения», а нумерация последующих разделов изменена;

- в раздел 7 (прежний раздел 6) добавлены некоторые точные детали процедуры испытания;

- в разделе 8 (прежний раздел 7) добавлен специальный d-фактор для эластомультиэфира, эластолефина и меламина;

- в разделе 9 (прежний Пункт 8) добавлен «процентный пункт» во избежание путаницы.

Серия стандарта ISO 1833 состоит из следующих частей:

ISO 1833-1:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний;

ISO 1833-2:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон;

ISO 1833-3:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 3. Смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона);

ISO 1833-4:2017 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 4. Смеси определенных белковых волокон с некоторыми другими волокнами (метод с использованием гипохлорита);

ISO 1833-5:2006 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 5. Смеси вискозных, купро или модальных и хлопковых волокон (метод с использованием цинката натрия);

ISO 1833-6:2018 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 6. Смеси вискозных или отдельных видов купро, модал или волокон лиоцелл и хлопковых волокон (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка);

ISO 1833-7:2017 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. Смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты);

ISO 1833-8:2006 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 8. Смеси ацетатных и триацетатных волокон (метод с использованием ацетона);

ISO 1833-9:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 9. Смеси ацетатного и триацетатного волокон (метод с использованием бензилового спирта);

ISO 1833-10:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 10. Смеси триацетатного или полилактидного и некоторых других волокон (метод с использованием дихлорметана);

ISO 1833-11:2017 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. Смеси целлюлозного и полиэфирного волокон (метод с использованием серной кислоты);

ISO 1833-12:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12. Смеси а акриловых, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон с некоторыми другими волокнами (метод с использованием диметилформамида);

ISO 1833-13:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. Смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона);

ISO 1833-14:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 14. Смеси ацетатного и некоторых поливинилхлоридных волокон (метод с использованием уксусной кислоты);

ISO 1833-15:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 15. Смеси джутового и некоторых животных волокон (метод на основе определения содержания азота);

ISO 1833-16:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. Смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола);

ISO 1833-17:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. Смеси поливинилхлоридных волокон (гомополимеров винилхлорида) и некоторых других волокон (метод с использованием серной кислоты);

ISO 1833-18:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 18. Смеси натурального шелкового волокна и шерстяного волокна или волокна из волос животных (метод с использованием серной кислоты);

ISO 1833-19:2006 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 19: Смеси целлюлозных волокон и асбеста (метод нагревания);

ISO 1833-20:2018 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. Смеси эластанового и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида);

ISO 1833-21:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. Смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона);

ISO 1833-22:2020 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 22. Смеси вискозы или определенных типов купро, модала или лиоцелла с льняными волокнами (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка);

ISO 1833-24:2010 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 24. Смеси полиэфира и некоторых других волокон (метод с использованием фенола и тетрахлорэтана);

ISO 1833-25:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 25. Смеси полиэфирного и некоторых других волокон (метод с использованием трихлоруксусной кислоты и хлороформа);

ISO 1833-26:2020 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 26: Смеси меламина с некоторыми другими волокнами (метод с использованием горячей муравьиной кислоты);

ISO 1833-27:2018 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 27: Смеси целлюлозных волокон с некоторыми другими волокнами (метод с использованием сульфата алюминия);

ISO 1833-28:2019 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 28: Смеси хитозана с некоторыми другими волокнами (метод с использованием разбавленной уксусной кислоты);

ISO 1833-29:2020 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 29: Смеси полиамида с двухкомпонентным полипропиленом / полиамидом (метод с использованием серной кислоты).

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Количественный химический анализ Часть 12 #### Смеси акриловых, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон с некоторыми другими волокнами #### (метод с использованием диметилформамида) #### Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 12: Mixtures of acrylic, certain modacrylics, certain chlorofibres, certain elastane fibres with certain other fibres (method using dimethylformamide)

Дата введения______________

1 Область применения

### Настоящий стандарт устанавливает метод, использующий диметилформамид для определения процентного содержания акрилового, модифицированного акрилового, поливинилхлоридного или эластанового волокон после удаления неволокнистых материалов в текстильных изделиях, изготовленных из смесей:

### - акрилового, некоторых модифицированных акриловых, некоторых хлороволокон и некоторых эластановых волокон

### - и шерсти, животных волокон, шёлка, волокон из хлопка, вискозных, купро, модал из лиоцелла, полиамидных, полиэстерных, полипропиленовых, эластомультиэстерных, эластолефиновых, меламиновых, двухкомпонентных полипропиленовых/полиамидных, полиакрилатовых волокон или стекловолокон.

### Настоящий стандарт не распространяется на шерсть животных, шерсть и шелк, окрашенных протравными красителями на основе хрома.

### П р и м е ч а н и е – Идентификация красителя описана в стандарте ISO 16373-1.

### 2 Нормативные ссылки

### В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок следует использовать только указанное издание, для недатированных ссылок следует использовать последнее издание указанного документа, включая все поправки:

### ISO 1833-1, Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний.

3 Термины и определения

### В настоящем стандарте термины и их определения не приводятся.

### Международные организации ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в области стандартизации, доступные по следующим адресам:

### - онлайн-библиотека стандартов ISO досупна по ссылке: https://www.iso.org/obp;

### - электропедия IEC доступна по ссылке: http://www.electropedia.org/.

Проект, KZ, окончательная редакция

### 4 Сущность метода

Акриловое, модифицированное акриловое, поливинилхлоридное и эластановое волокно из смеси с известной массой растворяют в диметилформамиде при температуре (90-95) °С. Нерастворимый остаток собирают, промывают, сушат и взвешивают. Его массу, если необходимо с поправкой, выражают в процентах относительно сухой массы смеси и процентное содержание акрилового, модифицированного акрилового, поливинилхлоридного и эластанового волокон определяют по разности сухой массы смеси и массы нерастворимого остатка, выраженных в процентах.

При присутствии определенных модакриловых волокон, определенных хлороволокон или определенных волокон эластана, необходимо провести предварительное испытание, чтобы определить, полностью ли растворимо волокно в реактиве.

Также можно анализировать смеси, содержащие определенные волокна эластана, используя методы испытаний, описанные в ISO 1833-20 или ISO 1833-21, в зависимости от растворимости эластана и других присутствующих волокон.

5 Реактивы

Используют реактивы по ISO 1833-1, а также реактивы, приведенные в 5.1.

5.1 Диметилформамид, не содержащий более 0,1% воды.

П р и м е ч а н и е – с температурой кипения от 152 °С до 154 °С.

Меры предосторожности - Необходимо помнить о токсическом воздействии этого реактива и соблюдать осторожность при его использовании.

6 Оборудование

### Используют оборудование, указанное в ISO 1833-1, а также приведенное в 6.1 и 6.2.

6.1 Коническая колба вместимостью не менее 200 мл с притертой стеклянной пробкой.

6.2 Нагревательный прибор, пригодный для поддержания температуры колбы от 90°С до 95) °С.

7 Метод испытания

Используют общую процедуру, описанную в ISO 1833-1, и затем выполняют следующее.

К образцу, помещенному в коническую колбу, добавляют диметилформамид из расчета 100 мл раствора на 1 г образца. Закрывают колбу пробкой, встряхивают ее, чтобы смочить образец. Затем греют колбу в течение 1 ч при температуре от 90 °С до 95 °С.

В течение данного процесса осторожно встряхивают колбу и ее содержимое вручную с интервалом примерно 10 минут пять раз.

Жидкость сливают через взвешенный фильтрующий тигель, удерживая волокна в колбе.

Добавляют в колбу еще 60 мл диметилформамида и нагревают ее в течение 30 мин при температуре от 90 °С до 95 °С, аккуратно встряхивая ее дважды в течение этого периода. Фильтруют содержимое колбы через фильтровальный тигель, используя отсасывание вакуумом. Переносят все остатки волокон в тигель, смывая их из колбы водой. Сливают воду из тигля с помощью отсасывания.

Промывают остаток примерно 1 л горячей воды при температуре от 70 °C до 80 °C, каждый раз заполняя тигель.

После каждого добавления воды кратковременно отсасывают воду, но не до тех пор, пока вода не вытечет под действием силы тяжести. Если промывочный раствор стекает через тигель слишком медленно, можно применить легкое всасывание.

Жидкость  сливают из тигля с помощью отсоса, высушивают тигель и остатки, затем их охлаждают и взвешивают.

8 Вычисление и представление результатов

Вычисляют результаты в соответствии с ISO 1833-1.

Значение d принимают равным 1,00, за исключением волокон из шерсти, хлопка, вискозы, купро, модал, лиоцелловых, полиамидных, полиэстеровых, эластомультиэфирных, меламиновых и полиакрилатовых волокон, для которых значение d составляет 1,01.

9 Прецизионность

Для однородных смесей текстильных материалов доверительные интервалы результатов измерений, полученных этим методом, не превышают ±1 % при уровне доверительной вероятности 95 %.

Библиография

[1] ISO 1833-20, Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 20: Mixtures of elastane with certain other fibres (method using dimethylacetamide) (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. Смеси эластанового и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида)

[2] ISO 1833-21, Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 21: Mixtures of chlorofibres, certain modacrylics, certain elastanes, acetates, triacetates with certain other fibres (method using cyclohexanone) (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. Смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона)

[3] ISO 16373-1,   Textiles — Dyestuffs — Part 1: General principles of testing coloured textiles for dyestuff identification (Текстиль. Красители. Часть 1. Общие принципы и испытание окрашенных текстильных изделий для идентификации красителей).

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочного международного стандарта ссылочному межгосударственному стандарту

Таблица ДА.1

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 1833-1 | IDT | ГОСТ ISO 1833-1-2011* Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний (ISO 1833-1:2006) |
| __________________ * На стадии пересмотра Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты. |  |  |

УДК 677-16:543.062:006.354 МКС 59.060.01 (IDT) Ключевые слова: текстильные материалы, волокно, химический анализ, проба, протокол испытаний, метод, ацетатные волокна

РАЗРАБОТЧИК РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Заместитель Генерального директора РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии»; ___________________; С. Радаев. Руководитель Департамента разработки нормативно-технических документов; ___________________; А. Сопбеков. Специалист Департамента разработки нормативно-технических документов; ___________________; А. Берік.