|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 1833-13 (проект KZ, окончательная редакция) |
| --- | --- | --- |
| МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Количественный химический анализ Часть 13 Смеси некоторых хлорволокон с некоторыми другими волокнами (метод с использованием сероуглерода/ацетона) (ISO 1833-13:2019, IDT) |  |  |
| Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия |  |  |

Минск

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL

FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC)

202
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной (франкоязычной) версии стандарта, указанного в пункте 4.

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по результатам голосования в АИС МГС (протоколом от «__»_______ 20__г. №___).

За принятие стандарта голосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту                          ISO1833-13:2019 Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 13: Mixtures of certain chlorofibres with certain other fibres (method using carbon disulfide/acetone) («Материалы и изделия текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. Смеси некоторых хлорволокон с некоторыми другими волокнами (метод с использованием сероуглерода/ацетона), IDT).

Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/ТК 38 «Текстильные изделия».

Перевод с английского языка (en).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ ISO 1833-13-2011

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| 1 | Область применения………………………………………………………….. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки……………………………………………………......... |  |
| 3 | Термины и определения……………………………………………………… |  |
| 4 | Сущность метода………………..…………………………………………….. |  |
| 5 | Реактивы…………………………………………………………..................... |  |
| 6 | Оборудование…………………………………………..………………………. |  |
| 7 | Проведение испытания……………………………………………………….. |  |
| 8 | Вычисление и представление результатов……………………………….. |  |
| 9 | Прецизионность………………………………………………………………… |  |
| Библиография……………………………………………………………………….…. Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам………………. |  |  |

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Количественный химический анализ Часть 13 Смеси некоторых хлорволокон с некоторыми другими волокнами (метод с использованием сероуглерода/ацетона) Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 13: Mixtures of certain chlorofibres with certain other fibres (method using carbon disulfide/acetone)

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод, предусматривающий использование сероуглерода/ацетона, для определения массовой доли хлорволокон (после удаления неволокнистых материалов) в текстильных материалах, изготовленных из следующих смесей

- хлорволокон и

- шерсти, волос животных, шёлка, волокон из хлопка, вискозных, медно-аммиачных, высокомодульных, из лиоцелла, полиамидных, полиэстерных, полипропиленовых, эластомультиэстерных, акриловых, меламиновых, двухкомпонентных полипропиленовых/полиамидных, полиакрилатовых волокон или стекловолокон.

Также можно анализировать смеси, содержащие хлорволокна, используя методы испытаний, описанные в [1] или [2].

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные стандарты. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

ISO 1833-1 Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 1: General rinciples of testing (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний)

ISO 1833-4 Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 4: Mixtures of certain protein fibres with certain other fibres (method using hypochlorite) (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 4. Смеси некоторых белковых волокон с некоторыми другими волокнами (метод с использованием гипохлорита)

ISO 1833-7 Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 7: Mixtures of polyamide with certain other fibres (method using formic acid) (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. Смеси полиамида и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте термины и их определения не приводятся.

Международные организации ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для ис  пользования в области стандартизации, доступные по следующим адресам:

- онлайн-библиотека стандартов ISO: https://www.iso.org/obp;

- электропедия IEC: http://www.electropedia.org/

4 Сущность метода

Хлорволокно удаляют из смеси с известной сухой массой растворением в азеотропной смеси сероуглерода и ацетона. Нерастворимый остаток собирают, промывают, сушат и взвешивают. Его массу (при необходимости  скорректированную), выражают в процентах от массы сухой смеси. Процентное содержание хлорволокон определяют по разности.

Перед проведением анализа необходимо проверить растворимость хлорволокон в реактиве.

Если содержание шерсти или шелка в смеси превышает 25%, следует использовать метод, описанный в ISO 1833-4.

Если содержание полиамидных волокон в смеси превышает 25%, следует использовать метод, описанный в ISO 1833-7.

5 Реактивы

Используют реактивы по ISO 1833-1, а также реактивы, приведенные в 5.1 и 5.2.

5.1 Азеотропная смесь сероуглерода и ацетона. Смешивают 555 мл сероуглерода с 445 мл ацетона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ - Необходимо помнить о токсическом воздействии этого реактива и соблюдать осторожность при его использовании.

5.2 Этиловый спирт (минимум 92% по объему).

6 Оборудование

Используют оборудование, указанное в ISO 1833-1, а также приведенное в 6.1 - 6.3.

6.1 Коническая колба вместимостью не менее 200 мл с притертой стеклянной пробкой.

6.2 Механический шейкер.

6.3 Часовое стекло.

7 Проведение испытания

Следуют общей процедуре, приведенной в ISO 1833-1, а затем действуют следующим образом.

К испытуемой пробе, помещенной в конической колбе, добавляют реактив сероуглерод/ацетон (5.1) из расчета 100 мл раствора на 1 г испытуемой пробы. Плотно закрывают колбу пробкой и встряхивают колбу на механическом встряхивателе в течение 20 ± 1 мин, приоткрывая в начале процесса пробку один или два раза, чтобы сбросить избыточное давление.

Сливают надосадочную жидкость через взвешенный фильтровальный тигель.

Повторяют такую обработку, добавив дополнительно 100 мл свежеприготовленного реактива.

Продолжают этот цикл процедур, пока капля экстрагирующей жидкости не перестанет оставлять след (осадок хлорволокна) при испарении с часового стекла.

Переносят остаток из колбы в фильтровальный тигель, используя дополнительное количество реактива, отсасывают жидкость с помощью отсасывания и промывают тигель и остаток три раза 20 мл спирта (5.2) и затем три раза водой. Отсасывание не применяют до тех пор, пока промывочная жидкость после каждого промывания не стечет под действием силы тяжести.

Оставшуюся жидкость удаляют из тигля отсасыванием, высушивают тигель и осадок, после чего их охлаждают и взвешивают.

П р и м е ч а н и е – Для некоторых смесей с высоким содержанием хлорволокна может иметь место существенная усадка испытуемой пробы в процессе сушки, в результате чего будет замедляться растворение хлорволокон растворителем. Однако это не будет влиять на конечный результат растворения хлорволокон в реактиве.

8 Вычисление и представление результатов

Вычисляют результаты в соответствии с общими указаниями, приведенными в ISO 1833-1.

Значение d принимают равным 1,00, за исключением меламиновых и полиакрилатовых волокон, для которых d = 1,01.

9 Прецизионность

Для однородной смеси текстильных материалов доверительные интервалы результатов испытания, полученных методом настоящего стандарта, не превышают ±1 % при доверительной вероятности 95 %.

Библиография

| [1] [2] | ISO 1833-17, Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 17: Mixtures of cellulose fibres and certain fibres with chlorofibres and certain other fibres (method using concentrated sulfuric acid) (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. Смеси целлюлозных волокон и определенных волокон с хлорофибрами и некоторыми другими волокнами (метод с использованием концентрированной серной кислоты). ISO 1833-21, Textiles — Quantitative chemical analysis — Part 21: Mixtures of chlorofibres, certain modacrylics, certain elastanes, acetates, triacetates with certain other fibres (method using cyclohexanone) (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. Смеси хлорволокон, некоторых модакрилов, некоторых эластанов, ацетатов, триацетатов с некоторыми другими волоконами (метод с использованием циклогексанона) |
| --- | --- |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 1833-1 | IDT | ГОСТ ISO 1833-1-* Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний |
| ISO 1833-4 | IDT | ГОСТ ISO 1833-4-2021 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 4. Смеси некоторых белковых волокон (метод с использованием гипохлорита) |
| ISO 1833-7 | IDT | ГОСТ ISO 1833-7-*. Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. Смеси полиамида и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты) |
| Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандарта: - IDT — идентичный стандарт |  |  |

__________

* на стадии разработки

УДК 677-16:543.062:006.354 МКС 59.060.01 IDT Ключевые слова: текстильные материалы, волокно, химический анализ, метод, ацетатные волокна

РАЗРАБОТЧИК

РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

Заместитель

Генерального директора	С. Радаев

Руководитель

Департамента стандартизации	 А. Сопбеков

Ведущий специалист

Департамента стандартизации					К. Калауова