| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ (проект KZ, окончательная редакция) |

МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ

Количественный химический анализ

Часть 20

Смеси эластанового с некоторыми другими волокнами

(метод с использованием диметилацетамида)

(ISO 1833-20:2018, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от______г.).

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 1833-20:2018 Textiles – Quantitative chemical analysis – Part 20: Mixtures of elastane with certain other fibres (method using dimethylacetamide) [Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. Смеси эластанового с некоторыми другими волокнами (метод с использованием диметилацетамида)].

Международный стандарт ISO 1833-20:2018 разработан Техническим комитетом ISO/TC 38, «Текстиль».

Перевод с английского языка (en).

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДА.

Степень соответствия – идентичная (IDT).

5 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ ISO 1833-20-2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

Введение ……………………………………………………………………………..

| 1 | Область применения……………………………………….………………………. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Нормативные ссылки…………………………………….………………………… | 1 |
| 3 | Термины и определения…………………………………………………………… | 1 |
| 4 | Сущность метода …………………………………………………………………… | 2 |
| 5 | Реактивы……………………………………………………………………………… | 2 |
| 6 | Оборудование ………………………………………………………………………. | 2 |
| 7 | Метод испытания …………….…………………………………………………….. | 2 |
| 8 | Вычисление и представление результатов…………………………………….. | 3 |
| 9 | Прецизионность……………………………………………………………………... | 3 |
| Библиография……………………………………………………………………………. |  | 4 |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам |  |

Введение

Настоящее второе издание отменяет и заменяет первое издание (ГОСТ ISO 1833-20-2014), которое было технически пересмотрено.

Основные изменения по сравнению с предыдущей редакцией:

- название было изменено с «Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 20. Смеси эластановых и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида)» на «Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. Смеси эластанового с некоторыми другими волокнами (метод с использованием диметилацетамида)»;

- в разделе 1 добавлено несколько оставшихся волокон;

- добавлен обязательный раздел 3 «Термины и определения», нумерация последующих разделов изменена;

- в раздел 7 (прежний раздел 6) добавлены некоторые точные детали процедуры испытания;

- в разделе 8 (прежний раздел 7) добавлен специальный коэффициент d для хлопка и шерсти;

- в разделе 9 (прежний раздел 8) добавлен «процентный пункт» во избежание путаницы.

Серия стандарта ISO 1833 состоит из следующих частей:

ISO 1833-1:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний;

ISO 1833-2:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон;

ISO 1833-3:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 3. Смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона);

ISO 1833-4:2017 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 4. Смеси определенных белковых волокон с некоторыми другими волокнами (метод с использованием гипохлорита);

ISO 1833-5:2006 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 5. Смеси вискозных, купро или модальных и хлопковых волокон (метод с использованием цинката натрия);

ISO 1833-6:2018 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 6. Смеси вискозных или отдельных видов купро, модал или волокон лиоцелл и хлопковых волокон (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка);

ISO 1833-7:2017 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. Смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты);

ISO 1833-8:2006 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 8. Смеси ацетатных и триацетатных волокон (метод с использованием ацетона);

ISO 1833-9:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 9. Смеси ацетатного и триацетатного волокон (метод с использованием бензилового спирта);

ISO 1833-10:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 10. Смеси триацетатного или полилактидного и некоторых других волокон (метод с использованием дихлорметана);

ISO 1833-11:2017 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. Смеси целлюлозного и полиэфирного волокон (метод с использованием серной кислоты);

ISO 1833-12:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12. Смеси акрилового, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием диметилформамида);

ISO 1833-13:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. Смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона);

ISO 1833-14:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 14. Смеси ацетатного и некоторых поливинилхлоридных волокон (метод с использованием уксусной кислоты);

ISO 1833-15:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 15. Смеси джутового и некоторых животных волокон (метод на основе определения содержания азота);

ISO 1833-16:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. Смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола);

ISO 1833-17:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. Смеси поливинилхлоридных волокон (гомополимеров винилхлорида) и некоторых других волокон (метод с использованием серной кислоты);

ISO 1833-18:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 18. Смеси натурального шелкового волокна и шерстяного волокна или волокна из волос животных (метод с использованием серной кислоты);

ISO 1833-19:2006 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 19: Смеси целлюлозных волокон и асбеста (метод нагревания);

ISO 1833-20:2018 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. Смеси эластанового с некоторыми другими волокнами (метод с использованием диметилацетамида);

ISO 1833-21:2019 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. Смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона);

ISO 1833-22:2020 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 22. Смеси вискозы или определенных типов купро, модала или лиоцелла с льняными волокнами (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка);

ISO 1833-24:2010 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 24. Смеси полиэфира и некоторых других волокон (метод с использованием фенола и тетрахлорэтана);

ISO 1833-25:2020 Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 25. Смеси полиэфирного и некоторых других волокон (метод с использованием трихлоруксусной кислоты и хлороформа);

ISO 1833-26:2020 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 26: Смеси меламина с некоторыми другими волокнами (метод с использованием горячей муравьиной кислоты);

ISO 1833-27:2018 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 27: Смеси целлюлозных волокон с некоторыми другими волокнами (метод с использованием сульфата алюминия);

ISO 1833-28:2019 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 28: Смеси хитозана с некоторыми другими волокнами (метод с использованием разбавленной уксусной кислоты);

ISO 1833-29:2020 Текстиль. Количественный химический анализ. Часть 29: Смеси полиамида с двухкомпонентным полипропиленом / полиамидом (метод с использованием серной кислоты).

| МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ |  |
| --- | --- |
| МАТЕРИАЛЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ Количественный химический анализ Часть 20 Смеси эластанового с некоторыми другими волокнами (метод с использованием диметилацетамида) #### Textiles – Quantitative chemical analysis – Part 20: Mixtures of elastane with certain other fibres (method using dimethylacetamide) |

Дата введения______________

1 Область применения

### Настоящий стандарт устанавливает метод с использованием диметилацетамида для определения процентного содержания эластана после удаления неволокнистых материалов в текстильных изделиях, изготовленных из смесей:

### - некоторых эластановых волокон с

### - хлопковыми, вискозными, купро, модал, из лиоцелла, полиамидными, полиэфирными или шерстяными волокнами.

### Данный метод не применим к материалам, в которых присутствуют акриловые волокна.

### Данный метод применим для анализа смесей, содержащие некоторые волокна эластана с использованием методов испытаний, приведённые в ISO 1833-12 или          ISO 1833-21.

### 2 Нормативные ссылки

### Для применения настоящего стандарта необходим следующий ссылочный стандарт. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного стандарта (включая все его изменения).

### ISO 1833-1 Textiles–Quantitative chemical analysis–Part 1: General principles of testing (Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний).

### 3 Термины и определения

### В настоящем стандарте термины и их определения не приводятся.

### Международные организации ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для ис-пользования в области стандартизации, доступные по следующим адресам:

### – онлайн-платформа ISO для поиска доступна по ссылке: http://www.iso.org/obp;

### – электропедия IEC досупна по ссылке: http://www.electropedia.org/.

Проект KZ, окончательная редакция

### 4 Сущность метода

### Эластановое волокно растворяют в результате обработки диметилацетамидом (DMA) смеси волокон с известной сухой массой. Остаток собирают, промывают, сушат и взвешивают; его массу, если необходимо с поправкой, выражают в процентах относительно массы сухой смеси. Процентное содержание эластана определяют по разности массы.

### 5 Реактивы

Используют реактивы по ISO 1833-1, а также реактивы, приведенные в 5.1.

5.1 Диметилацетамид (DMA)

Меры предосторожности - Необходимо помнить о токсическом воздействии этого реактива и соблюдать предосторожность при его использовании.

6 Оборудование

### Используют оборудование, указанное в ISO 1833-1, а также приведенное в 6.1 и 6.2.

### 6.1 Коническая колба вместимостью не менее 250 мл с притертой стеклянной пробкой.

### 6.2 Нагревательный прибор, пригодный для поддержания температуры колбы (60-65) °С.

### 7 Метод испытания

Выполняют общую процедуру, описанную в ISO 1833-1, после чего продолжают испытание следующим образом.

- Помещают образец в коническую колбу.

- Добавляют 150 мл DMA на грамм образца.

- Вставьляют пробку. Встряхивают, чтобы смочить образец.

- Оставляют его минимум на 30 минут в пароварке при температуре 60°C, периодически встряхивая.

- Фильтруют содержимое конической колбы через тигель с утяжеленным фильтром и переносят оставшиеся волокна в тигель, промыв коническую колбу DMA.

- Удаляют из тигля оставшуюся жидкость отсасыванием и промывают осадок водой. Отсасывание не применяют до тех пор, пока промывочный раствор после каждого промывания не стечет под действием силы тяжести.

- Наконец удаляют оставшуюся жидкость из тигля отсасыванием, высушивают тигель и осадок, после чего их охлаждают и взвешивают.

8 Вычисление и представление результатов

Вычисляют результаты в соответствии с ISO 1833-1.

Значение d принимают равным 1,00, за исключением волокон шерсти, для которых  d = 1,01 и хлопка, для которого d = 1,02.

9 Прецизионность

Для однородной смеси текстильных материалов доверительные интервалы результатов испытания, полученных методом настоящего стандарта, не превышают ±1 % при доверительной вероятности 95 %.

Библиография

| [1] ISO 2076, | Textiles — Man-made fibres — Generic names (Материалы текстильные. Химические волокна. Общие наименования) |
| --- | --- |
| [2] ISO 6938, | Textiles — Natural fibres — Generic names and definitions (Материалы текстильные. Волокна натуральные. Общие наименования и определения). |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица ДА.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 1833-1 | IDT | ГОСТ ISO 1833-1-2011* Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний. |
| __________________ * На стадии пересмотра Примечание – В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты. |  |  |

УДК 677.014.233:006.354                                  МКС 59.060.01                                          IDT

Ключевые слова: материалы текстильные, количественный химический анализ, волокна эластановые, диметилацетамид, принцип, испытание, результат

| РАЗРАБОТЧИК РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Генерального директора РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» | ___________________ | С. Радаев |
| Руководитель Департамента разработки нормативно-технических документов | ___________________ | А. Сопбеков |
| Специалист Департамента разработки нормативно-технических документов | ___________________ | А. Берік |