ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

|  | МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ | ГОСТ ISO 10753 (проект, KZ, окончательная редакция) |
| --- | --- | --- |

Угли

ОЦЕНКА СКЛОННОСТИ К РАЗРУШЕНИЮ В ВОДЕ

(ISO 10753:2019 Coal preparation plant — Assessment of the liability to breakdown in water of materials associated with coal seams, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____от_____________)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 10753:2019 «Установки по обогащению угля. Оценка склонности материалов, связанных с угольными пластами, к разрушению в воде» («Coal preparation plant - Assessment of the liability to breakdown in water of materials associated with coal seams», IDT)

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ISO/TC 27, «Твердые минеральные топлива», Подкомитет SC 1, «Подготовка угля. Терминология и характеристики»

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования международного стандарта в связи с особенностями построения межгосударственной системы стандартизации

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА.

5  ВЗАМЕН  ГОСТ ISO 10753-2014

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Область применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Нормативные ссылки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Термины и определения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Сущность метода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Реагент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Аппаратура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Отбор и подготовка проб к испытанию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Проведение испытаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.1 Определение исходного содержания влаги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.2 Подготовка пробы к испытанию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.3 Определение содержания остаточной влаги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 8.4. Перемешивание испытуемой пробы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.5 Просеивание суспензии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.6 Обработка угольной мелочи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.7 Подготовка воды и аппарата для осаждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8 Регулировка концентрации суспензии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.9 Определение времени осаждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.10 Определение частиц номинального размера менее 0,01 мм (шлама) методом осаждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.11 Количество испытаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Обработка результатов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1 Массовая доля материала, проходящего через испытательное сито с размером отверстий 0,5 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 Определение частиц с номинальным размером менее 0,01 мм (шлам) . . 9.2.1 Без дополнительного разбавления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2.2 Дополнительное разбавление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.3 Степень разрушения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Прецизионность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1 Повторяемость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2 Воспроизводимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Протокол испытаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Приложение А (справочное) Расчет времени осаждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . Приложение B (справочное) Пример подходящего формата для протокола испытаний . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам . . . . . . . . . . | V 1 1 1 2 2 2 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 13 |
| --- | --- |

Введение

В настоящем стандарте материалы, связанные с угольными пластами, в совокупности называются «сланцами» несмотря на то, что они могут содержать множество горных пород и минералов. В настоящем стандарте описывается метод оценки склонности данных материалов к разрушению при перемешивании с водой. Также в стандарте описывается метод моделирования разрушений, которые могут произойти в различных типах установок по обогащению угля, с целью получения проб для дальнейшего испытания.

Склонность сланцев к разрушению измеряется долей разрушенного материала, проходящего через испытательное сито с номинальным размером отверстий 0,5 мм.

Метод, описанный в настоящем стандарте, также позволяет оценить склонность сланцев образовывать шламы, оценку которого нужно проводить путем определения доли частиц ниже номинального размера 0,01 мм, используя упрощенный метод седиментации. Этот метод основан на предположении, что в исследуемом диапазоне размеров все частицы имеют сферическую форму, имеют относительную плотность 2,5 и свободно проходят через суспензию в соответствии с законом Стокса.

На практике эти условия удовлетворяются не полностью и размер частиц принимается по номинальному значению. Согласно определению по настоящему методу на степень разрушения будет влиять проявление сланцами какой-либо само-флокуляции. В описываемых испытаниях используется дистиллированная вода (или ее эквивалент) во избежание возможной флокуляции сланцев какими-либо растворимыми в воде солями.

Испытания могут быть применены для оценки склонности сланцев к разрушению с той же самой водой, которая используется на производстве.

При испытаниях на производстве с использованием воды на степень разрушения влияет взаимодействие всех элементов, присутствующих во время процесса промывки, включая, к примеру, любое накопление растворимых солей в цепи и другие факторы, такие как время пребывания в установке. Поэтому при испытаниях необходимо соблюдать осторожность.

Связь между долей разрушенного материала, проходящего через отверстия испытательного сита размером 0,5 мм и долей шлама, указывает на характер разрушения и, следовательно, включается в протокол.

На практике и при проведении испытаний на степень разрушения влияет способ отбора пробы. Поэтому проба сразу после отбора помещается в герметичный контейнер.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ________________________________________________________________________

Угли

ОЦЕНКА СКЛОННОСТИ К РАЗРУШЕНИЮ В ВОДЕ

Coals - Assessment of the liability to breakdown in water ______________________________________________________________________

# Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает метод оценки склонности материала, сопутствующего угольным пластам, к разрушению при перемешивании с водой.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения):

ISO 3310-1 Test sieves – Technical requirements and testing Part 1: Test sieves of metal wire cloth (Сита испытательные. Технические требования и испытания. Часть 1. Испытательные сита из металлопроволочной сетки).

3 Термины и определения

В этом документе нет терминов и определений.

Примечание – ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для использования в области стандартизации по следующим адресам:

— Интерактивная навигационная платформа ISO: доступна по адресу www.iso.org/obp

— IEC электропедия: доступна по адресу http://www.electropedia.org

# 4 Сущность метода

Проба сланца крупностью от 5,6 до 2,8 мм подвергается контролируемому перемешиванию в воде. Определяются доля разрушенного материала, проходящего через сито с размером отверстий 0,5 мм и доля частиц ниже номинального размера 0,01 мм путем осаждения.

Проект, KZ, окончательная редакция

5 Реагент

Во время испытаний используется дистиллированная вода или вода эквивалентной чистоты.

# 6 Аппаратура

6.1 Жесткий цилиндрический сосуд, из коррозиеустойчивого материала, емкостью (1000±100) мл с внутренней высотой около 170 мм (внутренним диаметром около 85 мм) и отношением высота/диаметр (2,0±0,1).

Сосуд должен иметь плотную крышку с водонепроницаемым уплотнением.

6.2 Ротационная машина, вращающая сосуд вокруг поперечной оси при частоте вращения (40±1) мин-1 (скорость (40±1) об/мин), представленная на рисунке 1.

Примечание– Предусматривается однофазный двигатель мощностью 0,1 кВт со скоростью вращения 1500 об/мин и при замедлении до 40 об/мин.

6.3 Испытательное сито в соответствии с ISO 3310-1, имеющее номинальный размер отверстий 0,5 мм.

Данное сито при нагревании до 105 ˚С (см. 8.5) может незначительно деформироваться и поэтому должно быть предназначено только для применения в настоящих испытаниях. Сито должно быть изготовлено из материалов, устойчивых к температуре сушки.

6.4 Воронка, в которую вставляется испытательное сито с размером отверстий          0,5 мм (см. 6.3).

6.5 Термостойкий поддон, из коррозиеустойчивого материала, достаточно большой, чтобы вмещать испытательное сито с размером отверстий 0,5 мм.

6.6  Контейнер, емкостью около 100 мл, оснащенный крышкой.

6.7 Два испытательных сита, имеющих номинальный размер отверстий 5,6 мм и 2,8 мм, соответствующие ISO 3310-1.

6.8 Два мерных цилиндра, емкостью 1000 мл каждый, оснащенных пробками.

1 - электродвигатель с редуктором до 40 об / мин

2 - вращающаяся базовая плоскость

3 - фиксатор для сосуда

4 - сосуд емкостью 1000 мл

Рисунок 1 - Ротационная машина для определения характеристик разрушения в воде

6.9 Модифицированный осадительный аппарат Андреасена (см. рисунок 2), состоящий из мерного цилиндра, имеющего пипетку, подсоединенную к сосуду емкостью 10 мл посредством трехходового запорного крана. Горло колбы оснащено притертой стеклянной пробкой, которая имеет небольшое отверстие для того, чтобы при отборе проб воздух мог попадать в колбу путем всасывания в точке, как показано на рисунке 2; выпускное отверстие позволяет пробе вытекать. Осадительный аппарат Андреасена модифицирован с целью уменьшения длины стержня пипетки таким образом, чтобы проба отбиралась на отметке в 100 мм. Во время испытаний аппарат должен быть защищен от источников вибрации.

6.10 Всасывающее устройство, способное осуществлять постоянное контролируемое всасывание осадка пипеткой (см. 6.9).

Примечание – Для этой цели предпочтительно использовать отсос.

6.11 Чашка для выпаривания, диаметром 50 мм, из никеля или нержавеющей стали.

6.12 Колба, емкостью не менее 2000 мл.

6.13 Ванна с регулируемой температурой, которая может поддерживаться на уровне температуры окружающей среды в пределах ±0,2 °C с соответствующими размерами для вмещения осадительного аппарата (см. 6.9), мерного цилиндра     (см. 6.8) и колбы (см. 6.12).

Ванна должна функционировать, не вызывая значительной вибрации или смещения мерного цилиндра и его содержимого при помещении его в ванну.

Примечание – Если в наличии нет ванны с регулируемой температурой, то вместо нее можно использовать большой контейнер, наполненный водой, которую нагревают до температуры окружающей среды.

1 - мерный цилиндр

2 - пипетка

3 - сосуд емкостью 10 мл

4 - трехходовой запорный кран

5 - притертая стеклянная пробка

6 - небольшое отверстие в пробке (для попадания воздуха)

а - точка всасывания

b - выпускное отверстие

Рисунок 2 - Модифицированный осадительный аппарат Андреасена

6.14 Сушильный шкаф, хорошо вентилируемый и с температурой, поддерживаемой в диапазоне от 105 °C до 110 °C.

6.15 Секундомер*.

6.16 Лабораторные весы, способные взвешивать 20 г с точностью до ±0,0001 г и 200 г с точностью до ±0,01 г.

6.17 Емкость для промывания, вместимостью до 400 мл, оснащенная тонкоструйным выпускным отверстием.

6.18 Эксикатор.

6.19 Лабораторный стол, защищенный от вибрации.

7 Отбор и подготовка проб к испытанию

От имеющегося в наличии материала отбирают представительную пробу крупностью от 5,6 до 2,8 мм в количестве не менее 1000 г. Если материала данной крупности недостаточно для предоставления требуемого количества, дробят весь сланец большей крупности, выделяют класс крупности от 5,6 до 2,8 мм и добавляют к первоначальной пробе. Если этого недостаточно, можно использовать класс крупности от 5,6 до 1,0 мм. Подробная информация об отбираемой пробе должна быть включена в протокол испытаний (см. раздел 11).

Примечания:

1 Целесообразно подготовить отдельные представительные пробы с основания, кровли и прослоек для каждого пласта и провести испытания.

2  Если испытуемая проба получена из необогащенного угля, это может повлиять на результаты испытаний.

Удаляют пыль с испытуемой пробы с помощью несильной обдувки воздухом и хранят ее в защищенном герметичном контейнере до проведения испытания.

П р и м е ч а н и е 3 - Если образец необходимо измельчить, используйте валковую или щековую дробилку, чтобы минимизировать количество образующегося мелкодисперсного материала.

8 Проведение испытаний

8.1 Определение исходного содержания влаги

Для определения содержания влаги в полученной пробе взвешивают 10 г пробы с точностью до ±0,0001 г см. раздел 6), высушивают в сушильном шкафу (см. 6.14) при температуре от 105 °C до 110 °C в течение 120 мин и повторно взвешивают.

8.2 Подготовка пробы к испытанию

Испытуемую пробу в количестве, достаточном для получения после высушивания пробы массой 120 г, высушивают в течение 120 мин в сушильном шкафу (см. 6.14) при температуре от 105 °C до 110 °C и помещают в герметичный контейнер.

________________________

*Диапазон измеряемых интервалов времени секундомера от 0 до 60 мин

8.3 Определение содержания остаточной влаги

Для определения остаточной влаги в испытуемой пробе взвешивают 10 г высушенной пробы (см. 8.2) с точностью ±0,0001 г, досушивают в сушильном шкафу (см. 6.14) до постоянной массы при температуре от 105 °C до 110 °C и затем повторно взвешивают.

8.4 Перемешивание испытуемой пробы

100 г высушенной испытуемой пробы взвешивают с точностью до ±0,01 г,            (см. 8.2), помещают в цилиндрический сосуд (см. 6.1) и добавляют 500 мл воды           (см. раздел 5). Прочно закупоренный сосуд помещают в ротационную машину            (см. 6.2) и вращают вокруг поперечной оси (т.е. «с донышка на крышку») в течение     30 мин при частоте вращения 40 мин-1 (скорость (40±1) об/мин).

8.5 Просеивание суспензии

В воронку (см. 6.4), помещенную в горловину одного из мерных цилиндров,        (см. 6.8) устанавливают испытательное сито с номинальным размером отверстий       0,5 мм (см. 6.3). Суспензию, полученную в результате перемешивания (см. 8.4), осторожно пропускают через испытательное сито, чтобы твердые вещества были равномерно распределены на поверхности сита. Промывают остаток на сите и ополаскивают сосуд используя 250 мл воды (см. раздел 5) с помощью емкости для промывания (см. 6.17).

Убирают сито с воронки, помещают его на поддон (см. 6.5) и сушат в сушильном шкафу (см. 6.14) в течение 60 мин при температуре от 105 °C до 110 °C. Извлекают поддон с ситом из сушильного шкафа. Счищают высушенную пробу щеткой во взвешенный контейнер (см. 6.6) и досушивают в сушильном шкафу до постоянной массы (см. следующий пункт). Для предотвращения поглощения влаги пробу охлаждают в эксикаторе  (см. 6.18) и взвешивают с точностью до ±0,01 г.

Если операция высушивания до постоянной массы занимает более 30 мин, масса, определенная в этот момент, должна регистрироваться и использоваться для расчета концентрации твердых веществ в суспензии, проходящей через сито             (см. 8.8). Эта методика используется для того, чтобы доля материала, номинальный размер частиц которой ниже 0,01 мм, могла быть определена как можно быстрее.

8.6 Обработка угольной мелочи

Одновременно с сушкой надрешетного продукта, тонкие частицы, прилипшие к воронке, смывают 100 мл воды в мерный цилиндр, содержащий суспензию, которая прошла через сито (см. раздел 5). В мерный цилиндр добавляют воду до 1000 мл и помещают в ванну с регулируемой температурой воды (см. 6.13).

8.7  Подготовка воды и аппарата для осаждения

Колбу (см. 6.12) наполняют водой (см. раздел 5) и помещают ее вместе с осадительным аппаратом (см. 6.9) в ванну с регулируемой температурой воды           (см. 6.13), близкой к температуре окружающей среды в пределах ±0,2 °C. Перед тем как продолжить испытания, описанные в 8.8, необходимо подождать в течение не менее 60 мин для достижения температурного равновесия воды с окружающей средой. Эту воду используют для последующих этапов метода.

8.8 Регулирование концентрации суспензии

В соответствии с 9.1 рассчитывают процент материала, проходящего через испытательное сито с номинальным размером отверстий 0,5 мм, используя при необходимости, соответствующие массы продукта, оставшегося на сите (см. 8.5, последний абзац). Из этого процентного содержания и массы испытуемой пробы     (см. 8.4) определяют концентрацию твердых веществ в суспензии, полученной в соответствии с 8.6. Если эта концентрация не превышает 20 г/л, используют суспензию непосредственно для осаждения (см. 8.10). В противном случае цилиндр переворачивают шесть раз для перемешивания его содержимого, переносят соответствующий объем во второй мерный цилиндр (см. 6.8) и доводят воду до метки, поддерживаемой в соответствии с 8.7. Мерный цилиндр с суспензией, предназначенной для использования на следующем этапе, хранят в ванне с регулируемой температурой воды (см. 6.13).

Концентрация твердых веществ в суспензии регулируется до уровня, при котором может предполагаться свободное оседание частиц без помех. Фактический объем, взятый из первого мерного цилиндра для доведения до 1000 мл, не является важным, при условии точного измерения. Если суспензия в первом мерном цилиндре содержит массу m, (в граммах), твердых веществ, измеренный объем, составляющий не более (2,0×104)/m  (в миллилитрах),  должен быть перенесен во второй мерный цилиндр.

8.9 Определение времени осаждения

Время осаждения t, в секундах, частиц с номинальным диаметром 0,01 мм до слоя в 100 мм, рассчитывается по формуле:

t=1,223×106η,                                                (1)

где η – динамическая вязкость воды при температуре испытаний, Па·с1).

Примечание – Вывод формулы (1) приведен в приложении А.

В качестве альтернативы, при необходимости, время осаждения может быть определено из таблицы 1 путем интерполяции.

Т а б л и ц а 1 – Время осаждения частиц с размером 0,01 мм

| Температура, °C | Время осаждения |  |
| --- | --- | --- |
|  | мин | с |
| 10 | 26 | 35 |
| 15 | 23 | 10 |
| 20 | 20 | 25 |
| 25 | 18 | 10 |
| 30 | 16 | 15 |

_________________

1)  Коэффициент динамической вязкости воды при различных температурах можно найти в справочных таблицах, например, Таблицы физико-химических констант, G.W.C. Kaye and T.H. Laby

8.10 Определение частиц номинального размера менее 0,01 мм (шлама) методом осаждения

Примечание1– Может использоваться альтернативный метод осаждения, если его результаты сопоставимы с результатами, полученными при помощи метода, изложенного ниже.

Данную часть методики выполняют на лабораторном столе, защищенном от вибрации (см. 6.19).

К осадительному аппарату (см. 6.9) присоединяют всасывающее устройство (см. 6.10).

Примечание 2 – Всасывающее устройство присоединяют до начала осаждения, чтобы отбор части суспензии осуществлялся без помех, и аппарат не выходил из строя во время осаждения.

Перемешивают суспензию, при необходимости разбавленную в мерном цилиндре, в соответствии с 8.8, переворачивая его шесть раз. Суспензию наливают в осадительный аппарат до метки 200 мм. Устанавливают пипетку и вновь ставят прибор в ванну с регулируемой температурой воды. После того как аппарату дают несколько минут для того, чтобы вернуться к температуре ванны, извлекают его из ванны, поместив палец над отверстием (6) (см. рисунок 2) и удерживая пипетку на месте, перемешивают суспензию переворачиванием прибора шесть раз. Одновременно ставят аппарат в ванну и запускают секундомер (см. 6.15).

По истечении интервала времени, рассчитанного в соответствии с 8.9, отбирают 10 мл суспензии, присоединяя стержень пипетки к емкости с помощью запорного крана и применения устойчивого отсоса в точке, показанной на рисунке 2.

Отбор должен занимать от 25 до 30 с.

Поворачивают запорный кран для выпуска 10 мл суспензии через выпускное отверстие во взвешенную чашку для выпаривания (см. 6.11). Промывают емкость несколькими миллилитрами воды и добавляют промывную воду к содержимому чашки для выпаривания. Массу твердых частиц определяют выпариванием до сухого состояния, а затем высушивают до постоянной массы в сушильном шкафу (см. 6.14) при температуре от 105 °C до 110 °C. Охлаждают в эксикаторе (см. 6.18) и взвешивают с точностью до ±0,0001 г.

Примечание-3 – Проверка по результатам определения шлама проводится встряхиванием суспензии, остающейся в осадительном аппарате сразу после отбора 10 мл суспензии, а затем запуска секундомера и повторения осаждения, как изложено выше. В этом случае, время осаждения должно рассчитываться по формуле (А.1) с внесением соответствующей поправки к значению h для извлечения части суспензии.

8.11 Количество испытаний

Все испытания повторяют дважды.

9 Обработка результатов

9.1 Массовая доля материала, проходящего через контрольное сито с размером отверстий 0,5 мм

Массовая доля материала w0,5, проходящая через испытательное сито и выраженная в виде процента по массе на сухое вещество, определяется по  формуле (2):

w0,5=1001-100m1m0100-M,                                                 (2)

где   m1 – масса на испытательном сите с размером отверстий 0,5 мм, г;

m0 – масса исходной пробы, г;

М – остаточная влага в исходной пробе, %.

9.2 Массовая доля материала с номинальным размером частиц                  менее 0,01 мм (шлам)

9.2.1 Без дополнительного разбавления

Если для суспензии, полученной в соответствии с 8.6, не требуется дополнительное разбавление (см. 8.8), массовая доля твердого материала с номинальным размером частиц менее 0,01 мм в испытуемой пробе w0,01, выраженная в виде процента по массе на сухое вещество, определяется по формуле (3):

w0,01=106m2m0(100-M),                                                       (3)

где  m2 – масса твердых частиц в 10 мл суспензии, отобранной из осадительного аппарата после периода осаждения, г;

m0 – масса исходной пробы, г;

М – остаточная влага в исходной пробе, %.

9.2.2 Дополнительное разбавление

Если для суспензии требуется дополнительное разбавление, в соответствии с 8.8  массовая доля твердого материала с частицами номинального размера менее 0,01 мм w0,01, выраженная в виде процента по массе на сухое вещество, определяется по формуле (4):

w0,01=109m2Vm0(100-M),                                                           (4)

где m2 – масса твердых веществ в 10 мл пробы, отобранной из осадительного  аппарата после периода осаждения, г;

V – объем пробы, отобранный из первого мерного цилиндра и доведенный до    1000 мл во втором мерном цилиндре, мл;

m0 – масса исходной пробы, г;

М – остаточная влага в исходной пробе, %.

9.3 Степень разрушения

Степень разрушения материала В, выраженная в виде процента по массе, определяется по формуле (5):

B=w0,01w0,5⋅100,                                                              (5)

где   w0,01 – массовая доля шлама в испытуемой пробе, %;

w0,5 – массовая доля материала, проходящего через испытательное сито с номинальным размером отверстий 0,5 мм, %.

10 Прецизионность

10.1 Повторяемость

Разность результатов двух определений, проведенных в одной лаборатории, одним и тем же оператором, на том же оборудовании, на представительных частях той же самой пробы в течение короткого промежутка времени, может превышать 5 % в среднем, не более одного раза из двадцати случаев в ходе нормального и правильного проведения метода.

10.2 Воспроизводимость

Разность средних значений результатов двух определений, выполненных в двух разных лабораториях, на представительных пробах двумя разными операторами с помощью разных аппаратов в разное время, может превышать 10 % относительно, в среднем, не более одного раза из двадцати случаев в ходе нормального и правильного проведения метода.

11 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать следующую информацию:

a) идентификация пробы;

b) содержание в испытуемой пробе материала, отличного от класса крупности от 5,6 до 2,8 мм;

c) исходное содержание влаги сланцевой глины «в состоянии поставки» (непосредственно после добычи) и содержание остаточной влаги в исходных пробах после высушивания;

d) использованный метод осаждения, если он отличался от изложенного;

e) условия проведения осадительных испытаний, т.е:

- объем разбавленной суспензии;

- время осаждения;

- температура проведения испытаний;

f) любые другие отклонения от изложенной методики;

g) конкретные результаты повторных испытаний и средние значения.

Примечание – Пример протокола испытаний дан в приложении В. Результаты также могут быть представлены в графической форме (см. рисунок В.1).

Приложение А

(справочное)

Расчет времени осаждения

По закону Стокса время осаждения t, в секундах, для разрозненных сферических частиц определяется по формуле:

t=18hηgD2(ρ1-ρ2),                                                       (А.1)

где  h – глубина суспензии, при которой осуществляется экстракция, м;

η – динамическая вязкость воды при температуре проведения испытаний, Па·с;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

D – диаметр частицы, м;

ρ1 – плотность частицы, кг/м3;

ρ2 – плотность жидкости, кг/м3.

Постоянные параметры в настоящих испытаниях:

h = 0,1 м (за исключением контрольного осадительного испытания в соответствии с 8.10, примечание 3);

g = 9,81 м/с2;

ρ1 = 2500 кг/м3;

ρ2 = 1000 кг/м3.

Значение g может меняться от местоположения к местоположению. Если ожидается, что изменение приведет к значительному отличию от 9,81 м/с2, то может потребоваться модификация формулы (А.1).

Следовательно, для частицы с номинальным диаметром 0,01 мм формула (А.1) может быть упрощена до формулы:

t = 1,223×106η.                                                       (A.2)

Приложение В

(справочное)

Рекомендуемая форма протокола испытаний

# Определение склонности к разрушению в воде

# Результаты

a) Идентификация пробы.

b) Условия испытаний.

1) Стандарт/другое [указать в примечаниях в d)].

2) Температура осаждения.

3) Время осаждения.

4) Объем разбавления.

5) Метод осаждения, используемый для определения шлама: модифицированный метод Андреасена/другое.

c) Результаты испытаний.

|  | Первое испытание | Повторное испытание | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание класса +0,5 мм, % Содержание класса (0,01–0,5 мм), % Содержание класса – 0,01 мм, % Степень разрушения, % (т/т) |  |  |  |
| Содержание влаги в пробе: при поставке по результатам испытаний |  |  |  |

d) Примечания

Рисунок В.1 – Графическое описание

результатов разрушения

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам

Т а б л и ц а  ДА 1

| Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта | Обозначение и наименование международного стандарта другого года издания | Степень соответствия | Обозначение и наименование межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO 3310-1:2000 Сита испытательные. Технические требования и испытания. Часть 1. Испытательные сита из металлопроволочной сетки. | ISO 3310-1:1990 Сита контрольные. Техниче-ские требования и испытания. Часть 1. Сита контрольные из металлической проволочной сетки. | (DT | ГОСТ ИСО 3310-1–2002 Сита контрольные. Часть 1. Сита контро-льные из металличе-ской проволочной ткани. Технические требования и испытания. (ISO 3310-1:1990, IDT) |
| Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты. |  |  |  |

УДК 622.333 МКС 73.120.00 IDT Ключевые слова: уголь, топливо твердое, подготовка угля, испытания, разрушение, ситовый анализ, испытание оборудования