ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(EASC)

|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ ISO 13909-7 (проект, KZ, окончательная редакция) |
| --- | --- | --- |

Уголь каменный и кокс

Механический отбор проб

Часть 7

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕЦИЗИОННОСТИ ОТБОРА, ПОДГОТОВКИ И ИСПЫТАНИЯ ПРОБ

(ISO 13909-7:2016, IDT)

Настоящий проект стандарта

не подлежит применению до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного введения «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Комитетом технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №___ от _______)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 13909-7:2016 «Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 7. Методы определения прецизионности отбора, подготовка и испытания проб» («Hard coal and coke — Mechanical sampling - Part 7: Methods for determining the precision of sampling, sample preparation and testing»).

Международный стандарт разработан международным Техническим комитетом ISO/TS 27 «Твердое минеральное топливо», Подкомитетом SC 4 «Отбор проб»

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие или межгосударственные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

- ВЗАМЕН ГОСТ ISO 13909-7-2013

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случав пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

| Введение…………………………………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |
| 1 Область определения……………………………………………………………………….... | 1 |
| 2 Нормативные ссылки…………………………………………………………………………. | 1 |
| 3 Термины и определения……………………………………………………………………… | 2 |
| 4 Общие положения……………………………………………………………………………… | 2 |
| 5 Формулы для расчета прецизионности по уровням влияющих факторов…………… | 4 |
| 5.1 Общие положения………………………………………………………………………….. | 4 |
| 5.2 Отбор проб…………………………………………………………………………………... | 4 |
| 6 Определение дисперсии первичных точечных проб…………………………………….. | 5 |
| 6.1 Прямое определение дисперсии отдельных первичных точечных проб…………. | 5 |
| 6.2 Определение с использованием установленной прецизионности………………… | 6 |
| 7 Методы определения прецизионности…………………………………………………….. | 7 |
| 7.1 Общие положения………………………………………………………………………….. | 7 |
| 7.2 Дублирующий отбор проб с удвоенным количеством точечных проб……………. | 7 |
| 7.3 Отбор дублирующих проб при обычной работе………………………………………. | 9 |
| 7.4 Методы, альтернативные дублирующему отбору проб……………………………... | 10 |
| 7.5 Процедура регулирования прецизионности…………………………………………… | 11 |
| 8 Расчет прецизионности……………………………………………………………………….. | 12 |
| 8.1 Повторный отбор проб…………………………………………………………………….. | 12 |
| 8.2 Обычная схема отбора проб……………………………………………………………... | 13 |
| 9 Методы проверки погрешностей подготовки и испытания проб……………………….. | 13 |
| 9.1 Общие положения………………………………………………………………………….. | 13 |
| 9.2 Контрольное значение дисперсии подготовки и анализа проб…………………….. | 14 |
| 9.2.1 Общие положения……………………………………………………………………… | 14 |
| 9.2.2 Автономная (внесистемная) подготовка……………………………………………. | 15 |
| 9.2.3 Подготовка в момент отбора проб……………………………………………..……. | 15 |
| 9.3 Проверка процедуры в целом……………………………………………………………. | 15 |
| 9.4 Проверка стадий по отдельности…………………………………..……………………. | 17 |
| 9.4.1 Общие положения………………………………………………..…………………….. | 17 |
| 9.4.2 Процедура 1………………………………………………………………...…………… | 17 |
| 9.4.3 Процедура 2……………………………………………………………………...……… | 20 |
| 9.4.4 Интерпретация результатов………………………………………………….……… | 23 |
| 9.5 Процедура получения двух проб на каждой стадии…………………………..……… | 24 |
| 9.5.1 С помощью желоба…………………………………………………………..………… | 24 |
| 9.5.2 С помощью механического делителя проб……………………………………..….. | 24 |
| 9.6 Пример………………………………………………………………………………..……… | 24 |
| Приложение A (справочное) Метод вариограмм для определения дисперсии……..… | 28 |
| Приложение B (справочное) Метод Граббса для определения прецизионности отбора проб……………………………………………………………………..………………… | 36 |
| Библиография……………………………………………………………………………………… | 45 |

Введение

Настоящий стандарт подготовлен на основе международного стандарта           ISO 13909-7:2016 Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 7: Methods for determining the precision of sampling, sample preparation and testing (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 7. Методы определения прецизионности отбора, подготовка и испытания проб), разработанного международным Техническим комитетом ИСО/ТК 27 «Твердое минеральное топливо», Подкомитетом ПК 4 «Отбор проб».

Международный стандарт ISO 13909-7:2016 отменяет и заменяет                       ISO 13909-7:2001 и представляет его технический пересмотр.

Используемые средства измерений в настоящем стандарте должны соответствовать требованиям законодательства государства в области обеспечения единства измерений.

В настоящем документе рассматриваются две разные ситуации, когда требуется достичь определенной прецизионности. В первом случае дается оценка прецизионности, которую можно ожидать от существующей схемы отбора проб, и если она отличается от требуемой, осуществляется корректировка с целью ее улучшения. Во втором случае прецизионность, достигнутая на примере конкретной партии, оценивается по экспериментальным результатам, фактически полученным при отборе проб по специально составленной схеме.

Формулы, приведенные в этой части серии стандартов ISO 13909, основаны на предположениях того, что качество топлива в разных точках опробуемой массы изменяется случайным образом и что результаты отбора проб имеют нормальное распределение. Ни одно из этих предположений не является абсолютно верным. Однако даже если предположение о соблюдении принципов нормального распределения не является абсолютно верным для некоторых параметров топлива, это отклонение от предполагаемых условий не повлияет на истинность формул, выведенных для проверки прецизионности, в существенной степени, так как используемые статистические данные не очень чувствительны к отклонениям. А именно, доверительные пределы не всегда будут симметрично расположены относительно средних величин. Тем не менее, для большинства случаев практического использования прецизионности, погрешности не являются существенными.

Примечание - В настоящем тексте термин «топливо» применяется там, где содержание текста применимо как для угля, так и для кокса, а термины «уголь» и «кокс» - там, где содержание текста применимо только к одному из этих терминов.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

_______________________________________________________________________

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ И КОКС

Механический отбор проб

Часть 7. Методы определения прецизионности отбора,

подготовки и испытания проб

Hard coal and coke. Mechanical sampling

Part 7. Methods for determining the precision of sampling,

sample preparation and testing

_______________________________________________________________________

Дата введения

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает методы определения прецизионности механического отбора, подготовки и испытания проб.

В настоящем стандарте приведены уравнения, которые связывают переменные, влияющие на общую прецизионность отбора проб.

Описаны методы для определения общей прецизионности и для установления значений дисперсии первичных точечных проб, которые могут быть использованы для модификации схемы отбора проб с целью изменения прецизионности, а также описаны методы проверки дисперсии подготовки и испытания проб.

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные нормативные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

ISO 13909-1, Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 1: General introduction (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 1. Общие положения).

ISO 13909-2, Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 2: Coal - Sampling from moving streams (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 2. Уголь. Отбор проб из движущихся потоков).

ISO 13909-3, Hard coal and coke — Mechanical sampling — Part 3: Coal —Sampling from stationary lots (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 3: Уголь. Отбор проб из стационарных партий).

# проект, KZ, окончательная редакция

ISO 13909-4, Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 4: Coal - Preparation of test samples (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 4. Уголь. Подготовка проб для испытаний).

ISO 13909-5, Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 5: Coke - Sampling from moving streams (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 5. Кокс. Отбор проб из движущихся потоков).

ISO 13909-6, Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 6: Coke - Preparation of test samples (Каменный уголь и кокс. Механический отбор проб. Часть 6. Кокс. Подготовка проб для испытаний).

ISO 13909-8, Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 8: Methods of testing for bias (Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 8. Методы определения математической погрешности).

# 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ISO 13909-1.

4 Общие положения

При составлении схемы отбора проб, для достижения требуемой прецизионности результатов, необходимы уравнения, показывающие связь между характеристиками определенного топлива и характеристиками отбора проб с определенной прецизионностью. Основными факторами, которые при этом следует учитывать, являются дисперсия первичных точечных проб, погрешности при подготовке и испытании проб, количество точечных и общих проб, взятых для партии, а также масса проб. Эти уравнения, как для непрерывного, так и периодического отбора проб, приведены в соответствии с разделом 5. Методы оценки параметров, используемых в этих уравнениях, описаны в соответствии с разделом 6.

После того, как система отбора проб была спроектирована и установлена, необходимо проверить прецизионность, которая достигается на регулярной основе. Оценка прецизионности может быть получена из дисперсии первичных точечных проб, V1, количества точечных проб, n, и подпартий, m (см. раздел 5), а также дисперсии подготовки проб и испытания проб, VPT. Компонент подготовки проб VPT состоит из обработки проб и подготовки проб в момент отбора проб и в автономном режиме.

Дисперсия отбора проб является функцией изменчивости продукта, так что при одинаковом количестве точечных проб, подпартий и одинаковых погрешностях подготовки и испытания проб точность может оказаться различной, если топлива имеют различную изменчивость продукта.

В зависимости от степени корреляции последовательных проб и используемого метода оценки дисперсии точечных проб такая оценка может дать значительное преувеличение числового значения прецизионности (то есть показать, что она значительно хуже, чем есть на самом деле).

Кроме того, чтобы результаты были достаточно точными для определения VI и VPT, нужно подготовить и проанализировать большое количество параллельных точечных проб.

Значения изменчивости, полученные в виде дисперсий показателей качества первичных точечных проб на существующих системах, не являются абсолютными и поэтому нужно проявлять осторожность при использовании таких результатов в различных ситуациях. Величину дисперсии первичных точечных проб VI нужно получать экспериментальным путем для каждого топлива и каждого места опробования.

Если схема отбора проб используется для определения дисперсии точечных проб, условия работы должны максимально приближаться к известным или ожидаемым условиям, преобладающим во время отбора проб, для которого необходимо определить дисперсию точечных проб, независимо от того, осуществляется ли это на той же или иной системе опробования.

Оценка фактически достигнутой прецизионности может быть получена путем деления проб на несколько частей и сравнения полученных результатов для этих частей. Существует несколько методов осуществления этого, в зависимости от цели испытания и практических ограничений, связанных с процедурами отбора проб и оборудованием.

Если существует система опробования, то цель испытания состоит в том, чтобы проверить, позволяет ли эта схема фактически получить необходимую прецизионность (см. раздел 7). Если нет, то, возможно, ее следует модифицировать и повторно проверить, продолжая эту процедуру до тех пор, пока будет достигнута требуемая прецизионность. Для этого разрабатывают специальную схему проверки, которая может отличаться от общепринятой, но позволяет определить меру точности обычной схемы.

Для обычных схем отбора проб наиболее подходящим методом является дублирующий отбор проб от подпартий. Однако во многих существующих механических системах опробования объем отдельных компонентов и интервал между точечными пробами недостаточно велики для отбора дополнительных точечных проб. В таких случаях дублирующие пробы могут быть составлены из обычного количества проб, а результат откорректирован по меньшему количеству точечных проб в каждой пробе (см. 7.3).

Может возникнуть необходимость опробовать конкретную партию и узнать прецизионность полученных результатов (см. раздел 8). Тогда нужно разработать специальную схему проверки, но в данном случае будет определена прецизионность, полученная по этой схеме для данной партии. Для определения попрецизионности, полученной для конкретной партии, лучшим методом является повторное опробование.

Методы подробной проверки погрешности подготовки и испытания проб описаны в соответствии с разделом 9. Эти результаты могут также быть использованы для получения данных для уравнений, используемых в соответствии с разделом 5.

5 Формулы для расчета прецизионности по уровням влияющих факторов

  - Общие положения

Прецизионность - это степень близости между результатами, полученными в ходе неоднократного проведения экспериментальной процедуры в заранее определенных условиях, и является характеристикой используемого метода. Чем меньше случайные погрешности метода, тем точнее метод. Общепринятый индекс прецизионности равен удвоенному значению стандартного отклонения, полученному для пробы, и этот индекс прецизионности используется в настоящей части стандарта ISO 13909.

Если большое количество дублирующих проб отобрано из подпартий топлива, подготовлено и проанализировано по отдельности, прецизионность отдельного определения вычисляется по формуле (1):

P=2s=2 VSPT							1)

где   s - стандартное отклонение, полученное для пробы;

VSPT - общая дисперсия.

Общая дисперсия VSPT в формуле (1) является функцией дисперсии первичной точечной пробы, количества точечных проб и погрешностей, связанных с подготовкой и испытанием проб.

Примечание - Компонентами дисперсии первичных точечных проб является дисперсия выделения пробы и дисперсия, связанная с изменчивостью качества продукта. Дисперсия, связанная с изменчивостью качества продукта, часто, но не всегда, оказывается основным источником дисперсии отбора проб.

Для отдельной пробы это соотношение выражается формулой (2):

VSPT=V1n+VPT 				             		(2)

где   Vl - дисперсия первичных точечных проб;

VPT - дисперсия подготовки и испытания;

n - количество первичных точечных проб в образце.

5.2 Отбор проб

В тех случаях, когда результат является средним арифметическим значением результатов анализа проб, полученных при делении партии на ряд подпартий и отборе одной пробы из каждой подпартии, формула (2) имеет следующий вид:

VSPT=V1mn+VPTm							(3)

где m - количество результатов, полученных для пробы, использованные для получения среднего значения.

Так как проба эквивалентна одному члену ряда дублирующих проб, то соединив формулы (1) и (3), получают:

P=2V1mn+VPTm							(4)

Формула (4) дает значение прецизионности, которое можно ожидать при использовании данной схемы отбора проб для испытания данного топлива, изменчивость которого известна или может быть так или иначе определена. Кроме того, формула (4) позволяет создателям схемы отбора проб определить комбинацию числа точечных проб и общих проб, необходимую для получения заданной прецизионности для топлива с известной или установленной степенью изменчивости, что является особо ценным при рассмотрении относительных преимуществ пробоотборочного оборудования и лабораторных приспособлений, находящихся под вопросом. Однако для дальнейших целей более удобно использовать одну из формул (5) и (6) или обе формулы, которые получены путем преобразования формул (4):

n=4V1mP2+4VPT

(5)

m=4(V1+nVPT)nP2

(6)

Примечание - Результаты, полученные для твердых минеральных топлив, движущихся в потоке, часто будут указывать на последовательную корреляцию, то есть непосредственно примыкающее друг к другу топливо, которое имеет сходный состав, в то время как далеко расположенное друг от друга топливо, будет различаться по составу. Если это так, то определение прецизионности результата для отдельной пробы, основанное на дисперсии первичной точечной пробы и дисперсии подготовки и испытания проб, даст худшее значение прецизионности, то есть числовое значение будет выше, чем фактически достигнутое. Эффект последовательной корреляции можно учесть при использовании вариографического метода определения дисперсии, приведенного в информационном приложении А.

6 Определение дисперсии первичных точечных проб

6.1 Прямое определение дисперсии отдельных первичных точечных проб

Прямая оценка дисперсии первичных точечных проб может быть выполнена по схеме дублирующего отбора проб, который включает в себя несколько иерархических уровней, что позволяет оценить как общую дисперсию, так и дисперсию подготовки и испытания проб. Оцениваемая дисперсия первичных точечных проб может быть получена путем вычитания дисперсии подготовки и испытания проб из установленной ранее общей дисперсии. Систематически отбирают ряд первичных точечных проб, либо делят их на две части, либо готовят так, чтобы дублирующие пробы отбирались на первой стадии разделения. Каждая часть подготавливается и испытывается для определения нужной характеристики, используя те же методы, которые могут быть использованы в повседневной работе. Среднее значение двух результатов и разность между двумя результатами рассчитывают для каждой пары.

Рекомендуется отбирать не менее 30 точечных проб, распределенных по всей партии или даже по нескольким партиям одного типа топлива.

Данная процедура заключается в следующем:

- Вычисляют дисперсию подготовки и испытания проб, VPT.

VPT=d22np

(7)

где d - разность между членами пары;

np - число пар.

- Вычисляют дисперсию первичных точечных проб, Vl.

V1=X2- 1npX2np-1 - VPT2

(8)

где   x - среднее значение двух измерений для каждой точечной пробы.

Альтернативным методом определения дисперсии первичных точечных проб V1, является следующий:

V1=D22h - VPT2

(9)

где D -  разница между средними значениями последовательных пар;

h - число последовательных пар.

Этот метод позволяет избежать завышенного значения дисперсии отбора проб тогда, когда существует последовательная корреляция (см. примечание 5.2), но может быть использован только в том случае, когда интервал отбора первичных точечных проб превышает или приблизительно равен интервалу отбора первичных точечных проб, который используется в повседневной работе используемой схемы отбора проб.

Наиболее строгой обработкой последовательной корреляции является использование вариографического метода, приведенного в приложении А. В нем учитываются как последовательная корреляция, так и влияние интервала между отбором проб, избегая, таким образом, слишком высокого значения дисперсии отбора проб и числа первичных точечных проб, обусловленных этими факторами.

6.2 Определение с использованием установленной прецизионности

Дисперсия первичных точечных проб может быть рассчитана на основе установленной прецизионности, полученной при использовании метода дублирующего отбора проб, описанного согласно 7.2, или повторного отбора проб, описанного согласно 8.1, при помощи формулы (10), которая выведена путем преобразования величин в формуле (4)

V1=mnP24 - nVPT

(10)

Это значение можно использовать для корректировки схемы отбора проб в случае необходимости.

7 Методы определения прецизионности

7.1 Общие положения

Для всех методов, приведенных в этом пункте, применяют следующие символы и определения:

n0—количество точечных проб в подпартии для обычной схемы;

m0—количество подпартий в партии для обычной схемы;

P0—требуемая прецизионность для обычной схемы;

Pw —наихудшая допустимая прецизионность (наивысшее абсолютное значение).

Во всех случаях должны быть использованы те же методы подготовки проб, что и для обычной схемы.

7.2 Дублирующий отбор проб с удвоенным количеством точечных проб

Из каждой подпартии отбирают удвоенное количество точечных проб (2n0) и объединяют их как дублирующие пробы (см. Рисунок 1), каждая из которых содержит точечные пробы. При необходимости процесс повторяют на нескольких партиях одного и того же топлива до тех пор, пока не наберут не менее десяти пар дублирующих проб.

Выбирают параметр топлива, подлежащий анализу, например, зольность (в сухом состоянии) для угля или Микум-индекс 40 для кокса. Затем рассчитывают стандартную погрешность для испытываемого параметра в дублирующих пробах, используя формулу (11):

s=d22np

(11)

где   d - разность между дублирующими пробами;

np - количество пар исследуемых дублирующих проб.

Типичные результаты для зольности угля приведены в Таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Результаты дублирующего отбора проб, %, Ad

| Пары проб | Дублирующие значения, % |  | Разница между дубликатами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | В | (А-В) = d | d2 |  |
| 1 | 11,1 | 10,5 | 0,6 |  | 0,36 |
| 2 | 12,4 | 11,9 | 0,5 |  | 0,25 |
| 3 | 12,2 | 12,5 | 0,3 |  | 0,09 |
| 4 | 10,6 | 10,3 | 0,3 |  | 0,09 |
| 5 | 11,6 | 12,5 | 0,9 |  | 0,81 |
| 6 | 11,8 | 12,0 | 0,2 |  | 0,04 |
| 7 | 11,8 | 12,2 | 0,4 |  | 0,16 |
| 8 | 10,8 | 10,0 | 0,8 |  | 0,64 |
| 9 | 7,9 | 8,2 | 0,3 |  | 0,09 |
| 10 | 10,8 | 10,3 | 0,5 |  | 0,25 |
| Итого |  |  |  |  | 2,78 |

Количество пар np составляет 10. Следовательно, дисперсия зольности равна:

s2=d22np=2,7820=0,139

а стандартное отклонение:

s=0,1390=0,373

Условные обозначения:

- точечная проба по обычной схеме

- дополнительная точечная проба для схемы проверки прецизионности

Рисунок 1 - Пример плана дублирующего отбора проб

Таким образом, прецизионность результата для отдельной партии составляет:

P =2s= 2×(0,373) = 0,75 % золы

Прецизионность, полученная для среднего значения золы из партии проб, отобранной в виде m подпартий, выражается как 2sm. Например, если m = 10, то:

P=2 ×(0,373)10=0,235 9 %

Данные значения P были рассчитаны с использованием точечной оценки стандартного отклонения и представляют собой наилучшую оценку прецизионности.

Если для стандартного отклонения применяется оценка интервала со степенью достоверности 95 %, то прецизионность находится в пределах этого интервала между верхней и нижней границами. Эти границы рассчитывают по точечной оценке прецизионности с использованием коэффициентов, зависящих от числа степеней свободы для стандартного отклонения (см. таблицу 2).

Таблица 2 – Коэффициенты, используемые для расчета интервалов прецизионности

| f (число наблюдений) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нижний предел | 0,62 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,69 | 0,70 | 0,74 | 0,77 | 0,78 | 0,84 |
| Верхний предел | 2,45 | 2,20 | 2,04 | 1,92 | 1,83 | 1,75 | 1,55 | 1,44 | 1,38 | 1,24 |

Примечание – Коэффициенты полученные в таблице 2 для оценок s2, рассчитанных по квадрату средней разности n пар определений. Так как в данном случае нет ограничений, s2, как и d2, будет иметь n степеней свободы. Значения в таблице 2 получены из соотношения:

ns2χn,0,0252<s2<ns2χn,0,09752

В таблице 2 приведены значения для n/χ2, которые нужно умножить на s для получения доверительных пределов.

Например, в описанном выше примере для партии, состоящей из 10 подпартий:

Верхний предел = 1,75×(0,235 9) = 0,41 %

Нижний предел = 0,70×(0,235 9) = 0,17 %, где множители получены из Таблицы 2 при ƒ = nP=10.

Истинная прецизионность находится между 0,17 % и 0,41 % золы при уровне доверенности 95 %.

7.3 Отбор дублирующих проб при обычной работе

Если условия работы не позволяют отбирать по 2n0 точечных проб из каждой обычной подпартии или нужно определить прецизионность при обычном отборе проб, то, при условии хранения всех точечных проб отдельно, для определения точности поступают следующим образом.

Отбирают обычное количество проб n0 из каждой подпартии и объединяют их в дублирующие пробы точечных проб в каждой пробе n0/2 (см. рисунок 2). При необходимости повторяют этот процесс для нескольких партий одного и того же топлива до получения, по крайней мере, десяти пар дублирующих проб. В этом случае прецизионность, полученная по методике 7.2, будет получена n0/2 для точечных проб. Разделив это значение прецизионности на √2, получают значение прецизионности для проб подпартий, содержащих n0 точечных проб.

Условные обозначения:

- точечная проба по обычной схеме

- дополнительная точечная проба для схемы проверки прецизионности

Рисунок 2 - Пример плана дублирующего отбора проб без отбора дополнительных точечных проб

7.4 Методы, альтернативные дублирующему отбору проб

На некоторых участках условия работы системы отбора проб не позволяют собирать дублирующие пробы с уверенностью в том, что не происходит засорения пробы материалом смежных первичных точечных проб. В таких случаях применяют другие методы. Например, используют метод Граббса, приведенный для информации в приложении Б.

Этот метод включает сбор трех проб от каждых, как минимум, 30 подпартий топлива. Одну пробу отбирают по обычной схеме отбора проб, а две взаимно независимые системные пробы собирают с остановленной основной топливоподающей ленты конвейера через предварительно заданные интервалы (времени или массы).

7.5 Процедура регулирования прецизионности

Если требуемый уровень прецизионности Р0 для данной партии находится между нижним и верхним пределами, рассчитанными согласно 7.2, значит требуемая прецизионность достигнута. Однако, если доверительный интервал настолько широк, что включает как P0, так и PW, то испытание считается неубедительным, и следует получить новые данные. Эти дополнительные результаты должны быть объединены с исходными данными и расчет должен быть сделан для общего количества дублирующих проб.

Примечание - В этом случае доверительный интервал для точности отбора проб сужается, так как число степеней свободы для нее (f) увеличивается.

Этот процесс может продолжаться до тех пор, пока Pw не окажется выше верхнего доверительного предела или значение P0 окажется меньше нижнего доверительного предела. В последнем случае может возникнуть необходимость в регулировании.

Примечание - Если полученная прецизионность отличается от желаемой, то следует провести анализ стоимости/целесообразности процесса перед внесением любых модификаций в систему и программу отбора проб и каких бы то ни было изменений, потому что может оказаться, что повторное испытание не стоит средств, затрачиваемых на внесение изменений.

Перед внесением изменений в схему отбора проб необходимо проверить погрешность подготовки и испытания, используя процедуры, описанные в соответствии с разделом 9. После этого можно будет понять, надо ли вносить изменения в процесс отбора проб или подготовки проб, используя формулы, приведенные согласно 5.2.

Если было решено разработать новую схему отбора проб, то первым шагом будет являться расчет дисперсии первичной точечной пробы. Для этого может быть использована формула (12), которая получена путем преобразования формулы (4) с заменой n0 на n:

V1=mn0P24 - n0VPT

(12)

где  P - измеренная прецизионность, полученная при испытании и не равная P0;

Vpt - исходное значение либо значение, определенное методами, описанными в разделе 9.

Используя новое значение дисперсии первичных точечных проб, можно составить новую схему, следуя при этом методикам, описанным в стандартах ISO 13909-2, ISO 13909-3 или ISO 13909-5, в зависимости от того, опробуется уголь или кокс, с движущихся потоков или из стационарных партий. Когда новая схема запущена, вновь проверяют прецизионность, отбросив предыдущие результаты, и продолжают действовать таким образом, пока степень прецизионности не окажется удовлетворительной.

С этого времени нет необходимости проверять прецизионность для каждой партии, но периодические проверки проводить следует. Например, можно проверять одну подпартию из пяти, или, альтернативно, десять последовательных подпартий при использовании метода, описанного согласно 7.2, или их эквивалент при использовании метода, описанного согласно 7.3.

Когда собраны результаты испытания десяти пар, их необходимо проанализировать, как описано согласно 7.2, не принимая в расчет любые другие пробы, не отобранные как дублирующие.

8 Расчет прецизионности

8.1 Повторный отбор проб

Выбирают параметр, который нужно анализировать, например зольность на сухое состояние, и разрабатывают схему отбора проб с требуемой прецизионностью в соответствии с ISO 13909-2, ISO 13909-3 или ISO 13909-5 в зависимости от того, опробуется уголь или кокс, из движущихся потоков или из стационарных партий.

Вместо того чтобы составлять пробу из каждой подпартии, нужно объединить все точечные пробы n×m в виде повторяемых проб. Количество повторяемых проб j должно быть не меньше, чем количество подпартий, m, использованных в расчетах (смотри соответствующую часть ISO 13909), и не меньше 10.

Если есть десять таких проб и контейнеры маркированы А, В, С, D...J, тогда последовательные точечные пробы попадут в контейнеры следующим образом: А, В, С, D, Е, F, G, H, I, J, А, В, С, D...

Ниже приведен типичный расчет для угля с использованием результатов, приведенных в Таблице 3.

Количество повторных образцов j = 10.

Среднее значение результата 165/10 = 16,5 % золы.

Выборочная оценка стандартной погрешности s следующая:

s=x12-(x1)2n(n-1)=2 728,26-1652109=0,800

Наивысшая оценка прецизионности P, достигнутая для партии, задается по формуле:

P=2sj

(13)

то есть:

P=2×0,80010=0,506 %

Таблица 3 - Результаты отбора проб отдельной партии, %, Ad

| № пробы | Зольность пробы Ad, % | (Ad)2 |
| --- | --- | --- |
| A | 15,3 | 234,09 |
| B | 17,1 | 292,41 |
| C | 16,5 | 272,25 |
| D | 17,2 | 295,84 |
| E | 15,8 | 249,64 |
| F | 16,4 | 268,96 |
| G | 15,7 | 246,49 |
| H | 16,3 | 265,69 |
| I | 18,0 | 324,00 |
| J | 16,7 | 278,89 |
| Итого | 165,0 | 2 728,26 |

Используя таблицу 2, находим, что фактическая прецизионность находится в пределах между 0,35 % и 0,89 % со степенью достоверности 95 %. Однако следует помнить, что процедура, данная в этом подпункте, имеет тенденцию завышать дисперсию в той мере, в которой она включает компоненты дисперсии подготовки и анализа проб.

8.2 Обычная схема отбора проб

Если необходимо разработать обычную схему отбора проб, основанную на результатах процедуры, описанной согласно 8.1, значение полученной прецизионности, количество точечных проб в общей пробе и количество повторяемых проб подставляют в формуле (12) для определения значения дисперсии точечной пробы. Затем можно придерживаться процедур, описанных в ISO 13909-2, ISO 13909-3 или ISO 13909-5, соответственно, для создания обычной схемы отбора проб.

9 Методы проверки погрешностей подготовки и испытания проб

9.1 Общие положения

Методы данного раздела, предназначенные для проверки прецизионности подготовки и испытания проб, позволяют оценить величину случайных погрешностей, возникающих на различных стадиях процесса. Погрешности выражены в форме дисперсии. Чтобы убедиться, что не вносится систематическая погрешность в результате загрязнения или потерь при подготовке проб, требуются отдельные испытания (смотри ISO 13909-8).

Как описано в ISO 13909-4, подготовка пробы угля для общего анализа обычно выполняется как минимум в две стадии, каждая из которых, в свою очередь, состоит из уменьшения размера частиц, возможного смешивания и деления пробы на две части, одна из которых сохраняется, а другая отбрасывается. Все погрешности возникают в ходе деления, отбора окончательной пробы массой 1 г и максимальным размером частиц 212 мкм, а также в ходе анализа. Наиболее важными факторами являются распределение частиц по размерам в пробах перед делением и массы, оставшиеся после деления.

Подготовка проб кокса обычно состоит из меньшего количества стадий, но основной принцип проверки погрешностей остается таким же.

Для удобства, оставшаяся часть этого раздела касается только зольности угля. Если дисперсия удовлетворительна для зольности, это, как правило, означает, что она удовлетворительна и для других характеристик технического и элементного анализов за исключением погрешностей, возможных при определении влажности и теплотворности, которые должны быть проверены. При желании можно проверить все характеристики.

Описаны методы проверки общих погрешностей подготовки и испытания проб, а также погрешностей, возникающих на отдельных стадиях.

Эти методы изначально были разработаны для ручной не интегрированной (не объединенной) механизированной подготовки. Если некоторая подготовка проводится в рамках интегрированной (объединенной) системы отбора/подготовки проб, определить погрешности для отдельных компонентов практически невозможно, за исключением искусственных способов, таких как повторная подача отклоненных потоков в систему, что абсолютно не является представительным для нормальных операций. Следовательно, значения дисперсий интегрированных стадий подготовки могут быть объединены с дисперсией первичных точечных проб, а измерена может быть только сумма дисперсий первичных точечных проб и интегрированных стадий подготовки.

9.2 Контрольное значение дисперсии подготовки и анализа проб

9.2.1 Общие положения

Общая дисперсия, вносимая подготовкой и испытанием (анализом) VPT0. определяется в соответствии с процедурой, описанной согласно 9.3, и сравнивается с предварительно установленным контрольным значением VPT0. Это контрольное значение обычно задается меньшим, чем величина дисперсии, вносимой подготовкой пробы.

Отдельные погрешности операций деления определяются непосредственно. Они могут быть определены по отношению к контрольному значению или как доля общей дисперсии.

Примечание - В качестве ориентира можно принять, что дисперсия, вносимая одной стадией деления, обычно вдвое больше дисперсии, вносимой процедурой самого анализа; так, например, для процесса трехступенчатой подготовки и испытания суммарное значение VPT0 должно быть разделено в соотношении 2:2:1, чтобы получить контрольную дисперсию каждой из двух стадий деления и дисперсию анализа.

Контрольная дисперсия заключительной стадии самого анализа может быть определена из стандартной формы анализа по формуле (14):

VT0=r28

(14)

где    VT0 - контрольное значение дисперсии анализа пробы;

r - предел повторяемости метода анализа.

Погрешности деления при определении влажности могут быть большими, чем при определении зольности, что связано с необходимостью избегать большего числа ручных операций, которые могут привести к появлению систематической погрешности. Однако такие погрешности (деления) можно считать допустимыми, если достаточно высокая общая прецизионность будет получена путем обеспечения меньших дисперсий первичных точечных проб, что обычно имеет место при определении влажности.

9.2.2 Автономная (внесистемная) подготовка

Методы подготовки проб, рекомендованные для угля в ISO 13909-4 и использующие точно установленные массы, должны обеспечивать для зольности угля дисперсию подготовки и испытания проб 0,2 и менее. Для многих углей можно достичь еще меньшей дисперсии, особенно при использовании механических делителей, которые отбирают намного больше проб, чем минимально допустимое. То же имеет место и для методов подготовки кокса, описанных в ISO 13909-6. Поэтому, по возможности, должно быть установлено более точное контрольное значение на основе опыта подготовки подобного угля с использованием подобного оборудования.

Меньшие погрешности подготовки дадут возможность сократить число проб, которые необходимо отобрать и испытать.

Худший результат для дисперсии отдельной стадии деления (для угля 0,08) должен рассматриваться как максимум, который может быть улучшен при использовании механического деления.

9.2.3 Подготовка в момент отбора проб

В тех случаях, когда некоторые элементы подготовки проб выполняются в системе, составляющей одно целое с первичным пробоотборником, наиболее вероятно, что возникающие погрешности будут связаны с дисперсией первичной точечной пробы V1. В таких случаях следует ожидать, что величина VPT будет меньше, чем могла бы быть при автономной подготовке (через некоторое время после отбора).

Рекомендуется установить реальное контрольное значение, основанное на предыдущем опыте. Однако в качестве худшего контрольного значения следует использовать худшую дисперсию для каждой стадии деления плюс соответствующую дисперсию анализа (см. 9.2.1).

9.3 Проверка процедуры в целом

Первый шаг проверки состоит в том, что полная дисперсия подготовки и испытания не должна превышать контрольное значения VPT0 (см. 9.2). Метод позволяет проверить, является ли разность между полученным и контрольным значениями статистически значимой.

Это осуществляется путем отбора дублирующих проб при первом делении пробы; их после этого обрабатывают отдельно (друг от друга), чтобы получить две пробы для испытания (см. рисунок 3). Эти две пробы обеспечивают отсутствие систематической погрешности при оценке дисперсии подготовки и анализа проб. Таким способом получают десять пар проб для испытания.

Пробы анализируют (испытывают), для каждой пары находят абсолютную величину разности результатов анализа и ее среднюю величину для всех пар. Если средняя абсолютная величина разности для десяти пар результатов равна y, то значение 0,8862y должно быть между 0,7VPT0 и  1,75VPT0 (см. таблицу 2).

Примечание - Коэффициент 0,8862 получается из соотношения для преобразования средних разностей между парами к стандартному отклонению .

При условии, что стандартные отклонения двух последовательных рядов из 10 дублирующих проб находятся между этими верхним и нижним пределами, можно считать, что процедура удовлетворительна.

Если стандартное отклонение меньше 0,7VPT0, значит, дисперсия низкая и никаких регулировок не требуется, так как всегда желательно иметь как можно меньшее значение дисперсии.

Если стандартное отклонение больше 1,75%, дисперсия слишком велика и массы, остающиеся на различных стадиях процесса подготовки проб, вероятно, недостаточны. Поэтому дисперсию погрешностей, возникающую на каждой стадии, следует определить, как описано согласно 9.4, чтобы можно было предпринять меры по улучшению процедуры, если это необходимо.

Условное обозначение:

- измельчить до указанного гранулометрического состава

( L номинальный верхний размер после первого измельчения

- разделить до указанной массы (Y значение, указанное в таблице 3)

Рисунок 3 - Полное испытание подготовки проб

9.4 Проверка стадий по отдельности

9.4.1 Общие положения

Обычно используются две следующие процедуры:

а) процедура 1 (см. 9.4.2), если анализ недорогой по отношению к стоимости отбора проб;

b) процедура 2 (см. 9.4.3), которая чуть менее точна, но предусматривает меньшее количество анализов.

Используя приемы по 9.4.2.2 и 9.4.2.3, как правило, можно исследовать схемы, содержащие более двух стадий деления.

Например, погрешности, возникающие в схеме подготовки, состоящей из трех стадий, могут быть подразделены следующим образом:

a) погрешности при отборе Y кг из X кг = дисперсия V1;

b) погрешности при отборе 60 г из Y кг = дисперсия V2;

с) аналитические погрешности, которые включают погрешность отбора 1 г из емкости с топливом, измельченным до 212 мкм, = дисперсия VT.

Общая дисперсия процедуры V, выражается формулой (15):

V=V1+V2+VT						(15)

Если дублирующие пробы выделяют на одной из промежуточных стадий, то общая дисперсия этих проб будет представлять собой сумму погрешностей на этой и более поздних стадиях, например, если в процедуре, состоящей из трех стадий, дублирующие пробы отобраны на второй стадии, то дисперсия дублирующих проб равна V2 + Vt.

Чтобы разграничить составляющие дисперсии, необходимо отбирать дублирующие пробы на каждой стадии, рассчитывать общую дисперсию на каждой стадии и затем выделять индивидуальные значения дисперсии стадий, считая в обратном порядке от стадии анализа.

Такие же процедуры можно применять для определения погрешностей на различных стадиях при установке нового комплекса оборудования или при введении нового вида процедуры. Особое внимание необходимо уделить интерпретации результатов, особенно при определении погрешностей на каждой стадии деления.

9.4.2 Процедура 1

9.4.2.1 Метод

Метод основан на методе, предложенном Р. К. Томлинсоном [1].

На первой стадии деления отбирают две пробы (А и В, смотри рисунок 4), каждая массой Y кг, согласно 9.5, а остаток материала выбрасывают. Пробу В подготавливают обычным способом, получая испытываемую пробу для общего анализа.

Из пробы А на второй стадии деления пробы, согласно 9.5, отбирают две пробы для общего анализа по 60 г каждая.

Эти три испытываемые пробы (две из А, одна из В) обозначим А1, А2 и В. Для них в условиях повторяемости определяем какой-либо показатель качества, например зольность, в последствии изготовленные из каждого из этих трех проб.

Так подготавливают, по крайней мере, десять проб и получают столько же (в данном случае 10) серий по 6 результатов в каждой.

Условное обозначение:

- измельчить до указанного гранулометрического состава

(L номинальный верхний размер после первого измельчения)

- разделить до указанной массы (Y значение, указанное в таблице 3)

Рисунок 4 - Детальная проверка подготовки проб. Процедура 1

9.4.2.2 Расчет дисперсии на отдельных стадиях

Дисперсии дублирующих проб отдельных стадий подготовки, то есть 1-й стадии Vz, 2-й стадии Vy и третьей стадии Vx, рассчитывают из общего Уравнения (16):

V=d22np							(16)

где d разность между результатами анализа пары дублирующих проб;

np количество пар дублирующих проб.

Для каждой из 10 проб проводится шесть анализов, обозначенных символами (1) - (6) следующим образом:

- Для каждой испытываемой пробы рассчитывают разность между дубликатами. Называют эти различия x и рассчитывают:

Vx=x260

- Для пробы A, рассчитывают разность между A1 и A2, то есть.

1+22-3+42

Называют эти разности y и рассчитывают

Vy=y220

- Рассчитывают разность A и B, то есть

(1)+(2)+(3)+(4)4-(5)+(6)2

Называют эти разности z и рассчитывают:

Vz=z220

9.4.2.3 Расчет совокупной дисперсии на каждой стадии

Рассчитывают дисперсию, вносимую на каждой стадии V1, V2 и Vt, начиная с третьей стадии (собственно анализа), учитывая при этом, что на второй и первой стадиях дублирующие результаты являются средним арифметическим нескольких результатов определения и их общая дисперсия включает в себя дисперсию последующих стадий.

a) 3-я стадия

Так как она не включает никаких других погрешностей, то Vt = Vx.

b) 2-я стадия

Так как сравниваемые результаты являются средними двух анализов, составляющая третьей стадии равна Vt/2.

Vy=V2+VT2

Следовательно

V2=Vy+Vx2

c) 1-я стадия

Для пробы А результаты являются средним арифметическим четырех анализов, поэтому составляющая третьей стадии равна VT/4. На второй стадии участвуют две пробы, поэтому составляющая второй стадии равна V2/2.

Дисперсия для пробы A равна:

V1+V22+VT4

Для пробы Б результаты являются средним арифметическим двух анализов, поэтому дисперсия третьей стадии равна VT/2. Участвует только одна проба, поэтому дисперсия второй стадии равна V2.

Следовательно, дисперсия для пробы B составляет:

V1+V2+VT2

Усредняя значения дисперсии двух проб (A и B), получают (А+Б)/2, то есть:

Vz=V1+V22+VT4+V1+V2+VT22=V1+3V24+3VT8=V1+3Vy4

Отсюда:

V1=Vz+3Vy4

Так как в этих расчетах использовано ограниченное число результатов, погрешность расчета параметров сравнительно большая и один из них может оказаться отрицательным. В этом случае предполагаем, что в действительности соответствующий параметр (дисперсия) равен нулю.

9.4.3 Процедура 2

9.4.3.1 Методика подготовки проб (начиная со стадии деления)

Если стоимость анализа составляет значительную часть стоимости всего отбора проб, можно рассмотреть вторую процедуру, которая немного менее точна, но предусматривает меньшее количество анализов. Метод показан на рисунке 5. Процедура аналогична, описанной согласно 9.4.2.1, за исключением того, что из пробы A1 отбирают и анализируют две дублирующие пробы. Подготавливают десять проб и получают десять серий результатов.

Условное обозначение:

- измельчить до указанного гранулометрического состава

( L номинальный верхний размер после первого измельчения

- разделить до указанной массы (Y значение, указанное в таблице 3)

Рисунок 5 - Детальная проверка подготовки проб. Процедура 2.

9.4.3.2 Расчет дисперсии, возникающей на отдельных стадиях

Рассчитывают дисперсии по стадиям следующим образом.

- Рассчитывают разность между дублирующими анализами, то есть (1)- (2)

Называют эту разность x и рассчитывают:

Vx=x220

- Рассчитывают разность между результатами анализа проб A1 и A2, то есть

1+22-3

Называют эти разности y и рассчитывают:

Vy=y220

- Рассчитывают разность A и B, то есть:

1+22+32-4

Называют эти разности z и рассчитывают:

Vz=z220

9.4.3.3 Расчет кумулятивной (совокупной) дисперсии на каждой стадии

Рассчитывают кумулятивные (совокупные) дисперсии стадий следующим образом:

- 3-я стадия

VT = VX

b) 2-я стадия

Для A1, результат получают из двух анализов, поэтому составляющая третьей стадии равна Vt/2.

Для A2, выполняют один анализ, поэтому составляющая третьей стадии равна Vt. Объединяя результаты для проб А1 и А2, получают:

VT2+VT2=3VT4

Так как

Vy=V2+3VT4

то

VT=Vx

и

V2=Vy-3Vx4

Следовательно

c) 1-я стадия

Для пробы A, результат является средним арифметическим двух проб, A1 и А2. Поэтому составляющие второй и третьей стадий равны:

V2+3VT44=V22+3VT8

Для пробы B, есть только один результат; поэтому составляющие второй и третьей стадий равны:

V2 + VT

Объединяя эти два значения и добавляя V1 получают:

Vz=V1+V22+3VT8+V1+VТ2=V1+3Vy-3Vx44+11VT16=V1+3Vy4+Vx8

Следовательно

V1=Vz-3Vy4-Vx8

9.4.4 Интерпретация результатов

Сравнивают значения дисперсии, полученные в соответствии с процедурами, описанными по 9.4.2 или 9.4.3, с заранее определенными контрольными значениями для каждой стадии (см. 9.2).

Трудно оценить дисперсии этого типа правильно и, так как выполняется лишь небольшое количество испытаний, каждая полученная дисперсия имеет значительную погрешность. Если дисперсия для любой стадии слишком велика, можно утверждать, что погрешности велики, и необходимо попытаться уменьшить их, но если дисперсия мала, не следует считать, что результаты настолько удовлетворительны, что процедура уменьшения может не проводиться.

Рассматривают значения, полученные из 9.4.2 или 9.4.3, и решают, какие из них слишком велики и требуют внимания. Как правило, требует внимания та стадия процедуры, которая дает наивысшее значение дисперсии V1, V2 или Vt, полученные при вычислениях по 9.4.2.3 или 9.4.3.3.

Если дисперсия результатов анализа слишком велика, должно быть тщательно обследовано оборудование, особенно правильность процедур смешивания, соответствие нормативной документации устройств для взвешивания и контроля температур. Также используемая процедура должна быть тщательно проверена на соответствие спецификациям

Если чрезмерная дисперсия возникает на стадии подготовки проб, то должна быть тщательно проанализирована процедура проведения соответствующей стадии для подтверждения, что она соответствует соответствующей части ISO 13909, то есть ISO 13909-4 для угля или ISO 13909-6 для кокса. В особенности необходимо проводить анализ размера частиц после измельчения.

Если этот анализ не выявит никакого несоответствия, процедура должна быть усовершенствована путем применения одного из следующих приемов (или их обоих):

a) измельчить пробу до меньшего размера частицы;

b) оставить большую массу пробы для следующей стадии.

После этого повторяют общее испытание, описанное согласно 9.3, чтобы определить является ли настоящая процедура в целом удовлетворительной. Если нет, должна быть повторена детальная проверка каждой стадии, описанная согласно 9.4. Этот цикл испытаний следует продолжать, при необходимости, до тех пор, пока среднее арифметическое десяти разностей между результатами для пар дублирующих проб не окажется между 0,70VPT0и 1,75VPT0для двух последовательных серий из десяти проб.

Детальное испытание, описанное согласно 9.4, не нужно повторять сразу после внесения изменений, так как эта процедура сложна. Кроме того, из-за возможности погрешности, упомянутой выше, трудно сказать, представляет ли меньшее значение для дисперсии отдельной стадии существенное улучшение или нет. Поэтому лучше проверить процедуру испытания в целом, чтобы видеть, удовлетворительны ли последовательные серии из десяти проб.

9.5 Процедура получения двух проб на каждой стадии

9.5.1 С помощью желоба

Выполняют смешивание с использованием желоба обычным образом, затем поступают обычным способом для получения пробы А.

Собирают весь остаток и повторяют всю процедуру для получения второй пробы В. Пробы А и В не должны быть получены из половинок от первого деления.

9.5.2 С помощью механического делителя проб

Это можно сделать двумя путями:

a) устанавливают делитель проб таким образом, чтобы можно было одновременно отобрать в два контейнера две пробы необходимой массы; после отбора этих проб остальной материал отбрасывают.

b) если конструкция делителя позволяет отбирать одновременно только одну пробу, отбирают одну пробу соответствующей массы, затем возвращают оставшийся материал в делитель и отбирают вторую пробу такой же массы.

9.6 Пример

Инженер решил проверить на установке процедуру подготовки проб угля с зольностью приблизительно 25% с необходимой прецизионностью отбора проб 2%. Установлено, что для достижения такой прецизионности необходимо, чтобы проба состояла из 15 точечных проб. Было решено, что контрольное значение для полной погрешности подготовки и испытания VPT0  должно быть равно 0,2 (см. 9.2).

Отбор проб проводился обычным образом, и 10 последовательных проб обрабатывали, как описано согласно 9.3, так что для каждой пробы была получена пара результатов. Таким образом, были получены 10 пар дублирующих проб для испытаний и определена зольность каждого образца для испытаний.

Полученные значения выведены в первых двух столбцах таблицы 4.

Примечание - Значения зольности во всех таблицах даны в процентах на сухое состояние.

Эти значения показаны в четвертом столбце таблицы 4.

Рассчитанная стандартная погрешность внутри пар составило 0,71. Несмотря на то, что это значение не превышает верхний предел 1,75VPT0 (то есть, 0,78), тем не менее, дисперсия подготовки проб, была высокой и, следовательно, эксперимент был организован по типу, описанному по 9.4.2, так, чтобы можно было оценить дисперсию погрешностей, возникающих на каждой стадии. Полученные результаты представлены в таблице 5.

Таблица 4 - Полная проверка погрешностей подготовки проб

| Проба | Проба A | Проба B | Разность /А-В/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,7 | 25,0 | 0,7 |
| 2 | 24,3 | 25,1 | 0,8 |
| 3 | 25,6 | 25,0 | 0,6 |
| 4 | 28,1 | 27,1 | 1,0 |
| 5 | 27,8 | 28,7 | 0,9 |
| 6 | 25,1 | 25,8 | 0,7 |
| 7 | 25,6 | 24,8 | 0,8 |
| 8 | 24,4 | 25,2 | 0,8 |
| 9 | 27,8 | 27,1 | 0,7 |
| 10 | 26,3 | 27,3 | 1,0 |
| Итого |  |  | 8,0 |
| Среднее значение |  |  | 0,80 |
| Оценка стандартного отклонения внутри пар 0,71 |  |  |  |

Таблица 5 - Детальная проверка погрешностей подготовки проб

| Проба | A1 |  | A2 |  | B |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 26,8 | 26,6 | 26,1 | 26,6 | 25,3 | 25,2 |
| 2 | 26,5 | 26,6 | 26,5 | 26,5 | 25,4 | 25,5 |
| 3 | 25,4 | 25,3 | 25,4 | 25,3 | 25,2 | 25,3 |
| 4 | 28,8 | 28,5 | 28,7 | 28,6 | 28,3 | 28,2 |
| 5 | 29,4 | 30,1 | 30,1 | 29,8 | 28,7 | 28,7 |
| 6 | 25,7 | 25,3 | 25,7 | 25,7 | 25,2 | 25,3 |
| 7 | 24,5 | 24,4 | 24,3 | 24,4 | 24,6 | 24,7 |
| 8 | 26,1 | 25,9 | 26,6 | 26,3 | 25,7 | 25,8 |
| 9 | 23,1 | 23,2 | 23,5 | 23,3 | 23,1 | 23,1 |
| 10 | 31,5 | 31,6 | 30,8 | 30,9 | 30,8 | 30,9 |

Значения разностей x, между пробами A1, A2 и B выведены в таблице 6. По ним рассчитано значение, х2 (см. а) 9.4.2.2). Подобным образом, разности y (смотри 9.4.2.2 b) между средними результатами были выведены в таблице 7 и по ним была рассчитана у2; разностей z (см. с) 9.4.2.2) и были выведены в таблице 8 и по этим значениям рассчитана  z2.

Таблица 6 — Расчет значений x

| Проба | A1 | A2 | B |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (1) - (2) | (3) - (4) | (5) - (6) |
| 1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 |
| 2 3 | -0,1 0,1 | 0,0 0,1 | -0,1 -0,1 |
| 4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | -0,7 | 0,3 | 0,0 |
| 6 | 0,4 | 0,0 | -0,1 |
| 7 | 0,1 | -0,1 | -0,1 |
| 8 9 | 0,2 -0,1 | 0,3 0,2 | -0,1 0,0 |
| 10 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| х2= 1,46 |  |  |  |

Таблица 7 — Расчет значений y

| Проба | A1 1+22 | A2 3+42 | A1 - A2 y |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26,70 | 26,35 | 0,35 |
| 2 | 26,55 | 26,50 | 0,05 |
| 3 | 25,35 | 25,35 | 0,00 |
| 4 | 28,65 | 28,65 | 0,00 |
| 5 | 29,75 | 29,95 | -0,20 |
| 6 | 25,50 | 25,70 | -0,20 |
| 7 | 24,45 | 24,35 | 0,10 |
| 8 | 26,00 | 26,45 | -0,45 |
| 9 | 23,15 | 23,40 | -0,25 |
| 10 | 31,55 | 30,85 | 0,70 |
| y2= 0,97 |  |  |  |

Таблица 8 — Расчет значений z

| Проба | A 1+2+3+42 | B 5+62 | A - B z |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26,52 | 25,25 | 1,27 |
| 2 | 26,52 | 25,45 | 1,07 |
| 3 | 25,35 | 25,25 | 0,10 |
| 4 | 28,65 | 28,25 | 0,40 |
| 5 | 29,85 | 28,70 | 1,15 |
| 6 | 25,60 | 25,25 | 0,35 |
| 7 | 24,40 | 24,65 | -0,25 |
| 8 | 26,23 | 25,75 | 0,48 |
| 9 | 23,28 | 23,10 | 0,18 |
| 10 | 31,20 | 30,85 | 0,35 |
| z2= 4,8206 |  |  |  |

Приводим полученные значения Vx, Vy, Vz:

Vx=x220=0,024 33

Vy=y220=0,048 50

Vz=z220=0,241 03

Оценки для VT, V2 и V1 (см. 9.4.2.3) оказались следующими (округлено):

Vt = Vx = 0,024 33 = 0,02 (откорректировано с точностью до двух десятичных знаков )

V2 = Vy - 0,50Vx = 0,036 34 = 0,04 (откорректировано с точностью до двух десятичных знаков )

V1 = Vz - 0,75 Vy = 0,204 66 = 0,20 (откорректировано с точностью до двух десятичных знаков )

Таким образом, из оценок дисперсии, вносимой на каждой стадии подготовки пробы, наибольшей является V1. Следовательно, погрешности, возникающие на первой стадии деления, требуют дальнейшего исследования. Последнее было выполнено аналогично описанному выше для всей процедуры и здесь не приводится.

Прогресс улучшения до первой стадии должен первоначально оцениваться путем проверки процедуры в целом, как описано согласно 9.3.

Приложение A

(справочное)

Метод вариограмм для определения дисперсии

A.1 Общие положения

При методе оценки дисперсии первичной точечной пробы, описанной согласно 6.2, не учитывается возможность корреляции между последовательными точечными пробами, что может привести к появлению большего количества точечных проб, чем необходимо для получения данной прециозионности отбора проб. В качестве альтернативного метода для определения количества первичных точечных проб, необходимого для достижения заданного уровня прецизионности, можно использовать метод вариограмм.

Вариограмма - это график возведенной в квадрат средней разности заданного показателя качества точечных проб, то есть дисперсия данного показателя качества последних как функция от интервала между пробами. Интервал (расстояние) между соседними точечными пробами называется запаздывание 1, а интервал между последовательными нечетными (или последовательными четными) точечными пробами называется запаздывание 2 и т.д. Этот интервал показан на Рисунке А.1.

Рисунок A.1 - Графическое представление элементов, используемых для расчета экспериментальной дисперсии Ve (k)

Запаздывание может быть представлено как интервал времени при отборе проб на временной основе, или как интервал массы при отборе проб на основе массы. Данные получают путем сбора точечных проб n из подпартии и анализа каждой точечной пробы отдельно.

Точечные пробы следует отбирать с интервалом примерно вдвое меньшим интервала отбора проб, рассчитанного с помощью ISO 13909-2: 2016, 5.2.2, формулы (8) или ISO 13909-2: 2016, 5.3.2, Формулы (9), с использованием оцененного количества точечных проб с использованием ISO 13909-2: 2016, 4.3.4.2, формулы (2) или с помощью ссылок, используемых для отбора проб конкретного рассматриваемого топлива.

Значение дисперсии V(k) при запаздывании k рассчитывается по формуле (А.1):

Vk=i=1i=Nkxi+k-xi22Nk						(А.1)

где    xi - результат анализа для точечной пробы i;

xi+k  результат анализа для точечной пробы i + k;

Nk количество пар точечных проб, разделенных на значение запаздывания k.

Общий вид вариограммы показан на рисунке А.2. Отрезок Vr, отсекаемый ею на оси ординат (при k=0), является (в первом приближении) дисперсией данного (изучаемого) показателя качества точечных проб. Другой компонент дисперсии является временным компонентом, который возрастает с запаздыванием и может достигнуть максимума.

Y

X

Рисунок A.2 — Общий вид вариограммы

Дисперсии V (k), полученные с использованием формулы (A.1), включают в себя подготовку проб и дисперсию при испытании VPT, которые являются постоянными, а также дисперсию отбора проб. Они также являются частью отрезка вариограммы, VR, и, следовательно, необходимо выполнять корректировку для получения дисперсии выборки (см. А.3). Оценка VPT может быть получена путем извлечения двух повторяющихся разделенных отборов проб из каждой точечной пробы на первой стадии автономного разделения и подготовки и анализа обоих стадий.

Исходя из предыдущего опыта видно, что вариограмма для обычных интервалов отбора проб может быть адекватно приближена посредством прямой линии в диапазоне от k = 1 до примерно k = 5 в соответствии с формулами (A.2) и (A.3) для временной основы и на основе массы соответственно:

V(t)=VR+Bk∆t						(А.2)

V(m)=VR+Bk∆m						(А.3)

где VR - случайная составляющая дисперсии (точка пересечения с осью ординат вариограммы);

B - тангенс (или наклон) вариограммы к оси абцисс;

∆t - интервал времени между отборами проб (запаздывание 1) при отборе проб на временной основе;

∆m - интервал массы между отборами проб (запаздывание 1) для отбора проб на основе массы.

A.2 Расчёт коэффициентов вариограммы

A.2.1 Общие положения

Рассчитывают значение дисперсии V(k) для первых 10 запаздываний, используя формулу (A.1), строят вариограмму дисперсии V (k) в зависимости от запаздывания k.

Определяют значения VR и B в формулах (A.2) или (A.3), сопоставив прямую линию с линейной частью вариограммы, то есть запаздание 1 до klin. Линейная часть обычно составляет около первых пяти запаздываний, и прямая линия может быть построена приблизительно (на глаз), либо с помощью линейной регрессии.

A.2.2 Вариограмма, построенная на глаз

VR равно значению V(k) в точке, где прямая линия пересекает ось y. Рассчитывают градиент вариограммы, используя формулу (A.4) или формулу (A.5) для отбора проб на основе времени и массы соответственно:

B=Vklin-VRklin∆t

(А.4)

B=Vklin-VRklin∆m

(А.5)

A.2.3 Вариограмма, построенная методом линейной регрессии

Обозначают y = V(k) и x = k∆t или x=k∆m для отбора проб на основе времени, соответственно. Рассчитывают B и Vr следующим образом:

B=klinxy-xyklinx2-x2

(А.6)

VR=y-Bxklin

(А.7)

A.2.4 Расчет исправленной (скорректированной) дисперсии

Для получения скорректированной дисперсии VR вычитают дисперсию подготовки пробы и испытания проб VPT из значения скорректированной дисперсии VC, следующим образом:

VC=VR-VPT						(А.8)

Дисперсия VC предоставляет информацию только о погрешностях отбора проб.

A.3 Расчет дисперсии отбора проб

После определения Vc и B, рассчитывают дисперсию отбора проб Vs следующим образом.

Для систематического отбора:

VC=VCn+BmSL6n2

(А.9)

и для расслоенного случайного отбора:

VS=VCn+BmSL3n2

(А.10)

где  mSL  - масса подпартии;

n - количество точечных проб, взятых из подпартии.

Примечание - При отборе проб на основе времени, mSL заменяется на T, общее время отбора проб.

A.4 Расчет количества точечных проб

Рассчитывают количество точечных проб, необходимое для достижения требуемой дисперсии отбора проб Vs преобразуя формулу (A.9) и(A.10) а также находя значение n используя формулу (A.11) и (A.12).

Для систематического отбора проб:

n=VC+VC2+23BmSLVS2VS

(A.11)

и для расслоенного случайного отбора:

n=VC+VC2+43BmSLVS2VS					(A.12)

A.5 Расчет общей дисперсии

Принимая во внимание, что все точечные пробы от данной подпартии объединяются в общую пробу, рассчитывают общую дисперсию отбора проб, подготовки и испытания проб, используя Формулу (А.13) и (А.14):

Для систематического отбора проб:

VSPT=VCn+BmSL6n2+VPT					(A.13)

и для расслоенного случайного отбора:

VSPT=VCn+BmSL3n2+VPT					(A.14)

A.6 Пример расчета дисперсии отбора проб и общей дисперсии

Данные по зольности в сухом виде (см. Таблица А.1) были получены при отборе и отдельных точечных проб, взятых с интервалом 0,25 мин. Дисперсия подготовки и испытания проб VPT определялась отдельно и составила 0,01.

Таблица A.1 - Зольность отдельных точечных проб, отобранных с интервалом 0,25 мин

| Номер точечной пробы | Зольность, % |
| --- | --- |
| 1 | 14,6 |
| 2 | 13,8 |
| 3 | 14,7 |
| 4 | 16,1 |
| 5 | 15,6 |
| 6 | 15,6 |
| 7 | 15,8 |
| 8 | 15,3 |
| 9 | 15,8 |
| 10 | 15,4 |
| 11 | 15,9 |
| 12 | 16,1 |

Окончание таблицы А.1

| Номер точечной пробы | Зольность, % |
| --- | --- |
| 13 | 15,3 |
| 14 | 16,0 |
| 15 | 15,2 |
| 16 | 15,5 |
| 17 | 14,6 |
| 18 | 14,9 |
| 19 | 15,3 |
| 20 | 15,4 |
| 21 | 15,4 |
| 22 | 15,4 |
| 23 | 16,0 |
| 24 | 15,5 |
| 25 26 27 28 | 15,5 15,4 15,4 14,7 |
| 29 | 15,2 |  |
| 30 | 14,9 |  |

Первые 10 точек вариограммы приведены в таблице А.2 и показаны на рисунке А.3.

Таблица A.2 — Точки на вариограмме для данных из таблицы А.1.

| Запаздывание в целых числах k | Запаздывание в минутах | Дисперсия |
| --- | --- | --- |
|  | k∆t | V(k) = y |
| 1 | 0,25 | 0,156 |
| 2 | 0,50 | 0,184 |
| 3 | 0,75 | 0,235 |
| 4 | 1,00 | 0,245 |
| 5 | 1,25 | 0,258 |
| 6 | 1,50 | 0,297 |
| 7 | 1,75 | 0,247 |
| 8 | 2,00 | 0,261 |
| 9 | 2,25 | 0,280 |
| 10 | 2,50 | 0,297 |

Строят прямую линию по первым пяти точкам вариограммы (см. А.2.2), предварительно вычислив следующие суммы:

y=1,078

x=3,750

xy=0,874 8

x2=3,437 5

Рассчитывают B, используя формулу (A.6):

B=5×0,874 8-3,75×1,0785×3,437 5-3,752=0,11

Рассчитывают Vr, используя формулу (A.7):

VR=1,078-0,11×3,755=0,13

Условные обозначения

1 вариограмма, построенная на глаз

2 точка пересечения Vr (на глаз) = 0,125

X запаздывание, k

Y дисперсия

Рисунок A.3 - Вариограмма для данных из таблицы А.2

Альтернативный метод построения прямой линии по вариограмме на глаз (см. А.2.2) дает очень похожие результаты. Как показано на рисунке А.3, прямая линия проходит от V (4) через V (2) и V (1) до пересечения с осью Y. Точка пересечения 0,125, следовательно VR = 0,125. Теперь можно рассчитать тангенс угла наклона (градиент) вариограммы, используя формулу (А.4):

B=V(4)-0,1254×0,25=0,245-0,1251=0,12

Завершая расчет дисперсии отбора проб и общей дисперсии, используя результаты для построения вариограммы методом линейной регрессии, рассчитывают Vc, используя формулу (А.8):

VC=0,13-0,01=0,12

Допустим, что должен быть использован систематический отбор проб и что 30 точечных проб должны быть отобраны из подпартии с интервалом в 1 минуту (то есть mSL = 30), рассчитывают дисперсию отбора проб по приведенным значениям для VS и B, используя формулу (А.9):

VS=0,1230+0,11×306×302=4,6×10-3

Рассчитывают общую дисперсию, прибавив дисперсию подготовки и испытания проб, используя формулу (А.15):

Vspt = Vs + Vpt = 0,004 6 + 0,01 = 0,014 6 				(А.15)

И, наконец, рассчитывают точность результатов для зольности отдельной подпартии, используя формулу (1) следующим образом:

P=2VSPT=2×0,121=0,24% золы

Приложение B

(справочное)

Метод Граббса для определения прецизионности отбора проб

B.1 Общие положения

В некоторых местах условия работы пробоотборной системы не позволяют собирать дублирующие пробы с гарантией, что взаимного загрязнения материала проб от смежных первичных точечных проб не происходит. В таких случаях получаемая точность отбора проб может быть проверена путем сбора трех проб от каждых минимум 30 подпартий топлива. Одну пробу отбирают по обычной схеме (проба системы), а две взаимно независимые пробы собирают методом остановки основной топливоподающей ленты конвейера для сбора точечных проб с остановленной ленты через предварительно выбранные интервалы времени (массы) (эталонные пробы А и В).

B.2 Выбор объема подпартий для измерения прецизионности

Объем подпартии должен быть таким, чтобы:

a) масса материала, собранного в системе одновременного отбора и подготовки проб, по крайней мере, в два раза превышала минимальную массу, указанную в таблице 1 ISO 13909-2:2016 и

b) минимальное время транспортировки топлива для каждой подпартии (за вычетом длительности остановки топливоподающей ленты конвейера для отбора точечных проб) составляло 1 ч.

B.3 Выбор количества точечных проб с остановленного конвейера и интервалов отбора

Каждая из двух эталонных проб, проба А и проба В, собранные с остановленной ленты конвейера, состоит не менее чем из трех (предпочтительно больше) точечных проб, отобранных с остановленной ленты конвейера, для гарантии, что общая точность эталонного метода сопоставима с точностью проверяемой системы отбора проб. Рассчитывают интервал отбора проб для каждой эталонной пробы путем деления времени прохождения топлива подпартии в минутах на количество точечных проб, собранных с остановленной ленты конвейера. Например, для подпартии объемом 900 тонн, при ожидаемом времени транспортировки топлива 90 мин и отборе от этой подпартии трех точечных проб с остановленной ленты конвейера, интервал между систематическими отборами проб с остановленной ленты конвейера для каждой эталонной пробы будет равен 30 мин.

Для обеспечения взаимной независимости эталонных проб и проб системы необходимо, чтобы для сбора эталонных проб было применено истинно методичное отбор проб. Поэтому для каждой подпартии время отбора первой точечной пробы с остановленной ленты конвейера как для эталонной пробы А, так и для эталонной пробы В необходимо выбрать случайным образом. Для этого временной интервал отбора проб с остановленной ленты конвейера разбивают на полуминутные "отрезки" и момент начала отбора первой точечной пробы выбирают с помощью таблицы случайных чисел или генератора псевдослучайных чисел из числа моментов начала этих "отрезков". Так, для 30-минутного интервала отбора проб с остановленной ленты конвейера будет по 60 таких моментов для каждой подпартии и каждой эталонной пробы. Из них с помощью указанных таблиц или генератора выбирают момент начала отбора первой пробы. Время отбора каждой последующей точечной пробы с остановленной ленты для каждой эталонной пробы и подпартии определяется прибавлением ко времени отбора предыдущей пробы интервала систематического отбора проб. Так поступают, пока не будут собраны все точечные пробы.

Результаты этой процедуры представлены в таблице В.1, где длительность транспортировки подпартий составляет 90 мин и для каждой из двух эталонных проб отбирают три точечные пробы с остановленной ленты конвейера.

B.4 Автономная подготовка и анализы испытываемых проб

Используя любой подходящий делитель, разделяют каждую системную пробу на две равные части, не отбрасывая материал пробы. Далее подготавливают и анализируют каждую часть отдельно. Для каждой подпартии рассчитывают среднее значение. Пример показан в таблице В.2.

Таблица В.1 - Пример времени (минуты) отбора точечных проб с остановленной лентой (SB) с тремя точечными пробами для эталонных проб A и B

| Номер подпартии | SB A1 | SB B1 | SB A2 | SB B2 | SB A3 | SB B3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18,5 | 25,5 | 48,5 | 55,5 | 78,5 | 85,5 |
| 2 | 18,5 | 28,5 | 48,5 | 58,5 | 78,5 | 88,5 |
| 3 | 25,0 | 12,0 | 55,0 | 42,0 | 85,0 | 72,0 |
| 4 | 6,5 | 0,5 | 36,5 | 30,5 | 66,5 | 60,5 |
| 5 | 16,5 | 15,0 | 46,5 | 45,0 | 76,5 | 75,0 |
| 6 | 24,0 | 11,0 | 54,0 | 41,0 | 84,0 | 71,0 |
| 7 | 8,0 | 18,0 | 38,0 | 48,0 | 68,0 | 78,0 |
| 8 | 7,0 | 1,0 | 37,0 | 31,0 | 67,0 | 61,0 |
| 9 | 17,0 | 8,0 | 47,0 | 38,0 | 77,0 | 68,0 |
| 10 | 4,0 | 25,5 | 34,0 | 55,5 | 64,0 | 85,5 |
| 11 | 8,0 | 22,0 | 38,0 | 52,0 | 68,0 | 82,0 |
| 12 | 28,5 | 19,0 | 58,5 | 49,0 | 88,5 | 79,0 |
| 13 | 4,5 | 12,5 | 34,5 | 42,5 | 64,5 | 72,5 |
| 14 | 12,0 | 7,5 | 42,0 | 37,5 | 72,0 | 67,5 |
| 15 | 27,0 | 7,5 | 57,0 | 37,5 | 87,0 | 67,5 |
| 16 | 15,0 | 29,0 | 45,0 | 59,0 | 75,0 | 89,0 |
| 17 | 3,5 | 15,0 | 33,5 | 45,0 | 63,5 | 75,0 |
| 18 | 22,0 | 1,0 | 52,0 | 31,0 | 82,0 | 61,0 |
| 19 | 16,0 | 9,5 | 46,0 | 39,5 | 76,0 | 69,5 |
| 20 | 13,0 | 19,0 | 43,0 | 49,0 | 73,0 | 79,0 |
| 21 | 29,5 | 8,5 | 59,5 | 38,5 | 89,5 | 68,5 |

Окончание таблицы В.1

| Номер подпартии | SB A1 | SB B1 | SB A2 | SB B2 | SB A3 | SB B3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 26,0 | 14,5 | 56,0 | 44,5 | 86,0 | 74,5 |
| 23 | 1,5 | 5,0 | 31,5 | 35,0 | 61,5 | 65,0 |
| 24 | 17,5 | 27,5 | 47,5 | 57,5 | 77,5 | 87,5 |
| 25 | 11,5 | 28,5 | 41,5 | 58,5 | 71,5 | 88,5 |
| 26 | 17,5 | 12,0 | 47,5 | 42,0 | 77,5 | 72,0 |
| 27 | 28,5 | 30,0 | 58,5 | 60,0 | 88,5 | 90,0 |
| 28 | 14,5 | 20,5 | 44,5 | 50,5 | 74,5 | 80,5 |
| 29 | 14,0 | 10,0 | 44,0 | 40,0 | 74,0 | 70,0 |
| 30 | 19,0 | 8,0 | 49,0 | 38,0 | 79,0 | 68,0 |

Отдельно подготавливают и анализируют каждую пробу с остановленной ленты, получая результат анализов для каждой точечной пробы. Рассчитывают среднее арифметическое значение результатов для всех точечных проб с остановленной ленты, вошедших в состав каждой эталонной пробы. При этом получают средний результат для эталонной пробы. В таблице В.3 приведен пример: в каждую из двух эталонных проб отбирали с остановленной ленты по три точечных пробы. Соответствующие результаты системы приведены в таблице В.2.

Существенно, чтобы результаты всех лабораторных анализов регистрировались без проведения повторных анализов. Допускается только корректировка известных погрешностей с явными причинами, типа погрешностей вычисления. При игнорировании этого требования возможны два нежелательных последствия. Дисперсии подготовки и анализов будут занижены и результаты точности отбора проб, полученные при испытании, не будут надежными.

Таблица B.2 - Пример системных результатов для 30 подпартий

| Номер подпартии | Часть 1 | Часть 2 | Среднее | Разность (1-2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8,08 | 9,43 | 8,76 | 1,35 |
| 2 | 10,87 | 10,96 | 10,92 | -0,09 |
| 3 | 7,76 | 7,35 | 7,55 | 0,41 |
| 4 | 11,85 | 11,44 | 11,65 | 0,41 |
| 5 | 11,27 | 10,96 | 11,12 | 0,31 |
| 6 | 10,50 | 9,32 | 9,91 | 1,18 |
| 7 | 8,24 | 8,80 | 8,52 | -0,56 |
| 8 | 8,99 | 9,72 | 9,36 | -0,73 |
| 9 | 9,45 | 8,93 | 9,19 | 0,52 |
| 10 | 9,64 | 9,77 | 9,71 | -0,13 |
| 11 | 9,84 | 10,33 | 10,09 | -0,49 |
| 12 | 12,02 | 11,31 | 11,67 | 0,71 |
| 13 | 8,84 | 8,75 | 8,80 | 0,09 |
| 14 | 9,25 | 8,90 | 9,08 | 0,35 |
| 15 | 8,96 | 9,35 | 9,16 | -0,39 |
| 16 | 9,46 | 9,57 | 9,52 | -0,11 |
| 17 | 9,86 | 11,04 | 10,45 | -1,18 |

Окончание таблицы В.2

| Номер подпартии | Часть 1 | Часть 2 | Среднее | Разность (1-2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 8,66 | 9,17 | 8,92 | -0,51 |
| 19 | 10,48 | 9,80 | 10,14 | 0,68 |
| 20 | 9,56 | 9,16 | 9,36 | 0,40 |
| 21 | 11,01 | 9,52 | 10,27 | 1,49 |
| 22 | 10,66 | 10,07 | 10,37 | 0,59 |
| 23 | 11,18 | 11,51 | 11,35 | -0,33 |
| 24 | 10,33 | 11,12 | 10,73 | -0,79 |
| 25 | 9,51 | 9,61 | 9,56 | -0,10 |
| 26 | 9,75 | 9,37 | 9,56 | 0,38 |
| 27 | 9,11 | 9,97 | 9,54 | -0,06 |
| 28 | 9,20 | 9,13 | 9,17 | 0,07 |
| 29 | 10,64 | 10,97 | 10,81 | -0,33 |
| 30 | 10,57 | 12,08 | 11,33 | -1,51 |
| Среднее значение |  |  | 9,885 7 |  |
| Дисперсия |  |  | 1,014 3 |  |
| Дисперсия автономной подготовки и испытания проб (Vpt) |  |  |  | 0,245 |

Таблица B.3 — Пример результатов отбора пробы с остановленной ленты (SB) с тремя точечными пробами для эталонной пробы A и B

|  |  |  |  | Среднее значение |  |  |  |  |  | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпартия | SB A1 | SB A2 | SB A3 | SB A |  | Подпартия | SB B1 | SB B2 | SB B3 | SB B |
| 1 | 9,20 | 10,26 | 9,50 | 9,65 |  | 1 | 7,57 | 7,89 | 9,05 | 8,17 |
| 2 | 11,12 | 110,39 | 10,50 | 10,67 |  | 2 | 11,01 | 9,69 | 9,23 | 9,98 |
| 3 | 8,70 | 7,42 | 10,40 | 8,84 |  | 3 | 5,65 | 8,58 | 7,93 | 7,39 |
| 4 | 10,61 | 11,56 | 11,97 | 11,38 |  | 4 | 12,42 | 12,67 | 11,48 | 12,19 |
| 5 | 8,45 | 11,31 | 9,43 | 9,73 |  | 5 | 12,18 | 8,55 | 12,46 | 11,06 |
| 6 | 11,58 | 11,24 | 8,30 | 10,37 |  | 6 | 10,01 | 10,13 | 10,21 | 10,12 |
| 7 | 7,22 | 9,01 | 9,87 | 8,70 |  | 7 | 9,86 | 10,37 | 7,99 | 9,41 |
| 8 | 8,26 | 8,73 | 10,19 | 9,06 |  | 8 | 7,76 | 11,08 | 8,66 | 9,17 |
| 9 | 8,23 | 11,94 | 11,36 | 10,51 |  | 9 | 9,37 | 7,68 | 9,38 | 8,81 |
| 10 | 10,56 | 10,09 | 8,39 | 9,68 |  | 10 | 8,83 | 9,40 | 9,64 | 9,29 |
| 11 | 8,44 | 8,89 | 10,23 | 9,19 |  | 11 | 9,27 | 8,02 | 10,18 | 9,16 |
| 12 | 14,11 | 11,24 | 11,58 | 12,31 |  | 12 | 9,93 | 10,48 | 9,26 | 9,89 |
| 13 | 12,04 | 10,19 | 9,36 | 10,53 |  | 13 | 9,19 | 9,15 | 10,11 | 9,48 |
| 14 | 10,94 | 9,45 | 9,81 | 10,07 |  | 14 | 8,52 | 9,24 | 8,63 | 8,80 |
| 15 | 9,42 | 9,94 | 8,14 | 9,17 |  | 15 | 8,88 | 8,35 | 9,81 | 9,01 |
| 16 | 9,91 | 11,78 | 12,43 | 11,38 |  | 16 | 11,85 | 12,12 | 11,89 | 11,95 |
| 17 | 9,65 | 12,60 | 11,05 | 11,10 |  | 17 | 12,05 | 10,22 | 11,85 | 11,37 |
| 18 | 11,46 | 7,41 | 8,16 | 9,01 |  | 18 | 5,98 | 10,19 | 8,67 | 8,28 |
| 19 | 8,54 | 10,85 | 13,41 | 10,93 |  | 19 | 10,38 | 9,57 | 9,93 | 9,96 |
| 20 | 9,76 | 10,72 | 8,96 | 9,81 |  | 20 | 8,80 | 8,27 | 9,66 | 8,91 |

Окончание таблицы В.3

| Подпартия | SB A1 | SB A2 | SB A3 | SB A |  |  | Подпартия |  | SB B1 | SB B2 | SB B3 | SB B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 10,12 | 11,07 | 10,49 | 10,56 |  |  | 21 |  | 10,98 | 11,28 | 9,36 | 10,54 |
| 22 | 9,94 | 10,03 | 9,27 | 9,75 |  |  | 22 |  | 11,59 | 10,59 | 11,02 | 11,07 |
| 23 | 9,53 | 9,04 | 9,85 | 9,47 |  | 23 |  | 12,73 |  | 8,45 | 10,88 | 10,69 |
| 24 | 9,77 | 10,31 | 7,14 | 9,07 |  | 24 |  | 9,91 |  | 10,34 | 9,79 | 10,01 |
| 25 | 7,52 | 8,71 | 10,37 | 8,87 |  | 25 |  | 9,19 |  | 13,30 | 10,79 | 11,09 |
| 26 | 11,10 | 10,29 | 11,66 | 11,02 |  | 26 |  | 8,58 |  | 9,82 | 11,67 | 10,02 |
| 27 | 7,89 | 6,84 | 7,73 | 7,49 |  | 27 |  | 7,37 |  | 11,54 | 7,88 | 8,93 |
| 28 | 7,77 | 9,46 | 8,33 | 8,52 |  | 28 |  | 9,25 |  | 6,89 | 8,51 | 8,22 |
| 29 | 9,67 | 11,61 | 10,53 | 10,60 |  | 29 |  | 10,48 |  | 10,79 | 7,18 | 9,48 |
| 30 | 11,35 | 12,94 | 11,92 | 12,07 |  | 30 |  | 10,93 |  | 11,50 | 11,47 | 11,30 |

B.5 Определение дисперсии подготовки и испытания проб из системы

Рассчитывают дисперсию Vpt для автономной (внесистемной) подготовки и испытания проб из системы по разности между результатами анализа части 1 и части 2, используя формулу (В.1):

VPT=i=1npdi22np

(В.1)

где   di - разность между результатами анализа дублирующих проб;

np - количество пар дублирующих проб.

Для примера, приведенного в таблице В.2, дисперсия автономной (внесистемной) подготовки и испытания Vpt равна 0,245.

B.6 Расчет дисперсий измерения подпартии для системы отбора проб и эталонных проб с остановленной ленты

Результаты для системы отбора проб и эталонных проб с остановленной ленты (А и В) для примера представлены в таблицах В.2 и В.3 и объединены в таблице В.4. Результаты для системы отбора проб и для эталонных проб с остановленной ленты обозначены буквами X, Y и Z, соответственно.

Таблица B.4 — Пример комбинированной системы отбора проб и эталонных результатов с остановленной ленты (A и B) для расчета дисперсий измерений

| Подпартия | Система отбора проб Среднее значение (X) | Остановленная лента A | Остановленная лента B Среднее значение (Z) | X-Y (dxy) | X - Z (dxz) | Y - Z (dyz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее значение (Y) |  |  |  |  |
| 1 | 8,76 | 9,65 | 8,17 | -0,89 | 0,59 | 1,48 |
| 2 | 10,92 | 10,67 | 9,98 | 0,25 | 0,94 | 0,69 |
| 3 | 7,55 | 8,84 | 7,39 | -1,29 | 0,16 | 1,45 |

Окончание таблицы В.4

| Подпартия | Система отбора проб Среднее значение (X) | Остановленная лента A Среднее значение (Y) | Остановленная лента B Среднее значение (Z) | X-Y (dxy) |  | X - Z (dxz) | Y - Z (dyz) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 11,65 | 11,38 | 12,19 | 0,27 |  | -0,54 | -0,81 |
| 5 | 11,12 | 9,73 | 11,06 | 1,39 |  | 0,06 | -1,33 |
| 6 | 9,91 | 10,37 | 10,12 | -0,46 | -0,21 |  | 0,25 |
| 7 | 8,52 | 8,70 | 9,41 | -0,18 | -0,89 |  | -0,71 |
| 8 | 9,36 | 9,06 | 9,17 | 0,30 | 0,19 |  | -0,11 |
| 9 | 9,19 | 10,51 | 8,81 | 1,32 | 0,30 |  | 1,70 |
| 10 | 9,71 | 9,68 | 9,29 | 0,03 | 0,42 |  | 0,39 |
| 11 | 10,09 | 9,19 | 9,16 | 0,90 | 0,93 |  | 0,03 |
| 12 | 11,67 | 12,31 | 9,89 | -0,64 | 1,78 |  | 2,42 |
| 13 | 8,80 | 10,53 | 9,48 | -1,73 | -0,68 |  | 1,05 |
| 14 | 9,08 | 10,07 | 8,80 | -0,99 | 0,28 |  | 1,27 |
| 15 | 9,16 | 9,17 | 9,01 | -0,01 | 0,15 |  | 0,16 |
| 16 | 9,52 | 11,38 | 11,95 | -1,86 | -2,43 |  | -0,57 |
| 17 | 10,45 | 11,10 | 11,37 | -0,65 | -0,92 |  | -0,27 |
| 18 | 8,92 | 9,01 | 8,28 | -0,09 | 0,64 |  | 0,73 |
| 19 | 10,14 | 10,93 | 9,96 | -0,79 | 0,18 |  | 0,97 |
| 20 | 9,36 | 9,81 | 8,91 | -0,45 | 0,45 |  | 0,90 |
| 21 | 10,27 | 10,56 | 10,54 | -0,29 | -0,27 |  | 0,02 |
| 22 | 10,37 | 9,75 | 11,07 | 0,62 | -0,70 |  | -1,32 |
| 23 | 11,35 | 9,47 | 10,69 | 1,88 | 0,66 |  | -1,22 |
| 24 | 10,73 | 9,07 | 10,01 | 1,66 | 0,72 |  | -0,94 |
| 25 | 9,56 | 8,87 | 11,09 | 0,69 | -1,53 |  | -2,22 |
| 26 | 9,56 | 11,02 | 10,02 | -1,46 | -0,46 |  | 1,00 |
| 27 | 9,54 | 7,49 | 8,93 | 2,05 | 0,61 |  | -1,44 |
| 28 | 9,17 | 8,52 | 8,22 | 0,65 | 0,95 |  | 0,30 |
| 29 | 10,81 | 10,60 | 9,48 | 0,21 | 1,33 |  | 1,12 |
| 30 | 11,33 | 12,07 | 11,30 | -0,74 | 0,03 |  | 0,77 |
| Среднее значение |  |  |  | -0,098 0 | 0,094 0 |  | 0,192 0 |
| Дисперсия |  |  |  | 1,066 5 | 0,750 0 |  | 1,228 0 |

Рассчитывают разности dXYi , dXZi , и dYZi   между результатами анализа для системы отбора проб и эталонных проб с остановленной ленты следующим образом:

dXYi = Xi - Yi							(B.2)

dXZi = Xi - Zi							(B.3)

dYZi = Yi - Zi							(B.4)

где i - номер серии данных.

Рассчитывают среднее значение d, и дисперсию, V, для каждого столбца в таблице B.4 используя формулы (B.5) - (B.10):

dXY=i=1npdXYinp

(В.5)

dXZ=i=1npdXZinp

(В.6)

dYZ=i=1npdYZinp

(В.7)

VXY=i=1npdXYi-dXY2np-1

(В.8)

VXZ=i=1npdXZi-dXZ2np-1

(В.9)

VYZ=i=1npdYZi-dXY2np-1

(В.10)

Наконец, рассчитывают дисперсию для системы отбора проб, Vsys, и эталонных проб с остановленной ленты Vsba и Vsbb, следующим образом:

VSys=VXY+VXZ-VYZ2

(В.11)

VSBA=VXY+VYZ-VXZ2

(В.12)

VSBB=VXZ+VYZ-VXY2

(В.13)

Например, для приведенных  в таблице B.4, формул  (B.5), (B.6), (B.7), (B.8), (B.9) и (B.10) задано:

Подстановка этих значений в формулы (B.11), (B.12) и (B.13)  дает:

Примечание- Дисперсия Vsba и Vsbb эталонных методов остановки ленты конвейера A и B превышает дисперсию системы отбора проб Vsys. Путем уменьшения дисперсий эталонных методов остановки ленты конвейера, (например, посредством увеличения количества точечных проб с остановленной ленты), можно повысить прецизионность дисперсии системы отбора проб.

При необходимости дисперсию подпартии Vm можно рассчитать по данным для системы, приведенным в таблице B.2 и рассчитанной величине Vsys используя формулу (B.14):

(В.14)

где   Xi и X - соответственно, являются измерениями отдельной подпартии и средним значением измерений для системы.

В приведенном выше примере:

Vm = 1,014 3 - 0,294 = 0,720

B.7 Расчет общей прецизионности отбора проб, автономной подготовки и анализов

Поскольку значение Vsys данное в формуле В (11) получено при использовании автономной подготовки и испытания дублирующих проб из одной и той же собранной пробы, общую дисперсию для отдельного анализа рассчитывают, используя следующую формулу (B.15):

(В.15)

Рассчитывают оценку P общей прецизионности измерения части партии для анализа подпартии следующим образом:

P=2						(В.16)

Для данных приведенного выше примера:

VPT=0,245,

VSys =0,294,

VSPT=0,417.

Следовательно,

P = 1,29

B.8 Исследование значимости оценки прецизионности

Рассчитывают

Q=VSBAVSBB+VSBAVSys+VSBBVSys					(В.17)

и

Z=VSBAVSBB+VSBA					(В.18)

где P0 - требуемая прецизионность отбора проб подпартий объемом, имевшим место при испытании на прецизионность.

Далее, статистическое значение δ используя формулу (B.19):

(В.19)

где   ln - обозначает натуральный логарифм при основании e = 2,718 3.

Критическое значение статистического значения δ находят по таблице х критерия при одной степени свободы. Для 5%-ного уровня значимости табличное значение критерия равно 3,84.

Для данного примера предположим, что для дублирующей автономной (внесистемной) подготовки и анализа пробы требуется прецизионность P0 = 0,45. Результаты расчетов с использованием формул (В17), (B.18) и (B.19) следующие:

P0 = 0,45

Q = 0,713 06

Z = 0,414 2

δ = 5,35

Так как δ превышает критическое значение 3,84, нулевая гипотеза отклоняется и можно сделать вывод, что желаемый уровень прецизионности 0,45 не достигнут.

Примечание- Подставляя различные значения требуемой прецизионности в формулу (B.19), затем пересчитывая статистическое значение δ, можно установить нижний и верхний доверительные пределы прецизионности испытания P. Для данных, приведенных в примере, нижний 5 % предел составляет 0,56, а верхний 95 % предел равен 1,70. Таким образом, требуемый уровень 0,45 оказывается меньше нижней доверительной границы прецизионности.

Библиография

[1] TOMLINSON R.C. Journal of the Institute of Fuel, London, 1954, 26, 215 pages (Журнал Института топлива, Лондон, 1954, 26, 215 страниц).

[2] GRUBBS F.E.1948, On estimating precision of measuring instruments and product variability, Journal of the American Statistical Association, 43 (2), 243 pages (Об оценке прецизионности измерительных приборов и изменчивости продукта, Журнал Американской статистической ассоциации, 43 (2), 243 страницы).

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

Таблица Д.А.1 – Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным межгосударственным стандартам

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| ISO 13909-1 | IDT | ГОСТ ISO 13909-1-2018 Уголь каменный и кокс - Механический отбор проб - Часть 1: Общие положения |
| ISO 13909-2 | IDT | ГОСТ ISO 13909-2-2018 Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 2: Уголь. Отбор проб из движущихся потоков |
| ISO 13909-3 | IDT | ГОСТ ISO 13909-3-2018 Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 3: Уголь. Отбор проб из неподвижных партий) |
| ISO 13909-4 | IDT | ГОСТ ISO 13909-4-2018 Каменный уголь и кокс. Механический отбор проб. Часть 4. Уголь. Подготовка проб для испытаний |
| ISO 13909-5 | IDT | ГОСТ ISO 13909-5-2018 Уголь каменный и кокс - Механический отбор проб - Часть 5: Кокс - Отбор проб из движущихся потоков |
| ISO 13909-6 | IDT | ГОСТ ISO 13909-6-2018 Уголь каменный и кокс - Механический отбор проб - Часть 6: Кокс - Приготовление проб для испытаний |
| ISO 13909-8 | IDT | ГОСТ ISO 13909-8* Уголь каменный и кокс. Механический отбор проб. Часть 8. Методы определения систематической погрешности |
| * На стадии разработки. Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты; |  |  |

________________________________________________________________________

УДК 622.333:543.06:006.354                           ОКС 73.040                                   IDT

Ключевые слова: каменные угли, кокс, отбор проб, опробование, метод отбора проб, прецизионность отбора, систематический отбор, партия, подпартия, дублирующая проба.

________________________________________________________________________