| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 30028.3 – 202 (проект, окончательная редакция) |

СРЕДСТВА ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Экспресс-метод определения огнезащитной эффективности

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202
Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Сенежская научно-производственная лаборатория защиты древесины» (АО «Сенежская НПЛ защиты древесины»)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

3 ПРИНЯТ Евразийским совет по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                               202   г. №                   )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Киргизия Молдова Россия Таджикистан Узбекистан Украина | AZ AM BY GЕ KZ KG MD RU TJ UZ UA | Азстандарт ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии Республики Армения» Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Институт стандартизации Молдовы Росстандарт Таджикстандарт Узстандарт Минэкономразвития Украины |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 30028.3–93

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения…………………………………………………………………………

2 Нормативные ссылки………………………………………………………………………...

3 Термины и определения…………………………………………………………………….

4 Пробы и образцы……………………………………………………………………………..

5 Средства измерения, испытательное оборудование и материалы ………………..

6 Подготовка к испытанию…………………………………………………………………….

7 Проведение испытания………………………………………………………………………

8 Обработка результатов испытаний……………………………………………………….

Приложение А (рекомендуемое). Образец протокола испытаний……………………..

межгосударственный стандарт

СРЕДСТВА ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Экспресс-метод определения огнезащитной эффективности

Wood protective means. Express-method testing inflammable protective ability

Дата введения 202  -    -

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на защитные средства для древесины в виде пропиточных жидкостей (водных или органических растворов, а также в виде суспензий или эмульсий) (далее – защитные средства) и устанавливает экспресс-метод определения их огнезащитной эффективности.

Метод предназначен для исследовательских целей и типовых испытаний.

Экспресс-метод заключается в определении потери массы и продолжительности самостоятельного горения пламенем и тлением образцов древесины, пропитанных защитными средствами с заданными поглощениями, при огневом испытании.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2140 Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения

ГОСТ 5962 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. Технические условия

ГОСТ 6709 Вода дистиллированная. Технические условия*

ГОСТ 12026 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия

ГОСТ 16483.7–71 Древесина. Методы определения влажности

ГОСТ 20022.1 Защита древесины. Термины и определения

ГОСТ 23431 Древесина. Строение и физико-механические свойства. Термины и определения

ГОСТ 24104 Весы лабораторные. Общие технические требования**

ГОСТ 25336 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 58144-2018 «Вода дистиллированная. Технические условия».

** В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228–2008 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания».

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 2140, ГОСТ 20022.1 и ГОСТ 23431, а также следующий термин с соответствующим определением

огнезащитная эффективность: Показатель, характеризующий способность защитного средства снижать горючесть древесины при определенном общем поглощении.

4 Пробы и образцы

4.1 Отбор проб защитных средств проводят в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные виды защитных средств.

4.2 Защитное средство испытывают не менее чем при пяти общих поглощениях. Рекомендуемыми являются общие поглощения 5; 10; 20; 40; 80 кг/м3.

4.3 Испытания проводят на образцах из древесины размером 15×15×6 мм (последний размер – по длине волокон).

Отклонения размеров образцов не должны превышать ±0,5 мм.

4.4 Образцы изготавливают из прямослойной воздушно-сухой древесины заболони сосны с плотностью 0,40–0,55 г/см3. Древесина не должна иметь видимых пороков по ГОСТ 2140.

5 Средства измерения, испытательное оборудование и материалы

Установка для пропитки образцов (см. рисунок 1).

1 – образцы древесины; 2 – пропиточный сосуд; 3 – сетка; 4 – противовсплывное устройство; 5 – пробка; 6, 7 – краны; 8 – сосуд с испытуемым защитным средством;

9 – вакуумметр; 10 – вакуумный насос

Рисунок 1 – Установка для пропитки образцов

Установка для испытания образцов (см. рисунок 2).

1 – труба из кварцевого стекла с внутренним диаметром 90 мм, толщиной стенки 5 мм и длиной 800 мм; 2 – образец древесины; 3 – игла для крепления образца;

4 – держатель иглы; 5 – зеркало; 6 – штатив; 7 – заслонка; 8 – устройство для поджигания с внутренним диаметром 35 мм и высотой 30 мм; 9 – шланг с зажимом; 10 – емкость для спирта

Рисунок 2 – Установка для испытания образцов

Весы лабораторные по ГОСТ 24104 с погрешностью взвешивания не более 0,005 г.

Секундомер механический с ценой деления секундной шкалы 0,2 с, минутной шкалы – 1,0 мин или электронный с диапазоном измерения не менее 1 мин и дискретностью отсчета 0,01 с.

Эксикатор по ГОСТ 25336 без крана с осушающим веществом.

Бюксы металлические с крышкой вместимостью 50 см3.

Шило.

Чашки Петри.

Сетка металлическая или из нержавеющего материала.

Устройство противовсплывное (груз).

Спирт этиловый по ГОСТ 5962.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.

Бумага фильтровальная по ГОСТ 12026.

Растворитель органический.

Допускается применять другие средства измерения, обеспечивающие такую же или меньшую погрешность и соответствующие пределы измерения.

6 Подготовка к испытанию

6.1 Образцы древесины перед пропиткой маркируют и кондиционируют в комнатных условиях при температуре (23±2) °С и относительной влажности (50±5) % до достижения ими равновесной влажности (9±2) %. Влажность древесины определяют в соответствии с разделом 2 ГОСТ 16483.7–71.

Перед пропиткой образцы взвешивают с погрешностью не более 0,005 г. На всех стадиях испытания, кроме 6.3, взвешивают каждый образец.

6.2 Защитные средства готовят массовым или массово-объемным способами. В качестве растворителя используют, в зависимости от вида защитного средства, дистиллированную воду или органические растворители.

6.3 Для расчета концентрации защитного средства в пропиточной жидкости определяют общее поглощение растворителя при пропитке образцов древесины. Общее поглощение растворителя при пропитке образцов, изготовленных для испытаний, определяют по растворителю не менее чем три раза на десяти образцах.

Общее поглощение растворителя при пропитке образцов в одном испытании P, кг/м3, вычисляют по формуле

P=m1-mV∙103,													(1)

где m – масса 10 образцов древесины до пропитки, г;

m1 – масса 10 образцов древесины после пропитки, г;

V – объем 10 образцов древесины, см3.

По значению общего поглощения растворителя при пропитке образцов древесины в одном испытании вычисляют среднее общее поглощение Pср для всех испытаний по формуле

Pcp= i=1i=nPin,														(2)

где P1, P2, …, Pn – общее поглощение растворителя при пропитке образцов древесины в одном испытании, кг/м3;

n – количество испытаний.

Общее поглощение растворителя при пропитке образцов древесины в одном испытании не должны отличаться от среднего общего поглощения растворителя образцов для всех испытаний более чем на 10 %.

6.4 Концентрацию защитного средства в пропиточной жидкости с, %, вычисляют по формуле

с= Q∙100Pcp , 														(3)

где Q – заданное общее поглощение защитного средства, кг/м3.

6.5 Пропитку образцов древесины осуществляют по способу «вакуум-атмосферное давление» в установке для пропитки (см. рисунок 1) с начальным вакуумом не менее 0,09 МПа, продолжительностью (15±1) мин и продолжительностью выдержки в пропиточной жидкости защитного средства при атмосферном давлении (30±1) мин.

6.6 Образцы древесины 1 (см. рисунок 1) помещают в пропиточный сосуд 2. Поверх образцов помещают сетку 3 и противовсплывное устройство (груз) 4.

Пропиточный сосуд закрывают пробкой 5. Закрывают кран 6, открывают кран 7 и включают вакуумный насос 10. По достижении требуемого значения вакуума, контролируемого по вакуумметру 9, выдерживают образцы древесины под вакуумом в течение установленного времени, после чего открывают кран 6. В пропиточный сосуд засасывается под действием вакуума из сосуда 8 пропиточная жидкость испытуемого защитного средства. После того как образцы будут полностью погружены в пропиточную жидкость отключают вакуумный насос, закрывают кран 7 и выдерживают образцы древесины в пропиточной жидкости при атмосферном давлении в течение установленного времени. Уровень пропиточной жидкости во время пропитки должен быть на 10 мм выше верхнего уровня пропитываемых образцов. По окончании пропитки образцы древесины вынимают из пропиточного сосуда, осушают их поверхность фильтровальной бумагой и сразу взвешивают с погрешностью не более 0,005 г.

6.7 Общее поглощение защитного средства Q1, кг/м3, вычисляют по формуле

Q1= m3-m2∙c∙10V1,													(4)

где m2 – масса образца древесины до пропитки, г;

m3 – масса образца древесины после пропитки, г;

V1 – объем образца древесины, см3;

с – концентрация защитного средства, %.

Допустимые отклонения общего поглощения защитного средства образцами не должны превышать ±10% заданного.

6.8 Взвешенные образцы древесины укладывают на ребро в открытые чашки Петри и выдерживают в течение двух-трех дней в комнатных условиях при температуре (23±2) °С и относительной влажности (50±5) %, после чего их помещают в эксикатор с осушающим веществом, обеспечивающим достижение влажности образцов (9±2) %. Влажность древесины определяют в соответствии с разделом 2 ГОСТ 16483.7–71.

7 Проведение испытания

7.1 Испытание по каждому заданному общему поглощению проводят не менее чем три раза на десяти образцах.

7.2 Испытания проводят в вытяжном шкафу при естественной тяге в установке для испытания образцов (см. рисунок 2).

7.3 Образец древесины помещают в предварительно взвешенную бюксу и взвешивают с погрешностью не более 0,005 г.

Образец древесины вынимают из бюксы, накалывают его в центре шилом и навешивают на острие иглы 3 (см. рисунок 2), находящейся в трубе из кварцевого стекла 1, так, чтобы он был расположен по центру трубы и устройства для поджигания 8. Расстояние нижнего обреза трубы от устройства для поджигания – 25 мм. Устройство для поджигания образца древесины наполняют этиловым спиртом ниже верхнего его обреза на (1±0,2) мм. Во время испытания уровень спирта в устройстве должен быть постоянным. Поджигают спирт, включают секундомер, через 20 с осторожно, чтобы не сбить пламя с образца древесины 2, перекрывают устройство для поджигания заслонкой 7 и наблюдают за самостоятельным горением образца древесины. С помощью секундомера фиксируют длительность самостоятельного горения образца древесины пламенем и тлением.

7.4 По окончании горения несгоревшие остатки образца древесины осторожно без потерь снимают с острия иглы и помещают в крышку бюксы, расположенной на заслонке устройства для поджигания, и оставляют остывать до комнатной температуры в течение не менее 30 мин, затем взвешивают в бюксе с погрешностью не более 0,005 г.

8 Обработка результатов испытаний

8.1 Потерю массы образца древесины при горении ПМ, %, вычисляют по формуле

ПМ= m4-m5m4-m0,														(5)

где m4 – масса образца древесины с бюксой до сжигания, г;

m5 – масса образца древесины с бюксой после сжигания, г;

m0 – масса бюксы, г;

Среднюю потерю массы образцов, пропитанных с одинаковым заданным общим поглощением, определяют как среднеарифметическое из значений потери массы, полученных в результате трех испытаний.

Допустимое относительное отклонение потери массы каждого образца от средней потери массы не должно превышать ±10%.

8.2 Общее поглощение, обеспечивающее потерю массы образцов древесины при горении, равную 25%, определяют по графику (см. рисунок 3). Выбор значений общего поглощения защитного средства должен проводиться таким образом, чтобы при испытаниях было достигнуто значение потери массы ≤ 25%.

Общее поглощение защитного средства, кг/м3

Рисунок 3 – График зависимости потери массы образца от общего поглощения защитного средства

8.3 По значению этого поглощения устанавливают класс огнезащитной эффективности защитных средств в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Общее поглощение защитного средства, обеспечивающее потерю массы 25 %, кг/м3 | Класс огнезащитной эффективности защитного средства |
| --- | --- |
| До 30 включ. | I |
| Св. 30 до 50 включ. | II |
| Св. 50 | III |

8.4 Результаты испытаний записывают в протокол, который оформляют в соответствии с приложением А.

Приложение А

(рекомендуемое)

Образец протокола испытаний

ПРОТОКОЛ

Определения огнезащитной эффективности защитного средства для древесины

Наименование защитного средства________________________________________________

Растворитель защитного средства_________________________________________________

Концентрация защитного средства_________________________________________________

Общее поглощение растворителя древесиной при пропитке образцов древесины_____________________________________________________________________

| Общее поглощение защитного средства, кг/м3 | Масса образца древесины, г |  | Потеря массы образца, %, массы образца до испытания | Общее поглощение защитного средства, обеспе-чивающее потерю массы 25%, кг/м3 | Продолжительность самостоятельного горения образца, с |  | Класс огнезащи-щающей способ-ности защитного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до испытания | после испытания |  |  | пламенем | тлением |  |

Дата																						Подпись /ФИО/

УДК 630.841:674.049.3:006.354           МКС 71.100.50; 13.220.40           ОКПД2 20.59.59

Ключевые слова: средства защитные для древесины, огнезащитная эффективность

Руководитель разработки,

Генеральный директор

АО «Сенежская НПЛ защиты древесины»									С.А. Максименко

Исполнители:

Главный научный сотрудник

АО «Сенежская НПЛ защиты древесины»									Н.А. Максименко

Старший научный сотрудник

АО «Сенежская НПЛ защиты древесины»									Н.О. Мельников